双面水胶质量说明书

| 型号 | 80u | 规格 | 1020mm*1000m |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 物理性能 | 执行标准 |
| 总 厚 度（u） |  | 80±5 | - |
| 初粘力（mm）14# |  | ≥100 | GB/T4852-2002 |
| 对钢板粘着力（N/25mm） |  | ≥17 | GB/T2792-1998 |
| 保持力（hr） |  | ≥4 | GB/T4851-1998 |
| 长度误差（m） |  | 1000±5 | - |
| 涂胶宽度（mm） |  | 1020±5 | - |
| 接 口 |  | 每母卷≤2个 | - |
| 离型效果 |  | 好 | - |
| 外观 |  | 收卷基本整齐，外面用纸板包装 |  |

敬告客户：

- 此乃水溶性压敏胶粘带，建议不可在PVC标牌及皮革上使用，若用在其它方面，请确认适用范围后再作使用，胶粘带须用防粘物料隔离才可包装，防止分切后粘连，禁用收缩膜包装。

- 客户如在复卷前及过程中发现产品有质量问题，请立即停止复卷、分切，并保留合格证与本公司联系，厂方以此证作为质量跟踪和处理问题的依据（切成品后不退货）。

- 建议在13-33℃温度范围内使用效果最佳，不推荐低于10℃下使用，因胶体将会变得太硬而不易粘附。尽管如此，若要在此低温下使用，请与本公司联系，对胶体进行调整后，客户可以试用，但本公司不作任何保证。保存期限：原始包装、25℃，60%湿度下自生产日期起6个月。若不在此温、湿度环境下，母卷最好在三个月内用完（转换季更甚），而成品更建议在1个月内用完。

- 本公司产品均经过严格检验出厂，但由于用户的用途及生产运作不同，有很多因素非我公司所能认识和控制，所以用户有责任对我公司之每批产品进行验证，证实适用方可大量使用，如不经验证使用而出现任何损失由客户自己负责，若经证明，我公司产品存在缺陷，唯一的责任是退货或修复产品或补发货物。