塑料原料牌号及应用

| 通用塑料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 低密度聚乙烯 LDPE |  |  |  |
| 型号 | 产地 | 熔指g/10min | 特性及用途 |
| LDPE－普通膜类 |  |  |  |
| LD100AC LD100 | 燕山石化 | 1.7-2.3 | 用于农膜、收缩膜、透明膜、层压膜 、共挤出多层膜及医用包装、各种包装袋、LLDPE 的掺混料、注塑料；可用硅烷、过氧化物进行交联，用于动力电缆绝缘 |
| LD155 | 燕山石化 | 1.7-2 | 一般用途包装膜 |
| LD662 | 燕山石化 | 1.9 | 适用于农膜、收缩膜、透明膜、层压膜 、共挤出多层膜及医用包装、各种包装袋和LLDPE的掺混料 |
| LD600 | 燕山石化 | 2 | 适用于农膜、收缩膜、透明膜、层压膜、共挤出多层膜及医用包装、各种包装袋和LLDPE的掺混料 |
| LD617 | 燕山石化 | 2 | 适用于农膜、收缩膜、透明膜、层压膜、共挤出多层膜及医用包装、各种包装袋和LLDPE的掺混料 |
| LD160 LD160AS | 燕山石化 | 3-5 | 适用于衬里、透明膜 、层压膜、超薄膜、铸膜、各种包装袋及注塑 |
| LD160BW | 燕山石化 | 2 | 掺混，用于通用膜产品 |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 | 2.1-2.9 | 通用膜料，适用于制作轻包装膜、农地膜等 |
| 2436H | 大庆石化 | 2 | 高透明薄膜、复合薄膜 |
| 2426H | 中海/扬巴 大庆/兰化 | 2 | 含爽滑剂、开口剂，可用作层压膜、深冷包装膜及购物袋等日用包装农用薄膜（棚膜） |
| 2426K | 中海/扬巴 大庆/兰化 | 4 | 含爽滑剂、开口剂，可用作日用包装 |
| 3026H | 扬巴 大庆/兰化 | 1.7-2.2 | 用于收缩薄膜、层压膜 |
| FD0274 | 卡塔尔 | 2.4 | 具有优秀的光泽度，用于生产低中强度的挤出膜，含有爽滑剂和开口剂。 |
| LDPE－透明膜类 |  |  |  |
| LD104 | 燕山石化 | 1.7-2.3 | 用于收缩膜、透明膜、层压膜、共挤出多层膜及购物袋、包装袋、医用包装并可用硅烷交联作动力电缆绝缘 |
| LD105 | 燕山石化 | 2 | 在LD104基础上改进。用于收缩膜、透明膜、层压膜、共挤出多层膜及购物袋、包装袋、医用包装并可用硅烷交联作动力电缆绝缘 |
| QLT-04 | 齐鲁石化 | 2.4-3.6 | 高透明包装膜 |
| Q281 | 上海石化 | 2.8 | 用于吹塑、高透明轻膜 |
| 5320 | 韩国韩华 | 2 | 用于薄膜、轻包装膜 |
| F222 | 日本宇部 | 2 | 用于一般包装薄膜、复合膜 、冷冻膜 |
| 200GG | 马来西亚 | 2 | 用于一般包装用膜 |
| F210-6 | 新加坡 TPC | 2 | 用于一般包装薄膜. |
| 530G | 韩国三星 | 2.8 | 用于一般用途包装膜、收缩膜、农膜 |
| FD0474 | 卡塔尔 | 4 | 高透明度包装膜展示膜,洗涤膜，透明度优异,优异的加工性及延展性 |
| FB3000 | 韩国LG | 3 | 用于一般包装用薄膜 |
| LDPE－收缩膜/重包装膜类 |  |  |  |
| LD163 | 燕山石化 | 0.3 | 用于收缩膜 |
| LD165 | 燕山石化 | 0.23-0.43 | 用于大棚膜、收缩膜及衬里、用硅烷交联动力电缆绝缘、通讯电缆外套、吹塑、管材 |
| LD150 | 燕山石化 | 0.6-0.9 | 用于农膜、收缩膜、重包装膜、层压膜、共挤出多层膜及购物袋、冷冻袋、包装袋和用硅烷交联的动力电缆绝缘 |
| 2100TN00 | 齐鲁石化 | 0.25-0.3 | 用于重包装膜、收缩膜、大棚膜及电缆料 |
| 2420D | 中海/扬巴 大庆/兰化 | 0.3 | 用于小型吹塑、农膜、重包装 |
| 1810D | 扬巴/茂名 大庆/兰化 | 0.2-0.5 | 用于管道涂覆、电缆料、内衬、农膜、重载膜和重载收缩膜等 |
| 1810E | 大庆石化 | 0.5 | 重包装、收缩、吹塑 |
| 2423D | 大庆石化 | 0.3 | 重包装、农用薄膜 |
| 2420F | 中海/扬巴 大庆/兰化 | 0.7 | 用于小型吹塑、日用包装 |
| 2426F | 中海/扬巴 大庆/兰化 | 0.7 | 含爽滑剂、开口剂，可用作日用包装 |
| 3020D | 扬巴 | 0.15-0.35 | 用于收缩膜、层压膜 |
| FB0300 | 韩国LG | 0.3 | 用于重包装膜 |
| FB3003 | 卡塔尔 | 0.3 | 用于生产重包装膜，不含任何添加剂 |
| LDPE－注塑及薄膜类 |  |  |  |
| 18D 18D0 | 大庆石化 | 1.5 | 适用于各种薄膜及小型制品 |
| 1I2A | 燕山石化 | 2 | 注塑级，可用作管材，板材，吹塑 |
| 2420H | 中海/扬巴 大庆/兰化 | 2 | 注塑级，用作日用包装 |
| 2420K | 中海/扬巴 大庆/兰化 | 4 | 注塑级，用作日用包装 |
| 3025K | 大庆石化 | 2 | 薄膜、复合薄膜 |
| 1810H | 扬-巴 | 1.3-1.8 | 注塑级，用作医药包装及表面保护膜 |
| 1816H | 扬-巴 | 1.3-1.8 | 注塑级，用作内衬 |
| 2420H | 中海/扬巴 大庆/兰化 | 1.7-2.2 | 注塑级，用作收缩薄膜、层压膜及购物袋 |
| 3020H | 中海/扬巴 大庆/兰化 | 1.7-2.2 | 注塑级，用作收缩薄膜、层压膜、表面保护膜及管道涂覆、医药包装 |
| 3020K | 中海/扬巴 大庆/兰化 | 3.4-4.6 | 注塑级，用作收缩薄膜、层压膜、表面保护膜及医药包装 |
| 3026K | 中海/扬巴 大庆/兰化 | 3.4-4.6 | 注塑级，用作收缩薄膜、层压膜及医药包装 |
| 2420K | 中海/扬巴 大庆/兰化 | 3.4-4.6 | 注塑级，用作收缩薄膜 |
| EB-853/72 | 巴西OPP | 2.7 | 注塑级，一般包装用薄膜 |
| LDPE－高熔指注塑类 |  |  |  |
| LD615 | 燕山石化 | 12-18 | 用于注塑、母料基料 |
| 1810S | 中海/扬巴 大庆/兰化 | 17-22 | 用于注塑 |
| 2410T | 中海/扬巴 大庆/兰化 | 33-39 | 用于注塑 |
| 2410T | 中海壳牌 大庆石化 | 36 | 用于注塑 |
| 1I50A | 燕山石化 | 50 | 用于人造花、盆景 |
| LD400 | 燕山石化 | 20-30 | 冰箱食品搁架、公路、铁路护栏粉末涂料原料、母粒用载体树脂 |
| MG70 | 卡塔尔 | 70 | 具有优异的流动性和加工性，用于注塑生产及色母料制做 |
| LDPE－发泡类 |  |  |  |
| 1F7B | 燕山石化 | 7 | 用于生产各种薄膜、农地膜、水果网套、母料基料 |
| LD605 | 燕山石化 | 4.5-7.5 | 用于发泡、注塑及薄膜 |
| LD607/608 | 燕山石化 | 5-7 | 用于发泡、注塑及薄膜 |
| 15803 | 俄罗斯 | 2-2.5 | 用于壁厚为3mm以上的大型制品，如10升以上的容器和一般用途的薄膜及发泡产品 |
| 10803 | 俄罗斯 | 2-2.5 | 用于棚膜、小型注塑产品、发泡产品 |
| LDPE－电缆料类 |  |  |  |
| 2102-TN00 | 齐鲁石化 | 2.1-2.9 | 适用于制作轻包装膜、发泡片材、电线电缆. |
| LD100BW /LD200BW | 燕山石化 | 2.2 | 用于电缆料 |
| 18E | 大庆石化 | 1.8 | 用于电缆或发泡 |
| DJ210 | 上海石化 | 2.1 | 挤出级，用作交联电缆料 |
| DJ200A | 上海石化 | 2 | 注塑级，用作交联电缆料 |
| 2210H | 大庆石化 | 2 | 中压电缆绝缘料 |
| 2220H | 扬-巴 | 1.8-2.2 | 注塑级，用作电缆料 |
| LDPE－涂层类 |  |  |  |
| 1C10A | 燕山石化 | 10 | 用于涂层、编织袋及牛皮纸的涂覆等 |
| 1C7A | 燕山石化 | 7 | 用于涂层、纺织袋的涂覆等 |
| 1C7A-1 | 燕山石化 | 7.2 | 可用于食品、药品以及液体无菌包装等领域。 |
| 18G | 大庆石化 | 7-8 | 用于涂层，制做纺织袋 |
| 961 | 韩国韩华 | 5.3 | 一般软包装，纸及复合Can等的涂敷用产品 挤压覆盖用产品 |
| 940 | 韩国韩华 | 12 | 低温热接合用一般软包装，涂敷用产品，挤压覆盖用产品 |
| 950 | 韩国韩华 | 7.5 | 用于涂层、编织袋及牛皮纸等涂覆 |
| 801YY | 马来西亚 | 7 | 涂覆级高压 |
| LB7500 | 韩国LG | 7.5 | 用于涂层、涂覆编织袋等 |
| 线性低密度聚乙烯 LLDPE |  |  |  |
| LLDPE－农地膜类 |  |  |  |
| 7042 | 吉林/齐鲁 大庆/兰化/沈阳/独山子 | 2 | 用于农膜、重包装膜、复合膜及管材、电线、电缆 |
| 7042T | 吉林石化 | 2 | 含爽滑剂，用于农膜、重包装膜、复合膜及管材、电线、电缆 |
| 9020 | 天津联合 | 2 | 用于农用微膜、多层共挤复合膜、10微米以下的各种薄膜及各种果蔬的保湿袋 |
| 1802 | 扬子石化 | 2 | 加开口剂，用于农膜、包装膜等 |
| 7050 | 中原乙烯 | 1.9-2 | 薄膜级，适用于各种农膜、地膜、日用包装袋、垃圾袋及各种注塑件、薄膜制品、农用小口径排水管材等 |
| 0220KJ | 上海赛科 | 2 | 吹塑膜（内衬袋、小拱棚膜、掺混） |
| 0220AA | 上海赛科/独山子 | 2 | 用于农膜、重包装膜、复合膜等 |
| QLLF-20 | 齐鲁石化 | 2 | 用于生产农膜，包装膜等 |
| 7042N | 兰州化学 | 2 | 不含爽滑剂，用于生产农膜、包装膜等。 |
| 7042K | 兰州化学 | 2 | 含爽滑剂，用于生产农膜、包装膜等 |
| 9042 | 大庆石化 | 2 | 韧性强，抗撕裂强度高，抗穿刺性能好，而且薄膜光学性能和力学性能优良，可以生产10微米以下薄膜，可广泛用于地膜、棚膜及各类包装膜 |
| UF414 | 韩国现代 | 2 | 用于农用覆盖薄膜、通用薄膜 |
| 3224 | 韩国韩华 | 2 | 用于一般包装用薄膜 |
| 3305 | 韩国韩华 | 2 | 农业用，窄幅薄膜等 |
| 218W | 沙特 SABIC | 2 | 薄膜级，滑爽剂和抗粘剂含量高，适用于衬里、成衣袋和膜厚低至12微米的各类包装膜；并能与LDPE共混 |
| 218N | 沙特 SABIC | 2 | 不含爽滑剂，用于农膜及包装膜等 |
| 0218D | 加拿大 NOWA | 2 | 薄膜级，滑爽剂和抗粘剂含量高，适用于垃圾袋及其它膜料 |
| 1002KW | 新加坡 TPC | 2 | 含爽滑剂，用于农膜、包装膜 |
| FV149M | 韩国SK | 2 | 韧性高、抗张强度高；用于农用覆盖薄膜、通用薄膜 |
| 1002YB | 美国埃克森 | 2 | 用于包装膜，可与LDPE共混，可做垃圾袋等其它膜料 |
| 7120B | 美国雪拂龙 | 2 | 薄膜 |
| 21HN | 沙特QW | 2 | 用于农膜及包装膜等 |
| LLDPE－棚膜类 |  |  |  |
| 7047 | 大庆/吉化 | 1 | 用于通用包装膜 |
| 7085 | 中原乙烯 | 1 | 用于地膜、大棚膜及重负荷包装袋、食品袋 |
| 9085 | 天津联合 | 0.8 | 用于农用棚膜、重包装袋、工业内衬袋及共混料 |
| 9086 | 天津联合 | 1 | 含爽滑剂，用于棚膜、重包装膜等 |
| 1801 | 扬子石化 | 1 | 用于棚膜、重包装膜等 |
| 0209AA | 盘锦石化 | 0.8-1 | 用于薄膜、吹膜、大棚膜、地膜、收缩包装膜及包裹袋，建筑工人保护带、灌溉用管、共挤出膜的韧层等 |
| QLLP-01 | 齐鲁石化 | 1 | 用于通用包装膜 |
| 9088 | 中原石化 | 1 | 用于地膜、大棚膜及重负荷包装袋、食品袋 |
| 0209AA | 上海赛科 | 0.9 | 掺混，重负荷袋、农膜、内衬袋、吹塑缠绕膜 |
| 0209KJ | 上海赛科 | 0.9 | 吹塑膜（内衬袋、农膜、大袋） |
| 6209AA | 上海赛科 | 0.9 | 重负荷袋、邮件膜、多层膜、垃圾袋、医院垃圾袋和其他高强度袋、青贮膜及其他缠绕膜 |
| 22010 | 巴西 | 1 | 用于农用地膜、膜膜及垃圾袋等包装膜 |
| FU149M | 韩国SK SABIC | 1 | 韧性高、抗张强度高，用于农用覆盖薄膜及通用薄膜 |
| 118N | 沙特 SABIC | 1 | 不含开口剂，含抗氧剂，主要用作棚膜 |
| 21HS | 沙特QW | 1 | 用于农用地膜、棚膜等 |
| 1020CC | 美国西湖 | 1 | 用于农用地膜、膜膜及垃圾袋等包装膜 |
| 6208AF | BP公司 | 0.75 | 用作薄膜，吹膜、大棚膜、地膜、包裹袋及建筑工人保护带 |
| 7080 | 福建炼化 | 1.0 | 用于生产大棚膜、内衬、中等厚度膜等 |
| LLDPE－缠绕膜类 |  |  |  |
| 9030 | 天津联合 | 2 | 用于拉伸缠绕膜及各种拉伸薄膜 |
| QLLF-05 | 齐鲁石化 | 3.4±0.5 | 用于缠绕膜 |
| 0220AA | 上海赛科 | 2.4 | 流延膜（缠绕膜、多层膜、掺混） |
| LLDPE－茂金属类 |  |  |  |
| 18H27DX | 大庆石化 | 2.7 | 流动性好，用于高韧度复合膜、外包裹膜.、缠绕膜、重包装袋（吹膜）等 |
| 18H10AX | 大庆石化 | 1 | 用于高韧度复合膜，外包裹膜，缠绕膜及重包装袋 |
| 2045G | 美国陶氏 | 1 | 用于高韧度复合膜，外包裹膜，缠绕膜及重包装袋 |
| SP1520 | 日本三井 | 1.8 | 流动性好，用于高韧度复合膜、外包裹膜.、缠绕膜、重包装袋（吹膜）等 |
| 1520F | 日本宇部 | 2 | 加热稳定剂，用于高韧度复合膜、包装膜、缠绕膜 |
| LLDPE-高熔指类 |  |  |  |
| FB2230 | 北欧化工 | 22 | 具有良好的加工性能，可做注射产品 |
| JL210 | 韩国 | 20 | 具有很好的加工性和柔软性因此广泛使用在一般注射成型中 |
| LLDPE－粉料类 |  |  |  |
| 7042粉 | 吉林/大庆 | 2 | 不含抗氧剂，用于农地膜、包装膜及拉管等 |
| 7047粉 | 大庆石化 | 1 | 不含抗氧剂，用于农地膜、包装膜及拉管等 |
| 2650粉 | 天津联合 | 50 | 用作花料或母料基料 |
| 1820粉 | 天津联合 | 2 | 用于农地膜及包装膜 |
| 1875粉 | 天津联合 | 0.75-1 | 用于农地膜 |
| 中密度聚乙烯 MDPE |  |  |  |
| 7149 | 齐鲁石化 | 4 | 用于桶、罐、容器、滚塑制品类 |
| 7150 | 齐鲁石化 | 2.8 | 用于罐、容器等 |
| 3321C | 中海壳牌 | 0.1 | 用于吹膜（长/短颈膜泡），膜泡稳定、延展性优良 |
| 3721C | 中海壳牌 | 0.1 | 用于吹膜（长/短颈膜泡），膜泡稳定、延展性优良 |
| 高密度聚乙烯 HDPE |  |  |  |
| HDPE－拉丝类 |  |  |  |
| 5000S | 大庆/燕山/兰化/扬子 | 0.9 | 挤出成型，适用机械强度高的绳索和网用单丝 |
| 5010 | 盘锦石化 | 0.6-1 | 机械强度高，用于生产单丝、扁丝、渔网丝、绳等 |
| 5410AA | 新疆 独山子 | 0.9-1 | 用于包装膜、网、绳 |
| 4000F | 扬子石化 | 0.6-1.6 | 用于制作鱼网丝、单丝、狭带、绳、线以及薄膜等 |
| 6084A | 齐鲁石化 | 1 | 用于制作单丝绳、渔网线 |
| GF7750 | 辽阳石化 | 0.36-0.54 | 适合于制作中空容器、单丝、渔网丝等 |
| 5609AA | 上海赛科 | 0.9 | 拉丝、绳、鱼网丝、织带、防虫网 |
| HF7740F2 | 吉林石化 | 0.8（5kg） | 中等分子量，低密度，窄分子量分布。用于农用的包装带和保护盖 |
| 5000S | 韩国湖南 | 0.9 | 用于一般日用品和工业品、单丝绳、渔网线袋 |
| 3300 | 韩国SK | 0.8 | 用于制作渔网丝、单丝、扁丝、绳等 |
| E308 | 大韩油化 | 0.9 | 适用于带、单丝和渔网 |
| E808 | 日本京叶 | 0.9 | 适用于带、单丝和渔网 |
| HD53EA010 | 印度石化 | 1 | 用于渔网丝、单丝 |
| E309 | 大韩油化 | 1 | 挤出拉伸级，拉伸性能好；用于捆扎绳、单丝、绳索等 |
| 3300 | 韩国 | 1 | 用于一般日用品和工业品、单丝绳、渔网线袋 |
| Y910A | 韩国三星 | 1 | 用于一般日用品和工业品、单丝绳、渔网线袋等 |
| T10 | 印度 | 1 | 用于一般日用品和工业品、单丝绳、渔网线袋 |
| 8010 | 台塑 | 1 | 用于一般日用品和工业品、单丝绳、渔网线袋 |
| EE52009 | 印度信诚 | 0.9 | 用于一般日用品和工业品、单丝绳、渔网线袋 |
| HM5000 | 马来大腾 | 1 | 用于一般日用品和工业品、单丝绳、渔网线袋 |
| HDPE－注塑类 |  |  |  |
| 2908 | 抚顺乙烯 | 8 | 注塑级，用于家具、一般容器、周转箱、托盘、安全帽、日用品等 |
| 2909 | 抚顺乙烯 | 12 | 注塑级，用于家具、一般容器、周转箱、托盘、安全帽、日用品等 |
| 2911 | 抚顺乙烯 | 20 | 注塑级，用于家具、一般容器、周转箱、托盘、安全帽、日用品等 |
| 2911FS | 抚顺乙烯 | 20 | 卫生级，用于家具、一般容器、周转箱、托盘、安全帽、日用品等 |
| 1600J | 燕山石化 | 18 | 用于家用器具、日用品 |
| 5306J | 扬子石化 | 6.3 | 注塑级，用于各种工业或民用箱，如周转箱等 |
| 5070 | 辽宁华锦 | 6-8 | 注塑级，用于制鱼箱、板条箱、周转箱 |
| 6070 | 新彊独山子 | 6.5-8 | 注塑级，用于制鱼箱、板条箱、周转箱 |
| 5218 | 新彊独山子 | 16-20 | 注塑级，用于家具、一般容器、周转箱、托盘、安全帽、日用品等 |
| 7260 | 辽阳石化 | 6-9 | 易加工，变形小，高密度、刚性好；适用于周转箱、家庭日用品、特别适用牛奶啤酒等瓶装周转箱 |
| HC7260 | 吉林石化 | 8 | 低热变形，高密度，坚硬，有强度，有好的抗冲击强度，好的抗撕裂强度。适用于运输和能够堆放的箱子，特别适合装瓶的箱子。 |
| 60550 | 兰州化学 | 5-7 | 注塑级，用于制鱼箱、板条箱、周转箱 |
| 8007 | 兰州化学 | 7-8 | 易加工，变形小，高密度、刚性好；适用于周转箱、家庭日用品、特别适用牛奶啤酒等瓶装周转箱 |
| 8008 | 兰州化学/新疆独山子 | 8 | 易加工，变形小，高密度、刚性好；适用于周转箱、家庭日用品、特别适用牛奶啤酒等瓶装周转箱 |
| T60-800 | 新疆独山子 | 6.5-10 | 适用于周转箱、板条箱、塑料托盘等注塑制品 |
| I3 | 伊朗 | 8 | 注塑级，运输堆码箱，瓶箱 |
| 3840UA | 上海赛科 | 4 | 旋转成形玩具、集装桶（IBC），道路部件等 |
| 5740UA | 上海赛科 | 3.9 | 注塑成形，周转箱、板条箱、托盘、大垃圾箱和桶 |
| 6070UA | 上海赛科 | 7.6 | 注塑成形，周转箱、板条箱、托盘、汽车部件 |
| 5218AA | 上海赛科 | 18 | 注塑成形，家用品、各种薄壁容器 |
| 5226AA | 上海赛科 | 26 | 注塑成形，家用品、各种薄壁容器 |
| 2200J | 韩国湖南/ 大庆石化 | 5 | 硬度高、冲击强度和耐吹性好；用于大型条极箱、一般工业配件装运周转箱 |
| 3300J | 燕山石化 | 2.5-3.0 | 用于纯净水、矿泉水等饮料瓶的瓶盖专用料 |
| 8007 | 加拿大 | 5-11 | 注塑级，用作制鱼箱、板条箱、周转箱 |
| M691 | 大韩油化 | 20 | 注塑级，用于制鱼箱等一般性容器 |
| ME9180 | 韩国LG | 18 | 用于一般家用产品、大型成型品、工业用零件、一次性产品、搬运箱等 |
| 5018L | 印度 HIDEA | 20 | 注塑级，用于家具、一般容器、周转箱、托盘、安全帽、日用品等 |
| 9018 | 美国雪佛龙 | 18-20 | 注塑级，用于家具、一般容器、周转箱、托盘、安全帽、日用品等 |
| HDPE－中空类 |  |  |  |
| 5421B | 中海壳牌 | 0.05 | 易流动，刚性、可堆砌性、抗环境应力性良好；用于大型吹塑容器 |
| 4261A | 中海壳牌 | 0.05 | 抗环境应力强、蠕变强度良好、抗冲击力高；用于中型吹塑，吨装桶等 |
| 5200B | 燕化/大庆 扬子/湖南 | 0.35 | 用于吹塑容器、大型玩具、漂浮物，适用于耐冲击强度高的容器 |
| 1158 | 齐鲁石化 | *1.4-2.8 | 主要用于生产容积大于200L的各类容器，还可用于生产压延板材。容器制品可用于包装粘合剂、油墨（漆）、乳胶及各类化学品、食品等，可用于海陆空运输 |
| 6145 | 齐鲁石化 | *12-21 | 中、小容器专用料，具有优良的韧性、刚性、耐环境应力开裂和加工性能，10-100L中容器 |
| 6147 | 齐鲁石化 | *7-14 | 主要用于吹塑20-200L的容器，流动性优于1158 |
| 5300B | 大庆石化 | 0.2-0.5 | 适用于耐冲击强度高的容器 |
| 5420GA | 新缰 独山子 | 2.1 | 200L以上各类容器 |
| 5502 | 上海金菲 独山子 | 0.25-0.45 | 刚性及耐环境应力开裂性优良；用于洗涤剂、化妆品瓶、工业化学品容器、电动机润滑油瓶（100升以下）等 |
| HM8255 | 吉林石化 | 0.35 | 高分子量，易加工，高硬度和高韧性，好的ESCR，是杰出的物件表面材料。用于通用的容器，体积大约在1-500升 |
| HM6255 | 吉林石化 | 2.2（21.6kg） | 用于低温下高抗冲击能力的特殊等级产品，具有好的堆放和ESCR性能。用于危险类容器，特别是L-环筒，220升 |
| 0855S1 | 吉林石化 | 0.45-0.6 | 硅芯管用料，同时可用于做中空制品 |
| 5420AA | 上海赛科 | *2 | 大型吹塑220L以上的化学品容器，集装桶（IBC） |
| 5502AA | 上海赛科 | 0.2 | 吹塑，大型30L，用来盛装如食品、油和化学品的容器 |
| 5502FA | 上海赛科 | 0.2 | 5L以下吹塑制品 |
| 5403AA | 上海赛科 | 0.25 | 吹塑，大型30L，用来盛装如食品、油和化学品的容器 |
| 9001 | 美国台塑 | 0.05 | 用于超大型容器、大型浮筒、净化槽等及超薄平衡胶膜、强化胶膜 |
| B303 | 大韩油化 | 0.33 | 用于制做中空容器，大型玩具，包装瓶等 |
| BE0400 | 韩国LG | 0.25 | 用于小型吹塑、中型吹塑 |
| 5021D | 中海壳牌 | 0.2 | 易流动、抗环境应力良好；用于小型吹塑、中型吹塑 |
| 5621D | 中海壳牌 | 0.2 | 易流动，刚性、可堆砌性良好，抗环境应力适中；用于小型吹塑、中型吹塑 |
| 5401AA | 上海赛科 | 2（21.6） | 可加工小型中空容器 |
| 6007 | 美国 | 0.70 | 用于拉管、吹瓶 |
| TR-512 | 美国 | 5.5 | 大型中空制品 |
| 60-70 | 美国 | 0.7 | 用于生产中空制品 |
| HDPE－薄膜类 |  |  |  |
| 6098 | 齐鲁石化 | 0.08 | 薄膜级，具有分子量分布宽；用于购物袋、杂货袋、多层衬里膜、耐候膜 |
| 6093 | 福建炼化 |  | 用于生产中空制品 |
| 9255F | 巴塞尔 |  | 薄膜级，用于购物袋、杂货袋、多层衬里膜、耐候膜 |
| 5121B | 中海壳牌 | 0.05 | 用于吹膜（长颈膜泡） |
| 7000F | 扬子/燕化 | 0.035-0.055 | 用于超薄薄膜、背心袋、垃圾袋、购物袋、衬里、食品袋及衣服包装、挤出管材、大中型中空容器等 |
| 5301AA | 上海赛科 | 0.08 | 薄膜产品、购物袋、手提袋、杂物袋等各种高强度膜制品 |
| HM9450F | 吉林石化 | 0.28（5kg） | 高摩尔分子量膜级，好的硬度和韧性。用于吹膜能够得到纸一样的质量，适用于购物袋、手提袋、包装膜，具有杰出的加工性能 |
| HM9450F1 | 吉林石化 | 0.22（5kg） | 高的摩尔质量，与9450F相比非常高的硬度。用于吹膜能够得到纸一样的质量，适用于购物袋、手提袋、包装膜，具有杰出的加工性能和密封性能 |
| 9455F | 吉林石化 | 0.25 | 类似于5301AA，购物袋、手提袋、杂物袋等 |
| TR144 | 上海/茂名 | 0.16-0.22 | 添加抗氧剂，用于垃圾袋、多层复合袋、购物袋 |
| TR168 | 上海金菲 | ＊7.5-11 | 用于购物袋 |
| F600 | 大韩油化 | 0.05 | 适用于家庭用薄膜、一般包装薄膜和购物袋 |
| TR144 | 韩国大林 | 0.18 | 用于购物袋、杂货袋 |
| 8800 | 韩国SK | 0.04 | 适用于家庭用薄膜、一般包装薄膜和购物袋 |
| 640UF | 日本出光 | 0.04 | 适用于家庭用薄膜、一般包装薄膜和购物袋 |
| 7000F | 韩国湖南 | 0.04 | 用于各种包装袋、薄膜等 |
| F120A | 韩国三星 | 0.04 | 用于购物袋及一般工业用包装 |
| 961 | 马来大腾 | 0.1 | 用于购物袋、杂货袋 |
| 9001 | 台塑 | 0.05 | 薄膜级，用于工业用膜、地膜、通用薄膜及购物袋、背心袋、垃圾袋 |
| 7007 | 泰国 | 0.04 | 适用于家庭用薄膜、一般包装薄膜和购物袋 |
| EX5 | 伊朗 | 0.28 | 用于吹膜能够得到纸一样的质量，适用于购物袋、手提袋、包装膜 |
| HDPE－电缆料类 |  |  |  |
| 5300E | 大庆石化 | 0.8 | 用于低压电缆料 |
| QHJ-01 | 齐鲁石化 | 0.8 | 用于低压电缆料 |
| HDPE－管材/管道专用料类 |  |  |  |
| 6360M | 燕山石化 | 0.22-0.3 | 63级，波纹管 |
| 6380M | 燕山石化 | 0.13 | 80级，波纹管 |
| 6100M | 燕山石化 | 0.15 | 63级，农业排灌管、热水管、支架 |
| QHE16A | 齐鲁石化 | *3.5 | 63级，直径800mm以上；用作多种用途埋地排水管 |
| QHE16B | 齐鲁石化 | *5.5 | 63级，直径300-800mm；用作多种用途埋地排水管 |
| 2480 | 齐鲁石化 | ＊10-15 | 80级，管材专用料；用于生产水管、煤气管和大口径管道 |
| K44-08-122 | 辽宁华锦 | 8.75 | 80级管材料 |
| K38-20 | 辽宁华锦 | 0.85 | 管材料，适于自然管 |
| 2480H | 齐鲁石化 | 0.12-0.15 | 100级，用于供水系统、农业灌溉水管和燃气管道 |
| PN-049-030-122 | 辽宁华锦 | 0.3 | 100级，管材料 |
| 5135B | 抚顺石化 | 0.4（D1238） | 用于生产工业水管 |
| TR480 | 茂名石化 | 0.11 | 80级，可用于市政、工业区和矿区管材，油气收集管材 |
| C100S | 吉林石化 | 0.23（5kg） | 100级，用于气体及水的输送管产品 |
| HM5010T2N | 吉林石化 | 0.45（5kg） | 80级，天然态，压力管，如饮用水管、气体管线、废水管及下水管，这些系统的管件，也可以制板 |
| HM5010T3N | 吉林石化 | 0.43（5kg） | 80级，好的硬度和刚度，用于气体和水的输送，含UV稳定性及工艺过程着色 |
| HMCRP100N | 吉林石化 | 0.22（5kg） | 100级，高强度，高的ESCR，好的性能。用于高压下气体和水的输送，或者将壁更薄（UV稳定性及工艺过程着色） |
| 041 | 上海石化 | 0.17-0.34 | 100级管材料 |
| 4401 | 美国台塑 | 0.11 |  |
| 4801EX | 新疆 独山子 | *11 | HDPE管材料，工业用管和输水管 |
| 2630 | 北欧化工 | 0.1 | 63级，用作多种用途埋地排水管 |
| P301E | 大韩油化 | 0.12 | 80级，上水管道、工业管道、管件 |
| P502 | 大韩油化 | 0.15 | 80级，中密度，地下煤气管道 |
| P110A | 韩国 | 0.23 5KG/190 | 100级，用于供水系统、农业灌溉水管等 |
| 9398 | 美国 | *10 | 用于电信导管及管材 |
| P600 | 大韩油化 | 0.12 | 100级，用于供水系统、农业灌溉水管和燃气管道 |
| 管道包覆料类 |  |  |  |
| PE胶 | 道恩工程 | 1.5 | 包覆料用胶 |
| BFPE | 道恩工程 | 0.3 | 聚乙包覆料 |
| BP0900WH | 大韩油化 | 0.4 | 聚丙包覆料 |
| P601KUBL | 大韩油化 | 0.3 | PE80，用于大口径管道的防腐缠绕及国家大型的输油、输气工程，如西气东输用管线、输气输油管线及连接各城市的支管线的防腐 |
| HDPE－交联聚乙烯类（PEX） |  |  |  |
| P300X | 大韩油化 | 0.03-0.04 | 水管（冷热水）、采暖连接件、地板采暖管和工业用 |
| 2300XM | 燕山石化 | 0.12-0.15 | 100级，属于PEXB级,用于地暖管材等 |
| J0253P | 辽阳石化 | 1.5-2.5 | 交联聚乙烯管材专用料，属过氧化物交联；用于地板采暖用管道系统 |
| PERT(耐热聚乙烯) |  |  |  |
| DX-800 | 韩国SK | 0.64 | 耐热管材、地暖管材 |
| 乙烯-醋酸乙烯共聚物 EVA |  |  |  |
| EVA－膜类 |  |  |  |
| 型号 | 产地 | VA含量 | 特性及用途 |
| EVA 14-2 | 北京有机 | 14 | 一般用途膜 |
| EVA 14-0.7 | 北京有机 | 14 | 医用/农用膜 |
| EVA9-0.7 | 北京有机 | 9 | 用于吹膜 |
| V3110F | 大庆石化 | 0.7 | 用于收缩和伸展薄膜 |
| V4110D | 扬巴 | 12.6-15.4 | 用于温室大棚膜、农膜 |
| V3110F | 扬巴 | 4-6 | 用于深冷食品包装膜 |
| V5110F | 扬巴 | 16.6-19.4 | 用于温室大棚膜、农膜 |
| V4110J | 扬巴 | 12.6-15.4 | 熔指2.3-3.1 |
| V4110F | 扬巴 | 8-10 | 熔指0.6-0.9 |
| EF321 | 韩国现代 | 9 | 加工性和机械性优良，低雾状、高光泽；用于温室用膜、农用膜 |
| EF443 | 韩国现代 | 12 | 加工性和机械性优良，低雾状；用于高光泽温室用膜、农用膜 |
| 7140F | 台塑 | 14-0.7 | 用于温室用膜、农用膜 |
| EVA－发泡类 |  |  |  |
| EVA18-3 | 北京有机 | 18 | 可发泡 |
| V5110J | 扬巴 | 18 | 可发泡，用作鞋底 |
| V5110K | 扬巴 | MI:4,22 | 高熔指，用于发泡 |
| V4610H | 扬巴 | 16.6-19.4 | 可发泡，用于注塑 |
| V3510K | 扬巴 | 11.6-14.4 | 可发泡，用于注塑 |
| 7350M | 台塑 | 18 | 可发泡，用作鞋材 |
| EVAE180F | 韩国三星 | 18 | 可发泡 |
| VS430 | 韩国湖南 | 26 | 可发泡，用作鞋底 |
| 1316 | 韩华 | 19-1.8 | 用做发泡 |
| 聚丙烯 PP |  |  |  |
| 均聚聚丙烯 |  |  |  |
| PP－注塑类 |  |  |  |
| 型号 | 产地 | 熔指 g/10min | 特性及用途 |
| 1300 | 燕山石化 | 1.5 | 用于机械及汽车零部件 |
| 1400 | 燕山石化 | 3 | 用于汽车部件及家具 |
| K1003 | 燕山石化 | 3 | 均聚注塑级，用于通用注塑类产品 |
| K1008 | 燕山石化 | 10 | 均聚注塑级，用于通用注塑类产品 |
| C1008 | 燕山石化 | 10 | 均聚注塑级，用于通用注塑类产品 |
| 1700 | 燕山石化 | 11 | 用于篮子、盘子等 |
| K1003 | 上海赛科 | 3 | 普通用途，硬包装、软包装、地毯背衬、热成型容器 |
| K1215 | 上海赛科 | 15 | 抗静电，薄壁部件、消费品、硬包装、罩子、室外家具、家庭用品 |
| K1514 | 上海赛科 | 13.5 | 成核/抗静电，薄壁部件/快速模塑，家具、消费品、罩子、瓶子、盖子 |
| HP500N | 中海壳牌 | 12 | 曾用名F30G，注塑级；用于日用制品、家具、周转箱等 |
| F30G | 大庆石化/大连西太 | 10-14 | 用于日用制品、家具、周转箱等 |
| F30G | 辽宁华锦 | 12 | 日用品，如食物容器、制冷盒，花盆，玩具，花园设施，各种容器的盖子和罩子，健身用品 |
| V30G | 西太/有机 抚顺/齐鲁/大庆 | 16-20 | 玩具、日用品、包装 |
| V30G | 大庆/兰化/华锦 | 16 | 薄壁制品、家用品、各种容器的盖子和罩子、用于共混改性的基础聚合物 |
| V2400G | 辽宁华锦 | 17 | 高刚性产品，挠曲模量高于2200MPa；薄壁注塑成型应用，食品包装容器，家用用具，工艺部件 |
| V2401G | 辽宁华锦 | 17 | 高刚性产品，挠曲模量高于2200MPa；用于要求高光泽和高抗拉伸的注塑制品。花园设施，容器，家庭用品 |
| X30G | 大庆石化/辽宁华锦 | 9 | 日用品，如食物容器、家用品、玩具、花园设施、工业元件 |
| F37G | 西太平洋 | 11 | 用于日用制品、家具、周转箱等 |
| HA840R | 巴赛尔 | 20 | 超结晶均聚PP |
| Z30G | 辽宁华锦 | 25 | 薄壁制品、家用品、各种容器的盖子和罩子、用于共混改性的基础聚合物 |
| H32GA | 辽宁华锦 | 35 | 用于食品和化妆品工业的薄壁制品，钢笔，磁带盒及其他办公用品 |
| ADXP770 | 辽宁华锦 | 45 | 高刚性产品，挠曲模量高于2200MPa；食品容器和包装盒，耐温机械上的部件 |
| S30G | 辽宁华锦 | 1.8 | 设备元件，管配件、线轴、车轮，各种容器的盖子和罩子，家庭用品 |
| T30G | 辽宁华锦 | 3.2 | 家用器具、玩具、各种容器的盖子和罩子、工业元件；小型设备 |
| T50G | 辽宁华锦 | 3.2 | 适用于环境要求严格的制品，汽车排气管、吹风机、咖啡机、烤箱、洗衣机部件等 |
| C30G | 辽宁华锦 | 6 | 家用器具、各种容器的盖子和罩子、工业元件； |
| J700 | 兰州石化 | 12 | 均聚注塑级，用于通用注塑类产品 |
| J701 | 兰州石化 | 16 | 均聚注塑级，用于通用注塑类产品 |
| PP－纤维类 |  |  |  |
| 型号 | 产地 | 熔指g/10min | 特性及用途 |
| T30S | 西太/有机 抚顺/天津 华北/大庆 齐鲁/青岛 茂名/兰化 | 2.5-3.5 | 用于膜丝、纺织膜丝线、地毯背衬 |
| T30S | 辽宁华锦 | 3.2 | 编制带丝，用于包装，地毯背衬，人工草坪，捆扎绳，包装绳及其他应用 |
| C30S | 辽宁华锦 | 6 | 流延膜生产工艺生产的编织带丝，捆扎绳，绳，单丝用于刷子和扫帚，针织土工布 |
| F401 | 盘锦/兰港 | 2.5-3 | 用于编织袋、打包带，及一些小制品 |
| PP022 | 有机/前郭 | 3 | 用于膜丝、纺织膜丝线及地毯背衬 |
| S1003 | 燕山/赛科/独山子 | 3.2 | 用于窄带、扁丝 |
| 5004 | 辽阳石化 | 2.6-4.4 | 适用于切制薄膜（扁丝）、单丝、复丝 |
| HP550J | 中海壳牌 | 3.2 | 曾用名T30S；可用于拉丝、纤维及注塑成型 |
| F501 | 韩国晓星 兰化/兰港 | 3 | 用于编织袋、包装用绳，作业安全性 |
| H0305G | 印度信诚 | 3 | 用于编织袋、包装用绳 |
| H5300 | 韩国湖南 | 3.5 | 用于包装袋、绳子 |
| 5014 | 大韩油化 | 3.5 | 用于编织袋、包装用绳 |
| S30S | 辽宁华锦 | 1.8 | 编制带丝，流延膜或 管膜生产工艺，用于包装，工业纤维，捆扎绳、包装绳、单丝应用 |
| Y-130 | 韩国湖南 | 3.5 | 纱纤维级、平纱级，高韧性、高伸张率；用于包装袋、捆扎带、纤维纱、草坪等 |
| 6531M | 马来大腾 | 2 | 用于绳、带、纺织袋 |
| H730F | 韩国SK | 3.5 | 用于绳、带、纺织袋、防水布 |
| SY130 | 韩国湖南 | 3.5 | 高韧性、高伸长率；用于包装带、捆扎带 |
| H430 | 韩国LG | 3.5 | 用于膜丝、编织膜丝线及地毯背衬等 |
| 3365 | 美国 | 3 | 高韧性、高伸长率；用于包装带、捆扎带 |
| HP450J | 韩国大林 | 3 | 用于膜丝、编织膜丝线及地毯背衬等 |
| HP502N | 中海壳牌 | 12 | 曾用名F30S，用于纤维、地毯等 |
| HP550R | 中海壳牌 | 25 | 曾用名Z30S，用于纤维、连续纤维、非连续纤维等 |
| Z30S | 大连西太 | 22-27 | 低速纺短纤维，用于BCF-CF复丝 |
| Z30S | 大连有机 | 11-20 | 纺丝类 |
| Z30S | 华北一炼 | 25 | 适用于中速到高速纺生产的细旦膨化丝，连续丝、长丝 |
| Z30S | 抚顺乙烯 | 20 | 均聚物，用于长丝、丙纶、丙纶短纤维. |
| Z30S | 新彊 独山子 | 22-28 | 均聚物，用于长丝、丙纶、丙纶短纤维. |
| Z30S | 辽宁华锦 | 25 | 低旦尼尔BCF、CF和短纤，中高纺速生产线上生产的BCF丝用于地毯，CF丝用于捆扎绳，扶手，包装等 |
| Z21S | 辽宁华锦 | 25 | 用于高速生产线生产的窄份资料分布牌号，低旦尼尔，纺粘型无纺布，用于尿布，医用卫生品，也可用于优质纱和BCF丝。 |
| Z69S | 辽宁华锦 | 25 | 低旦尼尔BCF、CF和短纤，具有极佳的康气体褪色性。高韧度CF丝用于垫子和运动衣 |
| F30S | 辽宁华锦 | 12 | 纤维原料，用于地毯短纤，装饰用小摊子；长丝用于绳，捆扎绳，装饰条。 |
| C30G | 大庆石化 | 6 | 家用器具、板条箱、花园设施、体育馆座位、玩具、各种容器的盖子和罩子、工业元件 |
| HOXP817 | 辽宁华锦 | 25 | 窄分子量分布，适用于高速纺生产线，用于纺粘无纺布、尿布、医用卫生纸、农业覆盖保护用纤维等 |
| H561S | 辽宁华锦 | 35 | 窄分子量分布，适用于高速纺生产线，用于纺粘无纺布、尿布、医用卫生纸、农业覆盖保护用纤维等 |
| HP551M | 辽宁华锦 | 9.5 | 高抗变稠效应，适用于纺织 |
| H561R | 辽宁华锦 | 25 | 窄分子量分布，适用于高速纺生产线，用于纺粘无纺布、尿布、医用卫生纸、农业覆盖保护用纤维等 |
| HY525 | 抚顺乙烯 | 35 | 用于无纺布 |
| H30S-1 | 抚顺乙烯 | 25 | 用于烟用丝束、无纺布 |
| S900 | 兰港石化 | 35 | 用于无纺布，纤维的拉伸屈服强度32Mpa，加工性好，适合复丝和短纤维 |
| H39S | 大连有机/辽宁华锦 | 35 | 用于高速纺生产线。具有极佳的抗气体褪色性能，捆扎带，包装带和方向盘套 |
| F79S | 辽宁华锦 | 12 | 用于无纺布的优质旦尼尔无纺布，热粘性纤维，用于 卫生和医疗部门，具有极好的热粘性能和抗气体退色性能 |
| V79S | 辽宁华锦 | 18 | 具有增强热粘性能的人造纤维，用于无纺布，婴儿尿布，医用垫，保健品，过滤器 |
| YF39S | 辽宁华锦 | 12 | 优质旦尼尔人造纤维，具有极佳的抗气体褪色性能。用于无纺布纤维，妇女卫生用品，尿布，滤布器及衬里，医疗设施，抹布 |
| H22S | 辽宁华锦 | 38 | 用于在高速纺生产线的窄分子量分布的低旦CF丝，用于纺粘型无纺布纤维，用于农业，工业医疗，家具和地毯的背衬 |
| 71740 | 辽阳石化 | 40 | 无纺布专用料、香烟过滤咀专用树脂；树脂熔体流动指数高，产品符合我国有关食品卫生标准的规定 |
| 71735 | 辽阳石化 | 35 | 无纺布专用料、香烟过滤咀专用树脂；树脂熔体流动指数高，产品符合我国有关食品卫生标准的规定 |
| H30S | 天联/西太 | 35 | 用于细棉花级纤维（高速、精纺、抗褪色） |
| H30S-2 | 抚顺乙烯 | 36 | 用于无纺布、低旦短纤维、3000/米秒高速纺、均聚物挤塑 |
| YS835 | 洛阳石化 | 35-38 | 香烟过滤咀专用树脂也可用于无纺布 |
| S2040 | 上海赛科 | 38 | 非机织，高速纺、细旦短纤、连续细丝、无纺布 |
| HP565S | 中海壳牌 | 38 | 曾用名H22S，用于纤维、无纺布 |
| H7700 | 韩国现代 | 39 | 无纺布专用料 |
| HP563S | 韩国大林 | 38 | 可用于高速纺丝，分子量分布窄、无味（适合于BCF，CF及低Denier短纤维的高速加工） |
| RPP1200 | 山东道恩 | 1200±100 | 主要用作聚丙烯熔喷纺丝的原料，制作熔喷无纺布，道恩公司可根据用户需求提供不同熔指数的熔喷料 |
| PP－粉料类 |  |  |  |
| T30S粉 | 大连西太 | 2-3 | 用于编织袋和编织膜、膜丝、纺织膜丝线、地毯背衬 |
| T30S粉 | 天津联合 | 2-3 | 用于编织袋和编织膜、膜丝、纺织膜丝线、地毯背衬 |
| T30S粉 | 抚顺乙烯 | 2-3 | 用于编织袋和编织膜、膜丝、纺织膜丝线、地毯背衬 |
| T30S粉 | 华北一炼 | 2-3 | 用于编织袋和编织膜、膜丝、纺织膜丝线、地毯背衬 |
| PP粉045 | 锦州 | 2-3 | 用于编织袋和编织膜、膜丝、纺织膜丝线、地毯背衬 |
| PP粉045 | 牡丹江 | 2-3 | 用于编织袋和编织膜、膜丝、纺织膜丝线、地毯背衬 |
| PP粉 | 大庆华科 | 2-3 | 用于编织袋和编织膜、膜丝、纺织膜丝线、地毯背衬 |
| PP粉 | 辽阳石化 | 2-3 | 用于编织袋和编织膜、膜丝、纺织膜丝线、地毯背衬 |
| Z30S粉 | 大连西太 | 16-20 | 均聚物，用于长丝、丙纶、丙纶短纤维 |
| V30S粉 | 西太/有机 | 16-20 | 均聚物，用于长丝、丙纶、丙纶短纤维 |
| C30S粉 | 大连西太 | 16-20 | 均聚物，用于长丝、丙纶、丙纶短纤维 |
| PP－BOPP膜类 |  |  |  |
| F1002 | 燕山石化 | 1.7-2.8 | HP，用于双向拉伸膜，透明、可镀金属；用于食品包装 |
| YX37F | 大庆炼化 | 9 | 在高速生产线上生产的单层和多层膜，尤其适用于薄膜，也适用于水冷吹塑膜 |
| T28F | 大庆石化/辽宁华锦 | 3 | 镀金属膜、单层和共挤出膜，在拉膜机生产线上生产 |
| S28F | 辽宁华锦 | 2 | 镀金属膜，单层和共挤出，在拉膜机生产线上生产。适用于双气流BOPP线 |
| S38F | 辽宁华锦 | 2 | 拉膜机和双气流生产线的单层膜。用于胶带、花卉包装、多层复合膜和织物包装 |
| S38FA | 辽宁华锦 | 2 | 共挤膜的中心层，用于立式及卧式填料密封包装和其他自动包装系统 |
| S38CA | 辽宁华锦 | 2.1 | 适用于高生产能力/高速拉膜机生产线的共挤出膜产品 |
| S28C | 辽宁华锦 | 2.1 | 镀金属膜，适用于高速拉膜机的生产线，低含水量 |
| T36F | 大连/抚顺 华北一炼/青岛大炼油 | 3 | 适用于拉膜机生产的单层膜和共挤膜，用于较高流动性液体的包装、食品包装、纺织品包装、粘胶带、装饰带、热收缩膜 |
| T36F | 辽宁华锦 | 2.6 | 在高速生产线上生产的单层和多层膜，用于普通包装膜 |
| F280Q | 青岛大炼油 | 3.5 | BOPP膜，透明和镀铝食品包装膜 |
| T38F | 天津联合 | 3 | 可用于高速BOPP生产线；广泛用于食品包装膜、工业包装膜、纤维制品包装膜以及收缩膜、多层复合包装膜等包装领域，也是胶粘带基材的首选材料 |
| T38F | 辽宁华锦 | 3 | 适用于拉幅生产线和双棍生产线的单层膜。用于黏胶带，花卉包装、复合膜和纺织品包装 |
| T38FA | 辽宁华锦 | 3 | 共挤出膜的中心层，适用于拉膜机和双气流生产线上生产 。用于立式和卧式填料密封包装和其他包装系统 |
| T38FE | 兰州化学 | 2.6 | 通用膜料 |
| T38CA | 辽宁华锦 | 3.1 | 适用于高生产能力/高速拉膜机生产线的共挤出膜产品 |
| PH384 | 辽宁华锦 | 3 | 加工性能好，在拉膜机上易于拉伸，快速结晶；用于高速生产线，可作为包装应用的BOPP膜 |
| HP523J | 辽宁华锦 | 3 | 厚度稳定，透明度好 |
| YC37F | 辽宁华锦 | 6 | 高速生产线上生产的单层和多层膜。适用于水冷吹膜。 |
| ADXP856 | 辽宁华锦 | 7 | 高硬度，高光泽度，具有极高的透明度，花卉和食品包装，打印层压，极好的高温的热学性能 |
| T28C | 辽宁华锦 | 3.1 | 镀金属膜，在拉膜机生产线上生产 |
| F280S | 上海金山 | 2.8 | 主要用于各种双向拉伸膜的生产, 产品具有强度好，耐磨损，抗冲击等性能，具有良好的耐应力开裂，优异的化学稳定性及绝缘性，并有较好的耐热性，连续使用温度为120℃，在无负荷情况下最高可达150℃。 聚合物类型：均聚。加工方法：挤出、拉伸。 |
| LI28F | 华北一炼 | 3 | 用于双向拉伸膜 |
| F1002A | 上海赛科 | 2.8 | 普通用途，软包装膜 |
| F1002B | 上海赛科 | 2.8 | BOPP膜，透明和镀铝食品包装膜 |
| HP425J | 中海壳牌 | 3.1 | 曾用名T28C 用作BOPP薄膜 |
| HP525J | 中海壳牌 | 3 | 曾用名T28F 用作BOPP薄膜 |
| PP－其它薄膜类 |  |  |  |
| HP510M | 中海壳牌 | 9 | 曾用名X30S，用于流延薄膜 |
| T30SW | 辽宁华锦 | 3.2 | 用于高速流延膜生产线编制带丝，低水含量 |
| C1007 | 上海赛科 | 7 | 流延膜，软包装膜，用于服装、鲜花、食品、文具 |
| 4540 | 华北一炼 | 10-12 | 用于管状膜 |
| EP3C37F | 中原/天联 | 5.5 | 适合制作优良的热封合性能、高光泽和透明性的复合膜。 特性：其热封性能好，流延性稳定 |
| F1608 | 燕山石化 | 8 | 货品包装,薄膜, 吹膜,水急冷膜 |
| 1088B | 大韩油化 | 11 | 薄膜级，用于吹塑膜；一般用作包装膜如食品、服装等 |
| H4540 | 大韩现代 | 12 | 加滑爽剂和抗氧粘连剂；用于管状膜 |
| PP－涂膜类 |  |  |  |
| 70126 | 辽阳烯烃 | 20-32 | 聚丙烯编织物涂膜专用树脂 |
| H300 | 大连有机 | 28.6 | 用于聚丙烯编织物涂膜 |
| HPP100 | 济南炼厂 | 33.63 | 用于涂膜 |
| 670M | 韩国湖南 | 21 | 压出涂覆，刚性、透明性、热封合性优秀 |
| R680S | 韩国SK | 2.8 | 用于挤出涂覆膜（食品包装）、管道包覆料（BOPP）有FDA认证 |
| PP－其他用途 |  |  |  |
| YD50G | 辽宁华锦 | 0.3 | 挤出或压缩成型片材，用于重工业;管材和型材 |
| D50S | 辽宁华锦 | 0.3 | 挤出或压缩成型片材，用于工业，捆扎带；管材和型材；小型吹塑容器；注塑成型用于车轮和部件 |
| Q30P | 辽宁华锦 | 0.7 | 捆扎带；热成型片材；小型管材；挤压制品；中/小型吹塑容器 |
| YS32S | 辽宁华锦 | 2 | 用于具有高透明度和高硬度的热成型片材 |
| HP648H | 辽宁华锦 | 2.2 | 挤压成型，用于盖子和封口 |
| T2101F | 辽宁华锦 | 3.5 | 高刚性牌号，挠曲模量超过2000MPa；挤压和热成型，适用于透明的食品容器，高温容器 |
| ADX680 | 辽宁华锦 | 3.5 | 挤出和热成型；高刚性牌号，热成型容器用于食品、蔬菜水果包装。符合FDA标准 |
| ADXP855 | 辽宁华锦 | 7 | 高刚性、极佳的透明度，应用于鲜花和纺织品包装，烟草膜，无菌包装和巴氏消毒食品包装。 |
| 共聚聚丙烯 |  |  |  |
| PP－低熔指类 |  |  |  |
| K8303 | 燕山石化 | 1.5 | 共聚注塑级，高抗冲；用于器具、汽车部件 |
| 1340 | 燕山石化 | 1.2 | 室外用耐高冲击；可用作饮料瓶箱等 |
| K8003 | 扬子/赛科 | 2.5 | ICP注塑级，高抗冲；用于负重部件、汽车部件 |
| K7002 | 上海赛科 | 1.4 | 普通用途，挤出板材，双壁波纹板，波纹管，热成型，工业部件 |
| J340 | 扬子/盘锦 | 0.98-2 | 用于板条箱、桶包装袋、重型包装箱 |
| EPS30U | 天津联合 | 1.5 | 注射级，用于制作提箱、板条箱、周转箱、触轮等 |
| EPS30RA | 齐鲁石化 | 2-2.2 | 用于制作板条箱、中空容器、片材 |
| EPT30R | 大庆/天联 中原/抚顺 | 3.5 | 适宜加工形式：注射，汽车方向盘、家具 |
| P340 | 盘锦乙烯 | 0.7-1.3 | 用于管材、管件及食品箱 |
| JD803 | 扬子石化 | 1.5-2.2 | 用于制作板条箱、桶包装袋、重型包装箱 |
| EPS30R | 新彊独山子 齐鲁/天联 茂名/大庆 | 1.2-1.8 | 中抗冲聚丙烯共聚产品；主要用于板条箱、中空容器、片材等 |
| T3401 | 上海赛科 | 0.3 | 长期热老化性能，非承压管及管件，吹塑模塑，压塑模塑，板材及型材 |
| F3002 | 上海赛科 | 2.2 | 无规共聚BOPP膜，软包装 |
| B4002 | 上海赛科 | 2 | 普通用途，家庭用品、硬包装、空气淬冷吹塑膜，挤出线材坯 |
| EP300H | 中海壳牌/巴塞尔 | 1.8 | 中抗冲聚丙烯共聚产品，主要用于板条箱、中空容器、片材等 |
| EP300K | 中海壳牌 | 3.5 | 曾用名EPT30R，注塑成型；用于中空成型制品，电池箱，板材、家具、周转箱等 |
| T8002 | 台湾化学 | 1.7 | 共聚注塑级，高抗冲；用于器具、汽车部件 |
| J340 | 韩国晓星 | 1.7 | 中空板材、童车、桶等产品 |
| J440 | 韩国晓星 | 4 | 中空板材、童车、桶等产品 |
| EPD60R | 辽宁华锦 | 0.35 | 工业、专用和汽车用的挤出吹塑成型的大空部件；管材；挤出片材用于工具盒热成型的高抗冲制品；耐热和耐洗涤性 |
| EPQ30M | 辽宁华锦 | 0.8 | 管材和型材，电器布线的导管，吹塑或注塑汽车部件；挤出吹塑的瓶子，用于洗涤、化妆品和食品；承重波纹板和热成型片材 |
| EPQ30RF | 辽宁华锦 | 0.8 | 用于胶带和层压吹塑模的挤出；要求高抗冲的吹塑制品。承重波纹板和片材，压力盒波纹管；配件 |
| EPYS30RE | 辽宁华锦 | 1.3 | 大/中型空心部件的挤出吹塑，低温下高抗冲的工业制品注塑；货架，容器，桶，板条箱 |
| EPS31HP | 辽宁华锦 | 1.3 | 高抗冲/刚度平衡牌号。特备设计用于管道和波纹管；适用于其他的挤出技术，波纹管和基础片材，挤出吹塑，配件；汽车和仪表部件 |
| EPT30M | 辽宁华锦 | 3.5 | 注塑玩具、体育用品、小型容器，家用器具，盖和罩，汽车和仪表部件；家具，座椅；热成型挤出片材 |
| EPT30U | 辽宁华锦 | 3.5 | 注塑或热成型制品在较宽的温度范围内具有非常好的抗冲性 |
| HEXP2085 | 辽宁华锦 | 2.1 | 高硬度共聚物，热成型 |
| PP－中熔指类 |  |  |  |
| 7708 | 燕山石化 | 8-10 | 用于制作洗衣机双连桶、甩干桶、底座、面板、操作盘等 |
| 1647 | 燕山石化 | 8-10 | 用于制作耐高冲击的洗衣机底座、操作盘等 |
| 1847 | 燕山石化 | 15 | 用于洗衣机内桶、底座等 |
| SP179 | 齐鲁/大庆/兰化 | 7-11 | 用于汽车及家电行业，如汽车内饰件、汽车保险杠及薄壁材料等 |
| SP179 | 辽宁华锦 | 8 | 专用弹性体聚丙烯，在低温下具有较高的抗冲击强度。容易成型填充，中等硬度，特别适用于结构缓冲器材料，汽车注塑部件 |
| EPF30R | 新彊独山子 | 11-15 | 用于包装用品、罩板、家庭用品 |
| EP300M | 中海壳牌 | 7 | 曾用名EPC30R，注塑成型、小家电等 |
| EP300M | 中海壳牌 | 8 | 用于家电、汽车饰件、童车等 |
| C4008B | 上海赛科 | 8 | 普通用途，文具，软包装膜用于鲜花、糕点、糖果、衬衣 |
| AP3N | 新加坡三菱 | 8-10 | 用于洗衣机内桶、底座等 |
| BJ300 | 韩国三星 | 5 | 用于家电产品、汽车饰件、童车、电机配件等 |
| BJ500 | 韩国三星 | 10 | 用于家电产品、汽车饰件、童车、电机配件等 |
| AW564 | 新加坡TPC | 8-10 | 用于洗衣机内桶、底座等 |
| BJ500 | 新加坡三星 | 8-9 | 注塑成型，用于日用制品 |
| EPC31HR | 辽宁华锦 | 6 | 注塑应用，高硬度和极好的冲击强度。用于包装，汽车和消费品。也可用于行李箱、容器、电池和大型玩具 |
| EPC31H | 辽宁华锦 | 6 | 高光泽、良好的耐应力白化性能。用于注塑小-中型刚性容器，刚性包装和家用容器。玩具、工具、各种容器的盖子和罩子 |
| EPC30R | 辽宁华锦 | 7 | 具有良好的抗冲/硬度平衡制品。用于家用品、玩具、小型容器、桶和板条箱，各种容器的盖子和罩子；汽车部件、花园设施和大型体育场座椅。也可用于流延膜片材挤出 |
| EPC40R | 辽宁华锦 | 7 | 高抗冲聚合物，特别适用于要求具有长期热稳定性汽车组件和专用制品的注塑；电池盒，冷水和制动液存灌，废水池。 |
| EPF31H | 辽宁华锦 | 12 | 高抗冲/刚度平衡。适用于刚性日用品（家用器皿、容器、灌）、也用于工业品，汽车部件，花园设施和乙烯冷藏用品 |
| EPF31HA | 辽宁华锦 | 12 | 高抗冲/刚度平衡。适用于刚性日用品（家用器皿、容器、灌）、也用于工业品，汽车部件，花园设施 |
| EPF31HR | 辽宁华锦 | 12 | 注塑制品，在较宽的温度范围内具有极好的抗冲击性。适用于汽车部件，电池盒，手提箱，包装和日用品；板条箱，大型玩具，容器，桶 |
| BA238G3 | 辽宁华锦 | 12 | 专用弹性体聚丙烯，在低温下具有较高的抗冲击强度。容易成型填充，中等硬度，特别适用于在较宽温度范围下应用的特殊结构部件和高抗冲强度的户外应用 |
| EP445L | 辽宁华锦 | 7 | 管帽和封口注塑 |
| EP1X35F | 辽宁华锦 | 8 | 含有爽滑和抗结块添加剂配方。单层或多层流延和水冷型吹膜，可直接使用或与其他膜层压，用于食品包装如：糖果，饼干，快餐盒其他工业使用，也可注塑成各种容器的盖子和罩子。 |
| EP1X35AF | 辽宁华锦 | 8 | 含有与EP1X35F不同的爽滑和抗结块添加剂配方。单层或多层流延和水冷型吹膜，可直接使用或与其他膜层压，用于食品包装如：糖果，饼干，快餐盒其他工业使用，也可注塑成各种容器的盖子和罩子。 |
| EP1X35HF | 辽宁华锦 | 8 | 流延膜和水冷型吹膜，具有极佳的机械性能，成膜时冒烟现象低，优良的焊接性能，用于层压结构的密封层，食品包装，衬衫，针织品 |
| EP2C30F | 辽宁华锦 | 6 | 在流延膜和管膜线上生产的单层和多层膜 |
| EP2C37F | 辽宁华锦 | 6 | 含有爽滑剂和抗结块剂。同EP2C30F，在流延膜和管膜线上生产的单层和多层膜。极好的热风性能和光学性能，用于食品、纺织品包装及文具夹。 |
| EP3C37F | 辽宁华锦 | 5 | 共挤出BOPP膜，作为密封层。极低的密封初始温度，优良的热粘性及光学性能。用于优质包装（食品，文具，化妆品，衣物）。适用于在管膜BOPP生产线上生产的收缩膜，用于陈列包装。含有爽滑剂/抗结块剂 |
| EP3X37F | 辽宁华锦 | 8 | 同EP3C37F，用于优质包装（食品，文具，化妆品，衣物）。适用于在管膜BOPP生产线上生产的收缩膜，用于陈列包装。含有爽滑剂/抗结块剂。具有高流动性 |
| EP3C39F | 辽宁华锦 | 5 | 共挤出BOPP膜，作为密封层。尤其适用于镀金属BOPP薄膜，用于密封包装。含有爽滑剂/抗结块剂 |
| PP－高熔指类 |  |  |  |
| K9920 | 燕山石化 | 20 | 注塑级，超高冲；用于板条箱，非FDA |
| K9020 | 燕山石化 | 20 | 高抗冲，用作高流动性汽车专用料 |
| K9026 | 燕山石化 | 26 | 高抗冲，用于洗衣机内桶及汽车饰件 |
| 1947 | 燕山石化 | 28 | 用于耐高冲击的洗衣机内桶及汽车内饰件等 |
| K7726 /K7726H | 燕山石化 | 29 | 共聚注塑，高抗冲，用于洗衣机桶及部件. |
| 9935 | 燕山石化 | 35 | 注塑级，含成核剂；用于汽车内部装饰，非FDA |
| 9035 | 燕山石化 | 35 | 注塑级，含成核剂；用于室内用品，非FDA |
| K7760 | 燕山石化 | 50 | 用于制件较大，模具流道复杂的产品 |
| K7926 | 上海赛科 | 30 | 共聚注塑，高抗冲，用于洗衣机桶及部件 |
| K7930 | 上海赛科 | 30 | 普通用途，家庭用品，家电，玩具 |
| K8224 | 上海赛科 | 24 | 抗静电，工业部件，盒子，玩具 |
| K9020 | 上海赛科 | 20 | 宠物笼，周转箱（非FDA） |
| K9935 | 上海赛科 | 35 | 成核剂，低光泽，汽车内饰件，汽车仪表板下的空气导管 |
| EP340S | 中海壳牌 | 40 | 曾用名EPH31RA，含抗静电剂、成核剂，注塑成型；用于洗衣机内桶、薄壁成型等 |
| J640 | 韩国晓星 | 18 | 注塑、用于汽车及家电行业 |
| HEXP280 | 辽宁华锦 | 18 | 高刚性共聚物。优越的机械性能，用于花园设施、刚性包装、日用品 |
| EPV31RA | 辽宁华锦 | 21 | 高抗冲/刚度平衡。适用于家用器皿、过滤器、过滤器罩、花盆、仪表组件、一些冷藏用品 |
| BJ750 | 韩国三星 | 30 | 用于生产洗衣机桶等产品 |
| EPH31RA | 辽宁华锦 | 40 | 薄壁/快速注塑，具有极好的抗静电。主要应用于奶制品和脂肪制品的包装；其他应用包括各种容器的盖子和罩子，小桶，音像 |
| EPYH31U | 辽宁华锦 | 40 | 高流动性共聚物，用于具有非常好的抗冲击的大型制品的注塑：箱、板条箱、桶和家庭日用品，玩具仪表，电池盒，各种容器的盖子和罩子，花盆 |
| EPH71HA | 辽宁华锦 | 45 | 应用于食品包装，各种容器的盖子和罩子，冷藏盒，洗衣机部件 |
| EPL31UA | 辽宁华锦 | 70 | 高流动性，较高的抗冲/硬度平衡，极好的抗静电性。用于高速薄壁注塑。其特点是易于加工，周期短，收缩和变形小。用于食品包装，手提箱，玩具，冷藏盒 |
| EPN31MA | 辽宁华锦 | 100 | 超高流动性聚合物，用于具有良好的抗冲/硬度平衡的薄壁制品注塑。其特点是生产周期短，极好的尺寸稳定性，良好的表面光洁度和高抗静电性。洗衣店箱柜，家用器皿，小型容器 |
| HEXP2019 | 辽宁华锦 | 100 | 超高的流动性，用于薄壁注塑。在零度以下抗冲击性好，用于奶制品包装，黄油桶，音像盒等 |
| J740 | 韩国晓星 | 30 | 用于生产洗衣机桶、大型容器等产品 |
| B38G | 韩国SK | 28 | 用于生产洗衣机桶、大型容器等产品 |
| AP03B | 新加坡三菱 | 29 | 用于洗衣机外壳 |
| M1600 | 韩国LG | 25-29 | 用于电气电子零件、大型容器、电视机部件 |
| AZ564 | 新加坡TPC | 29 | 用于洗衣机外壳 |
| K8025 | 台湾化学 | 25 | 用于洗衣机、工业元件 |
| EP380T | 辽宁华锦 | 55 | 低温下具有较高的抗冲性，用于食品包装，冷藏盒 |
| 透明聚丙烯类 |  |  |  |
| RP340S | 中海壳牌 | 42 | 曾用名EP2H49G，注塑成型；用于DVD、CD外壳，可薄壁成型 |
| RP340R | 中海壳牌 | 25 | 曾用名EP2Z29G，注塑成型；用于日用制品、高清晰度容器、食品容器，可薄壁成型 |
| RP346R | 中海壳牌 | 25 | 注塑成型，日用制品、高清晰度容器、食品容器、薄壁容器 |
| EP2X32G | 齐鲁石化 | 8.05（2.16） | 无规共聚物，具有透明度高、加工稳定性好、机械强度高、卫生洁净度高等优点。主要应用于医用注塑器、食品容器、文具、薄膜、盘、盒、家用储藏器、各类包装以及聚丙烯透明片材等方面 |
| B4902 | 燕山石化 | 2.2 | 注拉吹医用输液瓶。其它透明聚丙烯注塑或吹塑制品 |
| 4912 | 燕化/赛科 | 12 | 注塑级，高透明/抗静电；硬包装，媒体包装，家庭用品; |
| T4802 | 燕山石化 | 2.5 | 具有透明性好、光泽度高、而热度高、卫生性能好等特点 |
| B4808 | 燕山石化 | 11 | 热灌装饮料瓶，适用于其它高透明吹塑或注塑产品 |
| B4818 | 燕山石化 | 20 | 无毒，符合食品卫生要求，对人体无害，符合医药卫生标准要求 |
| K4812 | 上海赛科 | 12 | 共聚，透明/抗静电，硬包装、薄壁容器、家庭用品 |
| K4912 | 赛科/燕化 | 12 | 共聚，高透明/抗静电，硬包装、媒体包装、家庭用品 |
| R370Y | 韩国SK | 20 | 透明性好(适用于透明容器) |
| 560S | 韩国湖南 | 18 | 透明用品，电器外壳，医疗器械 |
| M800E | 上海金山 | 8 | 食品、饮料等包装瓶及小型制品 |
| M1600E | 上海金山 | 16.5 | 无规共聚，注塑级；可用于复杂形状注塑品及薄壁容器 |
| GM160E | 上海金山 | 1.6 | 主要用于一次性使用医用输液瓶（袋） |
| 6019 | 大韩油化 | 19 | 注塑级，抗冲击、透明性好(透明容器) |
| K2925 | 上海赛科 | 25 | 均聚，成核/润滑，消费品，医用注射器、透明容器、瓶子 |
| K2328 | 上海赛科 | 28 | 均聚，辐射稳定、注射器、容器、实验室试样瓶、医疗用品 |
| RP340N | 中海壳牌 | 10 | 曾用名EP2X49GA，用于注塑成型，日用制品、高清晰度容器及食品容器等 |
| RJ760 | 韩国三星 | 22 | 同类牌号：R370Y ，可用于生产透明容器 |
| EP2S12B | 辽宁华锦 | 1.8 | 单层或多层挤出吹塑容器，具有良好的透明度。应用于浸液瓶和袋的生产，符合卫生法律的要求 |
| EP2S30B | 辽宁华锦 | 1.8 | 单层或多层挤出吹塑容器，具有良好的透明度。生产小/中层瓶子和管型瓶，用于食品，化妆品，洗涤剂和化学品的包装 |
| EP2S29B | 辽宁华锦 | 1.8 | 单层和多层的挤出吹膜，极好的透明度和刚度，由于味道的散发慢，特别适用于食品如：调味品、饮用品、奶制品还有化妆品的包装 |
| EP2X49GA | 辽宁华锦 | 10 | 用于透明家用器皿和优质包装。用于透明度要求非常高的薄壁制品，如：食品，化妆品，医药容器。PS替代品 |
| EP2YX29GA | 辽宁华锦 | 10 | 注塑容器，具有良好的透明度和光度，用于食品、化妆品、家用器皿等。拉伸吹塑小/中型空心部件，可用于一步和两步成型加工工艺 |
| EP2Z29G | 辽宁华锦 | 25 | 用于高透明的家庭器皿，如：磁带盒、奶制品的管和盒、盖。可用于一步或二步拉伸吹塑乘此那个的中小型容器 |
| RP1085 | 辽宁华锦 | 42 | 用于高透明的家庭器皿，如：磁带盒、奶制品的管和盒、盖。可用于一步或二步拉伸吹塑乘此那个的中小型容器。透明度高、光泽性好 |
| 聚丙烯管材料类 |  |  |  |
| PPR（热水管） |  |  |  |
| 4220 | 燕山石化 | 0.3 | 共聚吹塑，用作管材 |
| 4101 | 燕山石化 | 0.29 | 共聚吹塑，用作管材 |
| 14D | 大庆石化 | 0.3-05 | 用作热水管 |
| Q802 | 大庆华科 | 0.1-0.5 | 用作热水管 |
| RP2400 | 大韩油化 | 0.25 | 用作热水管，民用、工业用给水管 |
| R200P | 韩国晓星 | 0.28 | 用于热水管 |
| PPB（冷水管） |  |  |  |
| 2K0640P | 新疆独山子 | 0.36 | 用于管材、冰箱部件 |
| C180 | 扬子石化 | 0.35 | 用于冷水管 |
| 8101 | 燕山石化 | 0.45 | 用于管材、冰箱部件 |
| B8101 | 上海赛科 | 0.45 | 中等热老化性能，用于非承压管、冰箱部件 |
| 4228 | 大庆炼化 | 0.3-0.5 | 用于冷水管 |
| 240 | 辽宁华锦 | 0.3-0.5 | 用于冷水管 |
| Q801 | 大庆华科 | 0.1-0.5 | 用于冷水管 |
| Q803 | 大庆华科 | 0.1-0.5 | 用于工业用管，也可作PPR用 |
| HB240P | 韩国晓星 | 0.3 | 用于冷水管用料 |
| BP2000 | 大韩油化 | 0.3 | 用于支线水管、无压力管 |
| M910 | 韩国精油 | 0.33 | 用于冷水管 |
| EP332C | 韩国巴赛尔 | 0.3-0.5 | 用于冷水管 |
| B8001 | 台湾化学 | 0.5 | 用于冷水管 |
| 聚苯乙烯 PS |  |  |  |
| 透明聚苯乙烯 GPPS |  |  |  |
| 666D | 燕山石化 | 8 | 用于制作容器、玩具及家庭用品 |
| 525 | 盘锦乙烯 | 7-9 | 性能优秀、均衡的中等熔融流动指数的产品；主要用于医用和实验室部件、家具和注射成型容器 |
| 200D | 大庆石化 | 6-10 | 广泛应用于医药、食品包装、办公用品及玩具等领域 |
| 206 | 大庆石化 | 14 | 高流动性、凝固快；用于办公用品、玩具、盘子、小瓶和一次性医药器具等 |
| PG-33 | 镇江奇美 | 8 | 用于一般注塑成型产品，美术灯灯罩、透明食品器、卡式录音带盒 |
| PG-383M | 镇江奇美 | 2.2 | 高强度，注塑级，用于食品领域 |
| 123P | 上海赛科 | 10 | 改进的耐热性、易融化流动、较好的机械强度；可用作医用管、吸管、食品包装、纸张替代物、售卖杯、笔等 |
| 232P | 上海赛科 | 3.8 | 改进的耐热性、异常好的机械强度；可用作CD盒、饮料杯、蛋盒、在线挤出包装材料、化妆品包装、医用品、冰箱蔬菜盒等 |
| 251P | 上海赛科 | 2.5 | 高耐热性、较好的机械强度；可用作淋浴罩、绝缘板、声音磁带、化装品包装等；可用于注塑吹膜 |
| 158K | 扬巴 | 3 | 强度好、固化快、高耐热、高透明 |
| GP-500 | 独山子 | 3.5-6.5 | 用于一般注塑成型产品，如：透明容器、玩具及家庭用品 |
| GP5000 | 台化 | 10 | 高流动性，注塑级，和TPR搭配，制做录音带壳等 |
| MC3100 | 雪拂龙 | 3.0 | 用于透明包装盒、发泡片材、装饰板材和玩具等 备注说明： 特性：具有良好的注塑和挤出性能。其制品具有高透明度、耐热性强等特点 |
| 高抗冲聚苯乙烯 HIPS |  |  |  |
| 825 | 抚顺/盘锦 | 2.5 | 用于家电配件 |
| PH-88HT | 镇江奇美 | 4 | 电视机专用 |
| PH-88H | 镇江奇美 | 4.7 | 用于一般要求高强度的注塑成型产品、一般日用品、玩具及电视机外壳等 |
| PH-888G | 镇江奇美 | 4 | 高冲击、高光泽 |
| PH-88S | 镇江奇美 | 2.6 | 押出成型用 |
| 466F | 扬巴 | 4 | 高冲击、高耐热、刚性好、耐低温 |
| 476F | 扬巴 | 5 | 流动好、高冲击、易延伸、耐低温 |
| H650 | 汕头海洋 | 3-5 | 通用级，用于电脑外壳等 |
| H690 | 汕头海洋 | 3-5 | 高泽光泽，适用于光泽度要求较高的家电外壳，如空调等 |
| 514P | 上海赛科 | 10 | 高抗冲性、高耐热性；可用作鞋跟、玩具、钢笔、浴室附件、TV面板、冰箱内附件、线轴等 |
| 532 | 上海赛科 | 4.6 | 高抗冲性、改进耐热性；可用作剃刀架、家用物品、架子等 |
| 622P | 上海赛科 | 4.8 | 高抗冲性、改进耐热性；可用于食品包装、杯子、电器元件、家具等 |
| 632E | 上海赛科 | 3.6 | 高抗冲性、增强的抗环境应力开裂性；可用于脂肪食品包装、冰箱衬垫等 |
| 641 | 上海赛科 | 2.5 | 高抗冲性、高耐热性；可用于电气设备、电视机机壳、售卖杯、奶类包装等 |
| MA5210 | 雪拂龙 | 4 | 用于彩电、空调、冰箱和计算机的部件及家庭用品和办公用品等。 特性：具有良好的注塑加工性能，良好的脱模性 |
| 苯乙烯－丙烯腈 AS |  |  |  |
| AS HF | 兰州化学 | 5 | 高刚性、耐热性、耐化学性 |
| 127 | 台湾奇美 | 1.5 | 用于原子笔外壳、电器产品及透明面板、电风扇叶等 |
| 128 | 镇江奇美 | 3 | 高耐化学性、高流动 |
| 128H | 镇江奇美 | 1.5 | 高耐化学性 |
| 138H | 镇江奇美 | 1 | 高强度、高耐化学性 |
| 127H | 镇江奇美 | 1.5 | 用于蓄电池外壳、打火机外壳及要求较高强度的透明物体 |
| PN-118 | 镇江奇美 | 3 | 一般注塑成型用 |
| 118L100 | 镇江奇美 | 3 | 通用级，高耐化学性 |
| 118L150 | 镇江奇美 | 3 | 通用级，高耐化学性 |
| 127-L200 | 台湾奇美 | 1.5 | 紫罗兰色，透明 |
| 117C | 台湾奇美 | 5 | 用于一般注塑成型品、日用品、家庭五金透明物、化妆品盒等 |
| D-178 | 镇江国亨 | 1.8 | 掺配ABS、改性、容器外壳等透明物件 |
| D-178L200 | 镇江国亨 | 2.5 | 掺配ABS、改性、容器外壳等透明物件 |
| 苯乙烯－丁二烯－丙烯腈 ABS |  |  |  |
| ABS－通用级 |  |  |  |
| 型号 | 产地 | 熔指g/10min | 特性及用途 |
| 0215A | 吉林化学 | ＊20 | 用于汽车、家电、电子产品外壳配件、玩具、日用品等行业 |
| CH510 | 辽宁华锦 | 2.5 | 用于汽车、家电、电子产品外壳配件、玩具、日用品等行业 |
| CH520 | 辽宁华锦 | 2.5 | 配方改进，光泽等性能更为优良，用于汽车、家电、电子产品外壳配件、玩具、日用品等行业 |
| 750A | 大庆石化 | 4.5 | 具有易流动性；用于OA设备、杂货等 |
| 301 | 兰州化学 | 1.3-2.3 | 适合于普通的各种机壳部件、家用电器、灯具、杂品等 |
| 301W | 兰州化学 | 1.5 | 适合于普通的各种机壳部件、家用电器、灯具、杂品等 |
| 750 | 韩国锦湖 | 4.5 | 适用于制作家电制品、汽车零件 |
| SD-0150 | 韩国三星 | 1.8（200℃ 5㎏） |  |
| 8434 | 上海高桥 |  | 高光泽、高耐热，用玩具、家电、汽车内配件、电镀件等，同777D |
| 8391 | 上海高桥 |  | 高光泽、高流动。用于玩具、家电和IT行业。同类牌号：0215A。 |
| 757 | 台湾奇美 | 1.8 | 用于电视机前壳、复印机外壳、电话机机壳、化妆品盒等 |
| 727 | 台湾奇美 | 1.8 | 电镀级 |
| 757K | 镇江奇美 | 4.2 | 用于电视机前壳、复印机外壳、电话机机壳、化妆品盒等 |
| 707K | 镇江奇美 | 1.9 | 用于电话机外壳、灯座、玩具、办公室用品、家电按钮等 |
| 15A1 | 宁波台化 | 1.6 | 吸尘器、汽车配件、电视机及电脑外壳 , 特性：高光泽性，超高耐冲击性 |
| 15E1 | 宁波台化 | 1.8 | 鞋跟、玩具、时钟外壳、音响外壳、手提箱 , 高光泽性，高刚性 |
| GP-22 | 德国巴斯夫 | *13-23 | 用于家电制品、汽车零件等 |
| 121H | 韩国LG/LG甬兴 | *20 | 用于真空吸尘器、搅拌机等 |
| GR2000 | 日本电气 | *15 | 通用级，高抗冲；适用于弱电零件和一般用途的杂货制品及汽车内部装饰品等 |
| D-150 | 镇江国亨 | 1.6 | 高刚性、高光泽；适用于家电制品零件、电子零件、机器组件、电器外壳等 |
| D-180 | 镇江国亨 | 1.7 | 高刚性，高光泽，适用于家电制品零件、电子零件、机器组件、电器外壳等 |
| D-190 | 镇江国亨 | 1.82 |  |
| D-178 | 镇江国亨 | 1.8 | 高流动 |
| 756S | 台湾奇美 | ＊70 | 超高流动，中冲击强度（高流动级） |
| ABS－挤出级 |  |  |  |
| 747原白 | 台湾奇美 | 0.8 | 适用于安全帽、摩托车档板、鞋后跟、雪地运动用品等 |
| 747磁白 | 台湾奇美 | 1.2 | 超高强度，射出成型用 |
| 717C | 台湾奇美 | ＊15 | 注塑成型用（通用级） |
| 709 | 台湾奇美 | ＊6 | 超高冲击强度，挤管用（通用级） |
| D-120 | 镇江国亨 | 0.7 | 挤出成型，用于手提箱、水箱阀门、机车零件等 |
| L862 | LG甬兴 | ＊10 | 挤出级 |
| ABS-阻燃级 |  |  |  |
| FABS-01 | 山东道恩 | － | 通过美国UL V-0级认证 |
| 765B | 台湾奇美 | 4.2 | 难燃性、耐光性、耐热性 |
| L853 | LG甬兴 | ＊60 | V-2级阻燃， L857为V-0级阻燃 |
| ABS－耐热级 |  |  |  |
| 777D | 台湾奇美 | *6 | 超耐热级 |
| 777B | 台湾奇美 | *6.5 | 耐热级 |
| L840 | LG甬兴 | *7 | 超耐热级 |
| D-168 | 镇江国亨 | 0.7 | 高耐化学级，用于蓄电池外壳、一次性打火机等 |
| ABS－透明级 |  |  |  |
| 758 | 台湾奇美 | 3 | 透明性好，通过FDA |
| TR558 | LG甬兴 | *22 | 高强度透明性 |
| K树脂 (苯乙烯-丁二烯共聚物) |  |  |  |
| K树脂 GH62 | 德国 巴斯夫 | 0.94 | 透明、韧性好，可注塑、发泡 |
| 5903 | 台湾奇美 | 9.0-10 | 透明、韧性好，可注塑、发泡 |
| 5910 | 台湾奇美 | 9.5-10 | 透明、韧性好，可注塑、发泡 |
| 聚氯乙烯 PVC |  |  |  |
| PVC－乙烯法 |  |  |  |
| 型号 | 产地 | 聚合度 | 特性及用途 |
| S-1000 | 齐鲁石化 | 1000-1100 | 用于生产软质薄膜、片材、人造革、管材、型材、电缆护管、包装薄膜、软管及各种型材、鞋底及软质制品 |
| S-700 | 齐鲁石化 | 650-750 | 用于生产透明片、包装用片材、硬质板材、地板材料、衬里硬膜、可挤压成包装用硬质异型材及注塑管件等 |
| S-800 | 齐鲁石化 | 750-850 | 挤出成型，一般用途材料，主要用于包装材料、地板材料、供水输水管、建筑材料、工业用杂物、容器等 |
| S-1300 | 齐鲁石化 | 1250-1350 | 适用于生产电绝缘材料、电缆护套、软质型材、各类薄膜、全塑凉拖鞋、汽车部件、电器用品等 |
| QS-1000F | 齐鲁石化 | 1010 | 可满足软制品和硬制品的生产要求，适于薄膜、医用料、电缆料等制品，成型产品的综合力学性能与S-1000树脂相当，在透明度方面具有一定优势，特别适用于透明制品；也可以用于生产型材、管材 |
| QS-1050P | 齐鲁石化 | 1030 | 特别适用于硬制品，如管材、型材的成型加工 |
| QS-650 | 齐鲁石化 | 650 | 流动性好，适用于生产PVC食品包装材料和医药包装材料及透明制品；特别适于注塑加工，生产管件光洁度好。 |
| QS-800F | 齐鲁石化 | 780 | 适于透明膜、片的生产，用于PVC食品包装材料和医药包装材料有明显的优势。其生产管件外观光亮度与S-700相当 |
| DG-1300 | 天津大沽化 | 1300 | 用于生产软质薄膜、片材、人造革、管材、型材、电缆护管、包装薄膜、软管及各种型材、鞋底及软质制品 |
| DG-1000K | 天津大沽化 | 1000 | 用于生产软质薄膜、片材、人造革、管材、型材、电缆护管、包装薄膜、软管及各种型材、鞋底及软质制品 |
| DG-700 | 天津大沽化 | 700 | 用于生产透明片、包装用片材、硬质板材、地板材料、衬里硬膜、可挤压成包装用硬质异型材及注塑管件等 |
| DG-800 | 天津大沽化 | 800 | 挤出成型，一般用途材料，主要用于包装材料、地板材料、供水输水管、建筑材料、工业用杂物、容器等 |
| TK1000 | 日本信越 | 1000 | 用于生产软质薄膜、片材、人造革、管材、型材、电缆护管、包装薄膜、软管及各种型材、鞋底及软质制品 |
| P-1000 | 韩国韩华 | 1000-1100 | 用于薄膜、硬片、人造革、管材、型材等 |
| LS-100 | 韩国LG | 1030 | 用于供水、输水管，建筑材料及工业用途等 |
| SLP-1000 | 沧州化学 | 1030 | 挤出成型，一般用途，主要用于农用包装、民用建筑、鞋、输水管及某些工业用途等 |
| SLK-1000 | 沧州化学 | 1030 | 用于供水、输水管，建筑材料及某些工业用途等. |
| WS-1000 | 上海氯碱 | 1000 | 适用于生产软管、板材、门窗、异型材、薄膜、热收缩膜、人造革等 |
| WS-1300 | 上海氯碱 | 1250-1350 | 适用于生产电绝缘材料、电缆护套、软质型材、各类薄膜、全塑凉拖鞋、汽车部件、电器用品等 |
| M-1000 | 上海氯碱 | 1000 | 适用于制作一次性输液管、输液袋、注射器、分浆器、采血器、无菌空袋、药用包装硬片等“绿色环保”用塑料制品，同时可以制作上水管等到对卫生要求高的制品，同时是成型优质塑钢门窗硬质材料 |
| SR-800 | 沧州/天津大沽 | 800 | 挤出成型，一般用途，主要用于包装材料、地板材料、供水、输水管、建筑材料、工业用、杂物、容器等 |
| SR-1000 | 沧州/天津大沽 | 1000 | 挤出成型，一般用途，主要用于农用包装、民用建筑、鞋、输水管及某些工业用途等 |
| WS-800 | 上海氯碱 | 750-850 | 用于生产透明硬片、管件、各种包装容器、瓶、记录盘、烟膜 、金卡等 |
| SE-700 | 沧州化学 | 650-750 | 用于生产透明片、包装用硬质板材、地板材料、衬里硬膜等，可挤压成包装用硬质、异型材、及注塑件 |
| PVC－电石法 |  |  |  |
| SG-3 | 沧州/海化 博汇/海力 内蒙/寿光 明元/泰安 | 1300 | 用于水带、雨布、蛇皮管、电缆料等 |
| SG-5 | 沧州/海化 信发/海力 内蒙/寿光 明元/泰安 | 1050 | 用于通用管材及其它硬质管材、扣板、蛇皮管等 |
| SG-7 | 沧州/海化 博汇/海力 内蒙/寿光 明元/泰安 | 750 | 用于芯层发泡管、硬质管材 |
| 糊树脂 |  |  |  |
| P1069 | 上海氯碱 | 1800±300 | K值82，具有良好的抗拉强度、抗水性、热稳定性和透明性。用于弹性地板、人造革耐磨层专用及墙纸、玩具、瓶盖垫 |
| P440 | 上海氯碱 | 1450±200 | K值73-75，具有良好的透明性、热稳定性和抗水性、耐候性。不发泡和微发泡的人造革，可用于喷染金属涂层、玻纤、浸渍及通用制品 |
| P450 | 上海氯碱 | 1000±150 | K值65，有良好的发泡性和高速刮涂性。弹性地坂的发泡层、发泡人造表和壁纸 |
| P455 | 上海氯碱 | 850±120 | K值63，具有良好的发泡细孔和细孔稳定性。发泡壁纸、弹性地坂的发泡层、发泡人造革 |
| 工程塑料 |  |  |  |
| 聚甲醛 POM |  |  |  |
| 型号 | 产地 | 熔指 g/10min | 特性及用途 |
| M270 | 云天化 | 27 | 注塑级，共聚甲醛，中粘度，含有润滑剂；适合于一般通用的工程制品 |
| M90 | 云天化 | 9 | 注塑级，共聚甲醛，中粘度，含有润滑剂；适合于一般通用的工程制品 |
| M90-01 | 云天化 | 9 | M90的改进型产品，适合于一般通用的工程制品 |
| M270-44 | 宝理 | 27 | 注塑级，共聚甲醛，低粘度，含有润滑剂；适合于一般通用的工程制品 |
| M90-44 | 宝理 | 9 | 注塑级，共聚甲醛，中粘度，含有润滑剂；适合于一般通用的工程制品 |
| F30-03 | 韩国工程 | 27 | 共聚甲醛，用于拉链等生产 |
| F20-03 | 日本三菱 | 9 | 注塑级，共聚甲醛，中粘度，含有润滑剂；适合于一般通用的工程制品 |
| F20-02 | 日本三菱 | 9 | 注塑级，共聚甲醛，中粘度，含有润滑剂；适合于一般通用的工程制品 |
| F20-03 | 韩国工程 | 9 | 注塑级，共聚甲醛，中粘度，含有润滑剂；适合于一般通用的工程制品 |
| F20-02 | 韩国工程 | 9 | 注塑级，共聚甲醛，中粘度，含有润滑剂；适合于一般通用的工程制品 |
| F20-33 | 韩国工程 | 8.5-10.5 | 注塑级，共聚甲醛，中粘度，含有润滑剂；适合于一般通用的工程制品 |
| 100P | 美国杜邦 | 2.3 | 均聚级，做零部件 |
| 500P | 美国杜邦 | 7 | 均聚级，做零部件 |
| 聚碳酸酯 PC |  |  |  |
| PK2870 | 美国GE | 2.5 | 包装用，水桶料，分白、兰两色 |
| 110 | 台湾奇美 | 10 | 注塑料 |
| K-1300Y | 日本帝人 | 3 | 高粘，UL94 V-2；适用于薄膜，管子等挤出成型品，各种瓶类的直接吹塑成型品，大型容器等回转成型品等 |
| 1250Y | 日本帝人 | 8 | 对流动性要求较高的薄壁制品、电器·电子元件、机械零件、劳保·医疗用品、照明器具及灯罩、餐具、容器。采用注坯吹塑成型 |
| IR2200 | 日本出光 | 12 | 低粘度，易脱模级、易流动；适合大型成型制品或薄壁制品，如奶瓶、继电器 |
| 101R-111 | 美国GE | 7 | 注塑级，具有较好的加工性能和耐冲击性，用于家用电器和电子元件 |
| 141R-111 | 美国GE | 10.5 | 中粘度，通用级 |
| HF1140 | 美国GE | 25 | 高熔指，流动性好 |
| 144R-111 | 美国GE | 10.5 | 有FDA认证 |
| 143R-111 | 美国GE | 10.5 | 含UV稳定剂，抗紫外线 |
| OQ1020 | 美国GE | 70 | 光盘料 |
| OQ1050-112 | 美国GE | 80 | 光盘料 |
| 945 | 美国GE | 10 | 阻燃V-0 |
| 201-10 | 美国陶氏 | 10 | 做电器配件、家电配件 |
| 201-15 | 美国GE | 10.5 | 做电器配件、家电配件 |
| 241R-111 | 美国GE | 10.5 | 阻燃UL-94 V-2级 |
| 1220R | 韩国三星 | 21.7 |  |
| 1100R | 韩国三星 | 10.1 |  |
| 聚酯切片 PET |  |  |  |
| 型号 | 产地 | 粘度 | 特性及用途 |
| 普粘切片 | 辽化/仪征/常州/江阴 | 0.6-0.65 | 用于小饮料瓶、矿泉水瓶等 |
| 高粘切片 | 辽化/仪征/常州/江阴 | 0.80以上 | 用于花生油桶、高档饮料箱、5加仑水桶等 |
| CZ-318 | 三房巷 | 0.835 | 用于花生油桶、高档饮料箱、5加仑水桶等 |
| 80K | 辽化 | 0.785-0.815 | 饮料瓶、矿泉水瓶等。 |
| 尼龙系列 PA6、PA66、PA12 |  |  |  |
| 尼龙6 （PA6） |  |  |  |
| 70G33 | 美国杜邦 | 1.39 | 33%玻纤增强，注塑用 |
| 1013B | 日本宇部 | 2.7 | 注塑和挤塑级，低粘度；适用于一般用制品 |
| 223D | 荷兰 | 2.3 | 无填料、阻燃、电性能好、冲击强度高；用于注塑成型阻燃工程零部件等 |
| 尼龙6切片 | 济南聚利 | 2.9±0.03 | 注塑，用于做鱼线轮、齿轮及电子元器件等 |
| 尼龙66 （PA66） |  |  |  |
| 型号 | 产地 | 粘度 | 特性及用途 |
| 1300S | 日本 旭化成 | 2.6-2.7 | 通用级，非增强 V-2级；适用于一般用途制品及各种工业配件，如接插件、凸轮线圈轴芯、电缆材料等 |
| A3K | 德国 巴斯夫 | 2.5-2.7 | 通用级；适用于一般用途制品及各种工业配件，如接插件、凸轮线圈轴心、电缆材料等 |
| FYR25T03CL | 河南神马 | 2.55±0.02 | 可用于纺 POY 丝，可纺 15-90 旦的民用丝 |
| FYR25T15CL | 河南神马 | 2.58±0.05 | 主要用于纺尼龙 66 丝束，制出的静电植绒产品色泽好，手感好 |
| FYR26H | 河南神马 | 2.60±0.03 | 可用于纺尼龙 66 丝束，制造静电植绒布，也可用于尼龙 66 短纤维 |
| FYR27T03 | 河南神马 | 2.67±0.05 | 主要用于纺尼龙66地毯丝 |
| FYR27 | 河南神马 | 2.70±0.03 | 可用于纺尼龙 66 棕丝，尼龙 66 丝束，尼龙 66 短纤维、尼龙 66 地毯丝等产品，也可用于尼龙 66 改性基料 |
| FYR27B | 河南神马 | 2.75±0.05 | 主要用于用于工业丝、帘子布、电子电器等纺丝和注塑行业 |
| 尼龙12 （PA12） |  |  |  |
| 1010 | 上海赛璐璐/无锡/天津/杜邦 | 1.75-1.95 | 注塑用 |
| 聚甲基丙烯酸甲酯（压克力） PMMA |  |  |  |
| 850 | 韩国LG | 12.5 | 高流动性，适用于汽车灯罩及太阳镜片等 |
| 211 | 台湾奇美 | 16 | 高流动性，注塑级，用于音响面板及日常家庭用品 |
| 205 | 台湾奇美 | 1.8 | 耐热型挤出级，能耐高温，热变形温度高达101℃，机械性能好；适用于汽车灯罩及太阳镜片 |
| 207 | 台湾奇美 | 8 | 通用型挤出级，具有好的流动性及耐热性 |
| 橡 胶 |  |  |  |
| 三元乙丙橡胶 |  |  |  |
| 型号 | 产地 | 门尼粘度 | 特性及用途 |
| 3062E | 吉林化学 | 56-72 | 用于建材、电子等领域 |
| 3092E | 吉林化学 | 61-71 | 用于建材、电子等领域 |
| 4045 | 吉林化学 | 38-52 | 用于海绵管、电线电缆等 |
| 3080 | 吉林化学 | 70-80 | 用于门窗封条、防水卷材、减震制品、塑胶跑道等 |
| EPDM-50 | 俄罗斯 | 46-55 | 用于门窗封条、防水卷材、减震制品、塑胶跑道、车辆部件、胶管 |
| EPDM-60 | 俄罗斯 | 46-65 | 用于门窗封条、防水卷材、减震制品、塑胶跑道等 |
| EPDM-70 | 俄罗斯 | 66-75 | 用于门窗封条、防水卷材、减震制品、塑胶跑道、车辆部件、胶管等 |
| EP33 | 日本 | 45 | 垫片、填料、海绵制品等 |
| EP35 | 日本 | 83 | 垫片、填料、海绵制品、门窗封条等 |
| 丁苯胶 SBR |  |  |  |
| 1500 | 吉化/齐鲁 扬子/兰化 | 46-58 | 用于轮胎胎面、胶管、胶带、鞋底等黑色制品 |
| 1502 | 吉化/齐鲁 扬子/兰化 | 45-55 | 用于白色轮胎、软管、胶带、玩具等彩色制品 |
| 1712 | 齐鲁/扬子 | 42-56 | 用于白色轮胎、软管、胶带、玩具等彩色制品 |
| T2530 | 上海高桥 | 40 | 用于白色轮胎、软管、胶带、玩具等彩色制品 |
| T2535 | 上海高桥 | 45 | 用于白色轮胎、软管、胶带、玩具等彩色制品 |
| 1500 | 俄罗斯 | 46-58 | 用于轮胎胎面、胶管、鞋底等黑色制品 |
| ARKPN1502 | 俄罗斯 | 45-55 | 用于白色轮胎、软管、玩具等彩色制品 |
| ARKM-15 （SBR1712） | 俄罗斯 | 45-54 | 用于白色轮胎、软管、玩具等彩色制品 |
| 顺丁胶 BR |  |  |  |
| BR9000 | 齐鲁/燕化 大庆/独山子/高桥 | 45 | 用于轮胎、胶管、胶带等橡胶制品 |
| 聚异戊二烯橡胶 |  |  |  |
| 异戊橡胶 （白色） | 俄罗斯 | 75-85 | 代号IR，能基本代替天然橡胶，用于轮胎、胶带、胶管、鞋和其它工业制品，尤其适用于制作仪器用制品、医药卫生制品及橡胶丝、橡胶筋等日用品 |
| 异戊橡胶 （黑色） | 俄罗斯 | 65-74 | 代号IR，能基本代替天然橡胶，用于轮胎、胶带、胶管、鞋和其它工业制品，尤其适用于制作仪器用制品、医药卫生制品及橡胶丝、橡胶筋等日用品 |
| 反式聚异戊二烯橡胶 SKI3D | 俄罗斯 | 65 | 代号TPI，主要用于高尔夫球的包覆层、整形外科的整形材料、压敏胶粘剂、热密封涂料、填缝料（与丁基橡胶）、热塑性塑料的改性剂、浸渍剂、采矿设备、海底电缆外层以及槽衬里的涂料等 |
| 氯磺化聚乙烯 |  |  |  |
| 3305 | 吉林化学 | 51-60 | 滚筒表层、涂料、防毒漆、电线及电缆、屋顶防水隔热胶布、水库及池塘防水胶布、彩色产品、热运送带、汽车工业用火星塞套管、点火线、拖车篷布及软管等 |
| 4000 | 吉林化学 | 70-90 | 滚筒表层、涂料、防毒漆、电线及电缆、屋顶防水隔热胶布、水库及池塘防水胶布、彩色产品、热运送带、汽车工业用火星塞套管、点火线、拖车篷布及软管等 |
| 丁腈胶 |  |  |  |
| 牌号 | 产地 | 门尼粘度 | 特性及用途 |
| 26A | 俄罗斯 | 48-65 | 用于耐油制品、密封垫圈、皮带、粘结剂等 |
| SKN-40S | 俄罗斯 | 90 | 用于耐油制品、密封垫圈、皮带、粘结剂等 |
| BNK-40AM | 俄罗斯 | 58 | 用于耐油制品、密封垫圈、皮带、粘结剂等 |
| 0230L | 韩国锦湖 | 42 | 用于耐油制品、密封垫圈、皮带、粘结剂等 |
| KNB35L | 韩国锦湖 | 41 | 用于耐油制品、密封垫圈、皮带、粘结剂等 |
| 0220H | 韩国锦湖 | 80 | 用于耐油制品、密封垫圈、皮带、粘结剂等 |
| 6280 | 韩国现代 | 77 | 用于耐油制品、密封垫圈、皮带、粘结剂等 |
| 7150 | 韩国现代 | 54 | 用于耐油制品、密封垫圈、皮带、粘结剂等 |
| 6340 | 韩国现代 | 43 | 用于耐油制品、密封垫圈、皮带、粘结剂等 |
| 6280 | 韩国现代 | 80 | 用于耐油制品、密封垫圈、皮带、粘结剂等 |
| 6240 | 韩国现代 | 41 | 用于耐油制品、密封垫圈、皮带、粘结剂等 |
| N21 | 兰化 | 82.5 | 用于耐油制品、密封垫圈、皮带、粘结剂等 |
| N31 | 兰化 | 77.5 | 用于耐油制品、密封垫圈、皮带、粘结剂等 |
| N41 | 兰化 | 77.5 | 用于耐油制品、密封垫圈、皮带、粘结剂等 |
| SBS |  |  |  |
| 型号 | 产地 | B/S比例 | 特性及用途 |
| 1401 | 燕山石化 | 40/60 | 塑料改性用 |
| 792 | 岳阳石化 | 40/60 | 塑料改性用 |
| T172 | 独山子 |  | 鞋底专用料 |
| T161B | 独山子 |  | 用于防水管材、沥青改性 |
| 475P | 韩国LG | 40/60 | 塑料改性用 |
| 501P | 韩国LG | 31/69 | 用于防水管材、沥青改性 |
| 501S | 韩国LG | 31/69 | 用于防水卷材、沥青改性 |
| 天然橡胶 |  |  |  |
| 牌号 | 产地 | 杂质含量 | 特性及用途 |
| SCR5 国标1＃ | 海南 | 0.05 | 代号：NR，广泛地运用于工业、农业、国防、交通、运输、机械制造、医药卫生领域和日常生活等方面 |
| 3＃烟片胶 | 泰国 | 0.05 | 代号：NR，广泛地运用于工业、农业、国防、交通、运输、机械制造、医药卫生领域和日常生活等方面 |
| 化 工 产 品 |  |  |  |
| 苯酐 |  |  |  |
| 型号 | 产地 | 熔融色度 | 特性及用途 |
| 苯酐 | 齐鲁石化 | 20 | 用于增塑剂、不饱和树脂、醇酸树脂等 |
| 苯酐 | 吉林化学 | 20 | 用于增塑剂、不饱和树脂、醇酸树脂等 |
| 苯酚 |  |  |  |
| 型号 | 产地 | 结晶点 | 特性及用途 |
| 苯酚 （原装/净水） | 燕化/蓝星 吉化/进口 | 40.8 | 用于制作酚醛树脂、双酚A、已内酰胺、水杨酸、增塑剂、医药、染料、肥皂等 |
| 石蜡 |  |  |  |
| 型号 | 产地 | 熔点 | 特性及用途 |
| 石蜡 | 抚顺 | 58度全炼 | 工艺蜡烛、蜡纸、蜡笔等 |
| 石蜡 | 抚顺 | 58度半炼 | 工艺蜡烛、蜡纸、蜡笔等 |
| 石蜡 | 锦西 | 56度半炼 | 工艺蜡烛、蜡纸、蜡笔等 |
| 石蜡 | 锦西 | 60度半炼 | 工艺蜡烛、蜡纸、蜡笔等 |
| 石蜡 | 大连 | 56度全炼 | 食品包装级。工艺蜡烛、蜡子、蜡笔等 |
| 石蜡 | 大连 | 56度半炼 | 工艺蜡烛、蜡纸、蜡笔等 |
| 石蜡 | 大连 | 54度半炼 | 工艺蜡烛、蜡纸、蜡笔等 |
| 石蜡 | 大连 | 52度全炼 | 食品包装级。工艺蜡烛、蜡纸、蜡笔等 |
| 石蜡 | 大连 | 52度半炼 | 工艺蜡烛、蜡纸、蜡笔等 |
| 氯化石蜡 |  |  |  |
| 型号 | 产地 | 熔点 | 特性及用途 |
| 氯化石蜡 | 河南 | 52度 | 用于PVC助剂 |