磁铁矿滤料是三层滤料滤池的必备材料。它具有过滤速度快、截污能力强、使用周期长等特点。磁铁矿滤料，外观呈球状，机械强度高，不含有毒有害物质，比重4.5g/cm3,容量2.95g/cm3英式硬度5.5-5.6。磁铁矿滤料适用于管式大阻力配水系统。在三层滤池中通常它无烟煤滤料、石英砂滤料配合，是目前较好的配料程序，反冲洗时不易混成 ，对改进承托层和配水系统有着良好的适应性能，是多层滤池中必不可少的滤料，滤速可达30-40米/时的优势。所以磁铁矿滤料是一种重要的滤料产品。

在双层(多层)滤料过滤中，磁铁矿滤料都是必不可少的主要过滤材料，磁铁矿滤料由于使用的颗粒粒径最小，在双层(多层)，滤料过滤中都是起着处理水质最后把关的作用，因此磁铁矿滤料质量是否合格直接关系到水处理最终水质。

在国内大多数工业水处理中，采用的过滤形式都是压力过滤形式，压力过滤器的过滤压力和反冲洗压力都比较大，在垫层中使用比重大的磁铁矿垫料，可以随较大的反冲洗压力。如果使用比重小或不合格的垫料，容易造成滤料和垫料在反冲洗过程中出现混层，过滤器很快失去过滤作用。 　　磁铁矿滤料，适用于管式大阻力配水系统，是三层滤池必备的一种过滤材料，主要对改进承托层和配水系统有着良好的适用能力，强度高、滤速快、反冲洗时不易混层。另外，它对除铁、除锰、除氟效果也很明显。

磁铁矿滤料的理化指标

分析项目 测试数据

FeO2      45%

磨损率    0.04%

破碎率    0.05%

孔隙率    47%

密度      4.6g/cm&sup3;

堆密度    2.8g/cm&sup3;

莫氏硬度  6度

不均匀系数 ≤1.8

巩义市韵沟净水滤料厂

联系人：贾广立

电  话：13703909784

0371-68396661

Q    Q：1779413321

http://www.gyygjs.icoc.cn