巴氏合金型号说明书

产品介绍:各种合金的性能及用途

序号 代号 硬度HB 熔点(C) 用途
1 ZCHSnSb4-4 28.6 225 涡轮机内燃机、高速度轴承衬
2 ZCHSnSb7.5-3 28.3 238 一般大型机器轴承及轴衬
3 ZCHSnSb8-8 34.3 239 硬度最高负荷压力适用于大型机器轴承及轴衬
4 ZCHSnSb11-6 30 241 最硬适应用2000马力以上的高速蒸汽机和500马力的涡轮机、压缩机、透平泵和快速内燃、球磨机、各种选矿设备轴承。
5 ZCHSnSb8-4 29 230 浇注内燃机的高速轴承
6 ZCHSnSb12-3-10 29.6 185 适用于一般引擎的主轴承、不耐高温。
7 ZCHSnSb15-2-18 29.6 185 适用于中等速度和压力的机器轴承，不耐高温
8 ZCHSnSb12-4-10 29.8 190 汽车轴承、拖拉机轴承和一般发动机的主轴承，不适用于高温。
9 ZCHPbSb15-5-3 32 240 拖拉机和汽车的轴承。
10 ZCHPbSb15-5 20 210 轻负荷低速机械轴衬。
11 ZCHPbSb10-6 18 210 中等负荷或低负荷的轴承。
12 ZCHPbSb20-5-1.5 21 181 中负荷中速机械轴承。
13 ZCHPbSb10-15 22 240 与上一种相似，但硬度略高。
14 ZCHPbSb1-16-1 20 208 轻负荷高转速机械轴衬。
15 ZCHPbSb10-15-1 20 208 汽车和拖拉机发动机轴衬。
16 ZCHPbSb16-16-2 30 240 用于浇注下列各种机械轴承如1200马力以内的蒸汽透平，功率在250-750千瓦的机车，500千瓦以内的发电机，500马力以内压缩机、轧刚机、减速机、球磨机等。
17 ZCHPbSb10-5 30 240 用于浇注轴承和轴衬，如500马力以上的蒸汽透平机、透平泵、压缩机，1200马力以上的快速行程柴油机，750千瓦以上的电动机，球磨机，小型轧钢机的齿轮箱和轴承。