P17金全牌无卤环保阻燃剂使用说明：

P17属于高效阻燃剂，适于作为膨胀型阻燃剂，产品为白色结晶粉末，无毒、无味，在300℃以下受热非常稳定，高温时脱水成炭，燃烧时释放氮气、二氧化碳和水。

P17主要作用添加型阻燃剂，广泛用于酚醛树脂、环氧树脂、PA、PU。

P17作为环氧树脂的阻燃剂，可将氧指数由24-28提高到36以上，且特别适用于阻燃电器无件和部件。

建议添加量：25-30%  达到UL94V-0级

特点：

- 具有不吸湿，在水中溶解度很小，在有机溶剂中几乎不溶的特点。磷氮相互协效，阻燃效果优越。

- 在各种自然环增下具有良好的热稳定性。

- 粒度细、色泽洁白、分散性优良，与树脂、塑料和橡胶等混合，可获得均匀良好的外观。

- 毒性低可单独或与其他阻燃剂复合使用。

- 遇火膨胀发泡，形成耐烧隔热层。

本品不含卤素、重金属、无腐蚀作用、产品符合欧盟环保指令要求。

包装：25KG纸塑复合袋

联系方式：

公司电话：0755-28996208

罗 先 生：15217763408

伏 小 姐：13760332361

联系QQ：2321138678
公司网址：http://www.51chinaall.com

树脂厂家：www.shuzhi168.com

阿里巴巴：http://daquanhuagong.cn.alibaba.com/