材质说明

我公司生产的热塑性三元乙丙橡胶主要组成部分为：

三元乙丙橡胶（EPDM）：                                                50%—60%

聚丙烯、聚乙烯：                                                                25%—30%

白油：                                                                                     10%—20%

抗氧剂：                                                                                  微量

抗UV剂：                                                                           微量

抗静电剂：                                                                              微量

宝瑞龙（天津）高分子材料有限公司