一、酚醛泡沫板;由酚醛泡沫材料制成，酚醛泡沫材料属高分子有机硬质铝箔泡沫产品，是由热固性酚醛树脂发泡而成。

二、用途;酚醛泡沫素有“保温材料之王”的美称，是新一代保温防火隔音材料。 它具有轻质、防火、遇明火不燃烧、无烟、无毒、无滴落，使用温度围广（-196～+200℃），低温环境下不收缩、不脆化的特点。由于酚醛泡沫闭孔率高，则导热系数低（可低于0.030w/mk），隔热性能好，并具有一定的抗水性和水蒸气渗透性，是较好的保温节能材料，更是暖通制冷工程理想的绝热材料。由于酚醛具有苯环结构，所以尺寸稳定，变化率＜1％。且化学成分稳定，防腐抗老化，特别是能耐有机溶液、强酸、弱碱腐蚀。在生产工艺发泡中不用氟利昂做发泡剂符合国际环保标准，且其分子结构中含有氢、氧、碳元素，高温分解时，溢出的气体无毒、无味，对人体、环境均无害，符合国家绿色环保要求。故此，酚醛超级复合板是十分理想的防火、绝热、节能、美观的环保绿色保温材料。 　　目前，在发达国家酚醛发泡材料发展迅速，已广泛应用于建筑、国防、外贸、贮存、能源等领域。美国建设行业所用的隔音保温泡沫塑料中，酚醛材料已占40%；日本业已成立酚醛泡沫普及协会以推广这种新材料。 　　酚醛泡沫还是国际上公认的建筑行列中最有发展前途的一种新型保温材料。因为，这种新材料与通常的高分子树脂依靠加入阻燃剂得到的材料有本质的不同，在火中不燃烧，不熔化，也不会散发有毒烟雾，并具有质轻、无毒、无腐蚀、保温、节能、隔音、价廉等优点，且不用氟利昂发泡，无环境污染、加工性好、施工方便，其综合性能是目前各种保温材料无法比拟的。通用于宾馆、公寓、医院等高级和高层建筑中央空调系统的保温(香港的高级建筑中央空调系统近年来已多数改用酚醛泡沫材料)。对冷藏、冷库的保冷以及用于石油化工等工业管道和设备的保温、建筑隔墙 、外墙复合板、吊顶天花板、吸音板等有无可争议的综合优势,解决了其它有机材料防火性能不理想，而无机材料吸水率大、容易“ 结露”、施工时皮肤刺痒等问题，是空调系统，各种电器的第三代最佳保温材料。

三、主要技术参数： 　　容重 40-100kg/m3； 　　厚度 20-200mm 　　导热系数 0.022-0.030w/mk 　　阻燃等级 B1-A2 　　烟密度等级 <5 　　工作温度 -196～+200℃

。

离心玻璃棉毡是将处于熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化喷涂热固性树脂制成的丝状材料，再经过热固化深加工处理，可制成具有多种用途的系列产品。它具有阻燃、无毒、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点，是目前公认的性能最优越的保温、隔热、吸音材料，具有十分广泛的用途。用该材料制成的板、毡、管已大量用于建筑、化工、电子、电力、冶金、能源、交通等领域的保温隔热、吸声降噪，效果十分显著。由于离心玻璃棉质地柔软、纤维微细，施工中不会刺激皮肤，因而深受施工单位欢迎，成为保温隔热的首选产品。

玻璃棉毡、施加酚醛树脂粘合剂，加压加温固化成型的板状材料。表面可粘贴PVC膜面料，也可粘贴铝箔。本品容量轻、吸声系

数大、阻燃，有极好的化学稳定性等特点。

主要技术指标：

体积密度：24-74kg/m3

纤维直径：<8μm

导热系数：≤0.039-0.042w/m.h.℃(厚度相关)

规格：1200×1200×20-80mm(可协商) 1200×600×20-80mm(可协商)

安全使用温度：-120℃ -400℃

用途:

1、屋顶保温、保冷、吸音材料

2、建筑物保温，保冷

3、娱乐场所影剧院、电视台、广播电台、实验室、吸音处理

4、空调管道冷冻及冷藏仓库的隔热

憎水岩棉保温板价格直销负责人：孙先生13091399051电话：0316-5525883传真：0316-5525883[注]：此号码只面向客户，谢绝一切活动与推销岩棉板是以玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成无机纤维,同时均匀加入一定比例的粘、结剂防尘油、硅油，然后根据用户不同要求，制成岩棉板、岩棉管壳等不同产品。我们公司生产的岩棉板价格低,是国家认可的保温材料. 岩棉板的技术特性1、保温性能、机械性能、防火性能良好。2、酸度系数高，具有更好的化学稳定性及纤维耐久性。3、具有良好的吸音特性。 岩棉板的应用: 岩棉板广泛应用于石油、化工、冶金、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温。也用于建筑行业的隔墙、吊顶、及内外墙的保温和吸音。

岩棉板的主要产品及规格： 1、岩棉板的密度：80 -180kg/m3 2、岩棉板的厚度：50mm-100mm3、岩棉板的规格：1000mm×600mm

玻化微珠保温砂浆

玻化微珠保温砂浆是一种新型保温隔热材料，与用聚苯颗粒和普通膨胀珍珠岩作轻质骨料的保温砂浆相比，具有强度高、质轻、保温、隔热好、电绝缘性能好、耐磨、耐腐蚀、防辐射等显著特点。

编辑本段特性

1、环保无毒、无异味、不含溶剂 　　2、良好的施工性，易于掌控施工厚度 　　3、容量轻，导热系数低，保温性能稳定 　　4、良好的触变性，干缩率小，整体性良好 　　5、良好的耐冻融性和耐水性能，难燃等级高 　　6、良好的粘结力和剪切力，具有优秀的抗裂抗风压性能

编辑本段性能指标

I型 II型 　　干密度（kg/m3） 240-300 301-400 　　导热系数（W/m·K） ≤0.070 ≤0.085 　　线性收缩率（%） ≤0.30 ≤0.30 　　抗压强度（MPa） ≥0.20 ≥0.40 　　粘结强度（KPa） ≥50 ≥50 　　软化系数 ≥0.5 ≥0.5 　　蓄热系数（w/㎡.k） ≥1.5 ≥1.5

应用范围

适用于节能50%和65%夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建、改扩建的公共和民用建筑的外墙内、外 保温、屋面保温节能工程。 　　饰面为涂料和面砖的外保温层。 　　包括楼梯间、分户隔墙、厨厕、封闭式阳台、顶棚等维护结构在内的内保温层。 　　钢结构建筑的保温层、建筑异型结构保温层。 　　干挂饰面内层的保温填充。 　　地面保温、上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温。

基面处理

1．底材表面应结实平整、干燥清洁、无油脂及其它松散物。 　　2．应按照国家相关规范的要求对基面进行界面处理。

编辑本段施工工艺

1．先将水倒入容器中，再加入粉料，按1kg粉剂:约0.7-0.9kg水的配合比，混合后用电动搅拌器搅拌成均匀、无颗粒的膏糊状，产品静置3-5分钟后，再次搅拌均匀后即可使用。 　　2．用刮刀均匀抹于工作面上，待其24小时干固后，再进行下一道刮涂，同样用刮刀均匀抹于工作面上再抹平；每次刮涂应保持厚度在15mm-20mm为宜(单次最大厚度不超过35mm)，待达到设计厚度要求后，自然养护3-7天即可进行下道工序。

产品用量

根据保温层设计厚度的不同而用量不同。 　　基面平整情况下，在厚度约15mm时，用量约为4.5-    6kg/m2。

注意事项

1、本产品宜在5℃-40℃的环境下使用。 　　2、施工前必须先确认基面的垂直度及平整度。 　　3、如果胶浆表面已干结，应将结皮剔去不用。 　　4、切忌把已干结的胶浆加水混合再用。 　　5、面砖饰面系统的增强层可选择使用耐碱加强型网格布或热镀锌钢丝网。 　　6、施工前基层需做界面处理。 　　7、搅拌时请使用低速搅拌器。 　　8、运输时注意避免重压。 　　玻化微珠防火保温砂浆

产品特点：

1.岩棉夹芯板除用于一般的起保温隔热作用的活动结构外,它们更被广泛地应用于各种防火隔音场所.

2.岩棉属于无机隔热材料,是以铁矿渣为主要原料,经熔化,用高压蒸汽喷吹冷却而成,具有质轻,导热系数小,弹性好,不燃,不蛀,不腐烂,化学稳定性的优点.同时还具有绝佳的隔音性能.

岩棉复合板性能

1、岩棉复合板绝热性能。绝热性能好是岩棉的基本特性,在常温条件下(25℃左右)它们的热导率

2、岩棉复合板燃烧性能。岩棉的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉本身属无机质硅酸盐纤维，不可燃，在加工成制品的过程中，有时要加入有机粘结剂或添加物，这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。

3、岩棉复合板隔音性能。岩棉具有优良的隔音和吸声性能,其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，当声波通过时，由于流阻的作用产生摩擦，使声能的一部分为纤维所吸收，阴碍了声波的传递。

1泡沫玻璃保温板简介 　　因其具有重量轻、导热系数小、吸水率小、不燃烧、不霉变、强度高、耐腐蚀、无毒、物理化学性能稳定等优点被广泛应用于石油、化工、地下工程、国防军工等领域，能达到隔热、保温、保冷、吸音之效果，另外还广泛用于民用建筑外墙和屋顶的隔热保温，随着人类对环境保护的要求越来越高，泡沫玻璃将成为城市民用建筑的高级墙体绝热材料和屋面绝热材料。泡沫玻璃以其无机硅酸盐材质和独立的封闭微小气孔汇集了不透气、不燃烧、防啮防蛀、耐酸耐碱（氢氟酸除外）、无毒、无放射性、化学性能稳定、易加工而且不变形等特点，使用寿命等同于建筑物使用寿命，是一个既安全可靠又经久耐用的建筑节能环保材料。

2泡沫玻璃保温板的性能指标

1容重轻，在160kg／m，左右； 　　2.导热系数小，在0.058 w／m*k以下，导热性能稳定； 　　3不透湿； 4吸水率小，0.2％左右； 　　5不燃烧； 6不霉变、腐蚀； 　　7强度高，抗压强度≥0.7Mpa，抗折强度≥O.5Mpa； 　　8能耐酸性腐蚀(氟化氢除外)； 　　9本身无毒，不含CFC(氟氯化炭)和HCFC(氢氟氯酸)； 　　10物理化学性能稳定，尺寸稳定，易切割 　　3泡沫玻璃保温板外墙保温体系构成 　　泡沫玻璃外墙外保温体系的基本构造层次由内到外应为：粘结层、泡沫玻璃保温层、护面层、饰面层，其中抹灰层主要用于墙体基层的找平，能够保证泡沫玻璃牢固的粘贴在墙体上，护面层主要是为了保护强化保温系统的牢固性，防止渗水等。泡沫玻璃保温层厚度，应根据外墙基层的材料与厚度以及外墙的节能要求经计算确定。泡沫玻璃外墙保温构造可和其它有机材料作保温层的外墙外保温构造组合，作为防止外墙延烧的防火隔离带。

发泡水泥保温板是目前墙体保温和墙体保温防火隔离带最理想的保温材料。

其优点是：导热系数低，保温效果好，不燃烧，防水，与墙体粘结力强，强度高，无毒害放射物质，环保。与建筑物使用寿命同期，而且施工简便、快捷。技术性能优于泡沫玻璃、泡沫陶瓷、酚醛泡沫板、聚苯颗粒、聚苯板、挤塑板等墙体保温材料。

本产品主要特性有以下几点：

1、防火隔热性

2、轻质耐震性

3、隔音性

4、施工方便，工效高

5、抗压强度、粘结力强

6、无毒无害、环保节能

7、寿命长

发泡水泥板现在已广泛应用于大跨度工业厂房、仓库、大型机车库、体育场馆、展览馆、飞机场、大型公用设施、活动房及住宅夹层、民用住宅的隔墙保温等各个领域的建筑工程中，并克服以往采用的泡沫隔热材料所产生的保温差，热传感率高，产生龟裂的特点。

铝箔酚醛复合风管

复合酚醛保温风管是以铝箔复合酚醛保温板为主材，配合风管专用附件，彩专用制做工具，可在施工现场加工制做成的通风管道?

由于做工精细，制作环节现场化、专业化、彻底改变了传统风管存在的粗糙、笨重、制做烦琐等问题?

具有防火、保温、绝热、无毒、隔音、耐酸、抗压、质轻、安装便易等优点。可广泛应用于各种场所的中央空调通风管道，还可以人微言轻保温材料应用在冷库、轻便快捷房、无菌性作业保温、农业保温领域?

我公司生产的阻燃剂为水溶性阻燃剂。

又称难燃剂，耐火剂或防火剂：赋予易燃聚合物难燃性的功能性助剂；依应用方式分为添加型阻燃剂和反应型阻燃剂。根据组成，添加型阻燃剂主要包括无机阻燃剂、卤系阻燃剂(有机氯化物和有机溴化物)、磷系阻燃剂 (赤磷、磷酸酯及卤代磷酸酯等)和氮系阻燃剂等。反应型阻燃剂多为含反应性官能团的有机卤和有机磷的单体。此外，具有抑烟作用的钼化合物、锡化合物和铁化合物等亦属阻燃剂的范畴。主要适用于有阻燃需求的塑料，延迟或防止塑料尤其是高分子类塑料的燃烧。使其点燃时间增长，点燃自熄，难以点燃。

一、分子式（NH4PO3）2

二、水溶性阻燃剂（APP），是一种优质、高效、无毒的无机阻燃剂，是各种膨胀型防火涂料及阻燃制品必加的防火添加剂。

我公司生产的水溶性阻燃剂具有以下特点：

1.  本品呈深绿色液体，性能稳定，方便运输，储存使用。

2.  PH值为中性（6－8），生产使用安全稳定，配伍性好，与其他阻燃剂及辅料不发生化学反应。

3.p-N含量高，且比例适当，协同效应好，价格便宜。

三、用途：溶解性高，可配各种高效膨胀型防火涂料，单独或复配应用于纺织品、纸张、纤维、木材的阻燃处理。

四、使用方法：用本品100Kg,再加25Kg水稀释后，即可使用，浸泡或喷涂后烘干或晾干。稀释后含固量在30%以上。

求购阻燃剂飞科是您最佳选择，咨询阻燃剂价格请拨打13460389077专家为您解答更优更具性价比的产品及服务。

普通型、高纯型、高铝型、含锆型硅酸铝纤维针刺毯

生产工艺：

各种硅酸铝纤维针刺毯，由喷吹成纤或甩丝工艺生产的普通型、标准型、高纯型、高铝型、含锆型硅酸铝

纤维棉经针刺、热定型、纵横切、打卷等工序制成。各种针刺毯除具有对应品种散状硅酸铝纤维棉相同的优良

性能外，并具有优良的抗拉强度。针刺毯质地均匀、表面平整。不同容重、不同厚度的针刺毯，为用户提供了

宽阔的选材范围，以获得最佳隔热结构和节能效益。

分类温度：

普通型硅酸铝纤维针刺毯1260℃

标准型硅酸铝纤维针刺毯1260℃

高纯型硅酸铝纤维针刺毯1300℃

高铝型硅酸铝纤维针刺毯1400℃

含锆型硅酸铝纤维针刺毯1430℃

工作温度：

取决于材料使用条件、热源种类及环境气氛等条件。

技术特性：

低导热率、低热容量 　优良的抗拉强度 　优良的隔热、防火、吸音性

应用：

a、工业建材窑炉、加热装置、高温管道壁衬

b、电力锅炉、气轮机及核电隔热

c、化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬

d、高层建筑防火、隔热

e、窑炉炉门、顶盖隔热

f、高温过滤材质

品名

项目  普通型 标准型 高纯型 高铝型 含锆型

分类温度(℃) 1260 1260 1300 1400 1430

工作温度(℃) ＜1000 1000 1100 1200 1350

颜色 白 洁白 洁白 洁白 洁白

体积密度(kg/m3) 96

128  96

128  96

128  128

160  128

160

永久线收缩(%)

(保温24小时,

体积密度128kg/m3)  -4

(1000℃) -3

(1000℃) -3

(1100℃) -3

(1200℃) -3

(1350℃)

各热面温度下导热系数

(W/m.k)

(体积密度128kg/m3) 0.09(400℃)

0.16(800℃)  0.09(400℃)

0.16(800℃) 0.09(400℃)

0.16(800℃)

0.2(1000℃) 0.12(600℃)

0.2(1000℃) 0.16(800℃)

0.2(1000℃)

抗拉强度(MPa)

(体积密度128kg/m3)  0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

化

学

组

成

(%) AL2O3 44-45 46 47-49 52-55 39-40

AL2O3 SiO2 96 97 99 99 -

AL2O3 SiO2 ZrO2 - - - - 99

ZrO2 - - - - 15-17

Fe2O3 ＜1.2 ＜1.0 0.2 0.2 0.2

Na2O K2O ≤0.5 ≤0.5 0.2 0.2 0.2

产品尺寸(mm) 　　　　　　　　　常用规格：7200×610×10-50；

特点：保温钉分内置固钉、分体式涨管钉、一体式涨管钉，它与保温钉条（保温墙角网）联合使用具有提高施工效率2-5倍，降低劳动强度，缩短施工周期提高工程质量，提高工程美观性（选用不同色彩的内墙户角，其外露部分，起到了装饰作用），特别是外墙保温钉锚固钉用于外墙温系统中的保温钉隔热层其效果尤其明显；抗压强度高，可防止撞击破坏，导热系数低，可减少整个墙体结构厚度；尺寸稳定好，在温度变化情形下不变形，可防止表面涂层龟裂，同时为墙体装饰提供平整的表面，以及作为水泥涂层的基层。

用途：广泛用于地板采暖行业、电厂、石化外墙保温工程、建筑墙体加固、隔音施工等行业。

离心玻璃棉属于多孔吸声材料，具有良好的吸声性能。离心玻璃棉能够吸声的原因不是由于表面粗糙，

而是因为具有大量的内外连通的微小孔隙和孔洞。当声波入射到离心玻璃棉上时，声波能顺着孔隙进入

材料内部，引起空隙中空气分子的振动。由于空气的粘滞阻力和空气分子与孔隙壁的摩擦，声能转化为

热能而损耗.离心玻璃棉对声音中高频有较好的吸声性能。影响离心玻璃棉吸声性能的主要因素是厚度

、密度和空气流阻等。密度是每立方米材料的重量。空气流阻是单位厚度时材料两侧空气气压和空气流

速之比。空气流阻是影响离心玻璃棉吸声性能最重要的因素。流阻太小，说明材料稀疏，空气振动容易

穿过，吸声性能下降；流阻太大，说明材料密实，空气振动难于传入，吸声性能亦下降。对于离心玻璃

棉来讲，吸声性能存在最佳流阻。在实际工程中，测定空气流阻比较困难，但可以通过厚度和容重粗略

估计和控制。1、随着厚度增加，中低频吸声系数显著地增加，但高频变化不大（高频吸收总是较大的

）。2、厚度不变，容重增加，中低频吸声系数亦增加；但当容重增加到一定程度时，材料变得密实，

流阻大于最佳流阻，吸声系数反而下降。对于厚度超过5cm的容重为16Kg/m3的离心玻璃棉，低频125Hz

约为0.2，中高频（>500Hz）的吸声系数已经接近于1了。当厚度由5cm继续增大时，低频的吸声系数逐

渐提高，当厚度大于1m以上时，低频125Hz的吸声系数也将接近于1。当厚度不变，容重增大时，离心玻

璃棉的低频吸声系数也将不断提高，当容重接近110kg/m3时吸声性能达到最大值，50mm厚、频率125Hz

处接近0.6-0.7。容重超过120kg/m3时，吸声性能反而下降，是因为材料变得致密，中高频吸声性能受

到很大影响，当容重超过300kg/m3时，吸声性能减小很多。建筑声学中常用的吸声玻璃棉的厚度有

2.5cm、5cm、10cm，容重有16、24、32、48、80、96、112kg/m3。通常使用5cm厚，12-48kg/m3的离心

玻璃棉。 　　离心玻璃棉的吸声性能还与安装条件有着密切的关系。当玻璃棉板背后有空气层时，与

相同厚度无空气层的玻璃棉板吸声效果类似。尤其是中低频吸声性能比材料实贴在硬底面上会有较大提

高，吸声系数将随空气层的厚度增加而增加，但增加到一定值后效果就不明显了。玻璃棉毡

使用不同容重的玻璃棉叠和在一起，形成容重逐渐增大的形式，可以获得更大的吸声效果。例如将一层

2.5cm厚24kg/m3的棉板与一层2.5cm厚32kg/m3的棉板叠和在一起的吸声效果要好于一层5cm厚32kg/m3的

棉板。将24kg/m3的玻璃棉板制成1m长的断面为三角型的尖劈，材料面密度逐渐增大，平均吸声系数可

接近于1。玻璃棉是用独有的离心技术，将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂

加工而成的制品，是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品，并可根据客

户不同的使用要求选择防潮贴面在线复合. 因其具有大量微小的空气空隙,使其起到保温隔热、吸声降

噪及安全防护等作用，是建筑保温隔热、吸声降躁的最佳材料。独特优点· 独特技术，压缩包装后回

弹率为99.2% 。柔软细长的玻璃纤维最大限度减少施工中产生飞絮。玻璃棉主要性能参数：

项目 单位 国标 公司产品 备注

密度 kg/m3   10-100 GB483.3-85

纤维平均直径 μm ≤8.0 5.5 GB5480.4-85

憎水率 % ≥98 98.2 GB10299-88

导热系数 w/m.k ≤0.042 0.033 GB10294-88

不燃性 0 不燃 不燃(A级) GB5464-85

吸声系数 0 0 1.03产品混响定法 24kg/m32000HZ GBJ47-83

最高使用温度 ℃ 400 410 GB11835-89

界面剂酚醛板价格 界面剂酚醛板，界面剂酚醛板价格，界面剂酚醛板厂家

防火酚醛板 酚醛保温板 酚醛制品，高密度酚醛板，界面剂酚醛板，酚醛树脂版，聚酚醛热固性保温材料酚醛泡沫的特性1、高阻燃、低发烟。氧指数可达56%，烟密度小于5。1200℃不燃烧，遇火只碳  化无滴落物。2、绝缘性好，导热系数低。酚醛泡沫材料是由“密闭式小气泡”组成，能良好阻断温度形成的热对流现象。其导热系数为0.02～0.03w/mk,达到节约能源的目的。3、耐候性稳定，耐热性较高。酚醛保温发泡材料使用温度为-60℃～150℃，  尺寸稳定,不吸水，抗老化，使用寿命长.无氟发泡，无毒无味，是绿色环保建材。发泡过程不使用氟氯碳化物，配比合理，反应完全，形成的化合物无残留毒物，无任何气味，耐酸耐碱，对于酸性碱性具有良好的抵抗性。高阻燃、无氟发泡、绿色环保适用范围：聚酚醛热固性保温板及管壳以其独特的阻燃性能广泛用于隧道保温、民用、工业、石油、化工、国防军工、轮船船体、火车车厢、冷库等领域的保温隔热工程。  外墙酚醛保温板系统应用范围本品达到公安部、住健部民用建筑外保温系统防火暂行规定要求。适用于新建各类多层、中高层建筑节能施工及旧房的节能改造。幕墙式和非幕墙式建筑节能。防火隔离带。外墙保温装饰板。特点高阻燃，氧指数54%。不吸水，浸泡24小时不大于3%。透气性保温层，延长墙体寿命。保温好，导热系数低，0.02-0.029，节能可达50%-65%。稳定性、耐侯性适应外墙，不缩，不翅、不裂。质量轻，无毒无味，绿色环保。规格、厚度、密度满足设计要求。幕墙保温采用酚醛板  施工方法内外墙保温一般采用砂浆粘接法或粘钉结合法。1、由下至上从支撑部位开始，用聚合物粘裂砂浆，将酚醛保温板粘贴在墙面上。粘接面积应大于35%，首层要大于50%。外护层较重的，每平米要钉4-6个保温钉。2、粘接后要停24小时再进行保护层施工。3、再隔24小时可进行外施面的施工。4、保温板厚度、密度按设计要求，一般在黄河以北地区不应小于4cm，密度50kg/m3  ,寒冷地区应加厚。复合保温装饰板于建筑保温和装饰于一体。一、工厂化生产。将酚醛保温板牢固的粘接在装饰面板上。二、采用轻钢龙骨施工方案，将复合保温装饰板挂在龙骨上，要加以固定。三、一定将板之间缝隙处理好防止漏水。非透明幕墙可粘接在幕墙内面板上或粘接固定于墙面。与幕墙面板之间形成封闭空间。防火隔离带，按设计要求的间距采用粘钉结合方法进行，不能少于30公分。特别注意：新生产的酚醛板一般  要后熟化21天才可使用  酚醛发泡树脂常温组合料彩钢酚醛复合板保温层喷涂彩钢酚醛复合板克服了用聚氨脂、聚苯泡沫易燃材料防火要求的弊病，以全新的高阻燃新面孔蓬勃发展，本公司生产的喷涂组合料解决了酚醛泡沫与彩钢板粘接不牢的难题，是酚醛行业的重大突破。0316-5962062杨经理  应用范围常温发泡树脂可以代替聚氨脂应用在热力管道保温地埋管、太阳能水箱保温。防火门、车库门、防盗门等夹层保温。  酚醛复合风管酚醛复合风管的特性：阻燃性好，材料无需加任何阻燃剂，属难燃材料，遇火灾时，不曼延火势，风管只是碳化，这是所有风管中独一无二的。环保健康，采用无氟发泡，不会破坏臭氧层，没有有害物质挥发，无毒无味，便于清洗。保温性能好，温度适应性强，适用于-60～150℃各种环境，同时适用于各类型民用、工业、军工等及各种建筑。不吸水、防潮，化学稳定不会发生分解和霉变。寿命可达二十年以上。节能特别明显，比镀锌铁板节约70%的含能。

酚醛保温管是以切割成形的新型管道保温材料，产品具有超强的保温效果，施工方便，外观整齐。已广泛应用于建筑冷热水管、建筑消防管道、建筑给排水管道、分户供暖热力管道、石油输送管道、液化天然气管道等管道保温系统中。

酚醛保温管独特的性能：

1，酚醛保温管为不燃防火材料

2，可在-250℃～150℃范围内工作

3，施工方便，可制作弯头、三通、变径等异型管；保温管为数控切割加工精度高+-1mm.

4，导热系数低（0.003左右），保温性能极佳。

5，该产品可选择外覆铝箔、铝箔纸、镀锌铁皮等，既可以增加工程的美观又可适应多种工作环境要求。