PVC钢丝管

关键词： PVC钢丝管，透明钢丝管，钢丝管，PVC软管，PVC管

用途：PVC钢丝管广泛用于工业、农业、食品药品和建筑、风力发电等行业，吸排水、油、低浓度化学品等液体及固体颗粒、粉状物料。

特征：PVC钢丝管为内嵌钢丝骨架的PVC 软管。内外管壁透明、光滑、无气泡，流体输送清晰可见；耐低浓度酸碱，高弹性、不易老化，使用寿命长；抗高压，在高压真空下能保持原状。

- 高弹性、高强度镀锌金属丝，优质PVC合成材料；
2.清晰透明的管体，柔韧性好，弯曲半径小；
3.耐高负压，耐腐蚀、材料无毒性，使用寿命长；
4.应用于农业水泵机械、油库、石化设备、工业、工程矿山、食品制造等领域的液体、气体、油品、粉尘的吸排。大部分工作环境可替代橡胶管。

温度范围：-10℃~+90℃

工作压力：0.4Mpa，爆破压力：1.2MPa

品牌：帕帕吉诺

规格：内径8-250mm，壁厚2-14mm

型号：齐全，可根据客户需要定作

包装：适合长途运输

数量：10-50m/卷