# 深圳市龙岗区平湖万锋化工有限公司

SHEN ZHEN CITY WAN FENG CHEMICALS LIMITED

快 干 黑  色  电  镀  保  护  漆

( 适 合 银 ； 珍 珠 镍 电 镀 及 IPG 脱 膜 保 护 )

（ 供 分 色 电 镀 ）

使 用 方 法：

1. 底 层 金 属 电 镀

2. 涂 保 护 漆 於 不 需 电 镀 的 地 方 (用描笔、移印或喷枪)如 要 稀 释 可 用 万 锋 化 工 之 开 油 水

3.风 干 至 不 粘 手 或 烘 干 ( 60 度C ) 20 - 30分钟。自 然干 也 可.

4. 面 层 间 色 电 镀 或 脱 膜

5. 使 用 天 那 水 或 三 氯 乙 烯 清 洗 漆 油

6. 超 音 波 除 蜡 水 及 电 解 除 油 清 洗 , 过 热 水 及 干 燥 工 件。

售价：￥660.00/4公升（另有1公升装） 若大批量,价錢另议。

地址：深圳市龙岗区平湖镇华南城P10栋123号.   	      电话：0755-28493859

网址：http://www. wfpaint.com                        手机：134 3059 4665

E-mail: sales@wfpaint.com                        	传真：0755-28493859

贸易通: fwxseckon / wfhg888                        QQ号：825932783