# 深圳市龙岗区平湖万锋化工有限公司

SHEN ZHEN CITY WAN FENG CHEMICALS LIMITED

烤干型叻架油(金油)

一、产品说明:

本产品属于油性透明之金属保护涂料,适用于各种金属如铜、锌合金及电镀金属上, 具有高光泽、高硬度、密着性、缩包性及耐盐水喷雾优之特性。

二、产品规格:

外观:透明澄清液体

粘度：10秒左右

包装：4公升、18公升

三、操作方法:

可用静电喷涂或一般喷涂。

四、烘烤条件：

洪烤范围广(110℃-150℃)×30分钟。

五、涂膜特性：

| 测试项目 透明性 | 检测性能 佳 | 测试项目 光泽 | 检测性能 高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬度 | 三菱铅笔，3H-4H | 附着性 | 方格实验，100/100 |
| 挤压 | 7㎜ | 耐冲击 | 1/2×1000g×50cm(正反两面），不龟裂 |
| 耐溶剂 | 甲苯，酒精均佳 | 主要成份 | 本产品不含铅 |
| 耐盐水 | 5 %NacL×青古铜24H以上 其他72H | 耐酸性 | 50 %硝酸，1分钟以上 |
| 漆膜厚度 | 7um |  |  |

六、注意事项：

1、涂料应远离火源。

2、贮藏于阴凉干燥处，在密闭容器可达壹年。

售价：叻架油￥780元/18公升

地址：深圳市龙岗区平湖镇华南城P10栋123号.   	      电话：0755-28493859

网址：http://www. wfpaint.com                        手机：134 3059 4665

E-mail: sales@wfpaint.com                        	传真：0755-28493859

贸易通: fwxseckon / wfhg888                        QQ号：825932783