绝缘胶垫介绍

导语：河北五星生产不同规格的绝缘胶垫，不同厚度的绝缘胶垫，不同颜色的绝缘胶垫，（特殊规格可定制）我们24小时竭诚为您服务！欢迎您致电咨询！

欢迎致电河北五星电力设备（石家庄）有限公司！

联系人：湛双 固话/传真：0311-86968056

手机：13933158431 扣扣：2416877034

邮箱：wuxing698@163.com

网址：http://wuxingdianli.com http://wuxingdianli.cn

公司地址：石家庄市长征街75号长征大厦南五楼

20kv绝缘胶垫分类：

- 20kv绝缘胶垫按照不同的性能分类：防滑20kv绝缘胶垫、防静电20kv绝缘胶垫、环保20kv绝缘胶垫、高压20kv绝缘胶垫、斑马线20kv绝缘胶垫、防盗20kv绝缘胶垫、阻燃20kv绝缘胶垫、刻字20kv绝缘胶垫等多种不同性能绝缘胶垫。

- 绝缘胶垫按照不同的等级分类：5kv绝缘胶垫、10kv绝缘胶垫、15kv绝缘胶垫、20kv绝缘胶垫、25kv绝缘胶垫、30kv绝缘胶垫、35kv绝缘胶垫》（若有特殊规格可定制）

- 绝缘胶垫按照不同厚度分类：3mm绝缘胶垫5mm绝缘胶垫6mm绝缘胶垫8mm绝缘胶垫10mm绝缘胶垫12mm绝缘胶垫等不同厚度》

- 20kv绝缘胶垫按照不同颜色分类：红色20kv绝缘胶垫、绿色20kv绝缘胶垫、黑色20kv绝缘胶垫、白色20kv绝缘胶垫等不同颜色绝缘胶垫》

- 20kv绝缘胶垫按照不同使用地方分类：配电室20kv绝缘胶垫、变电站20kv绝缘胶垫、机房20kv绝缘胶垫、电力局20kv绝缘胶垫、实验室20kv绝缘胶垫

一绝缘胶垫的规格（特殊规格可定制）

| 绝缘胶垫规格 |  |
| --- | --- |
| 绝缘胶垫按照电压等级可分为 | 5kv,10kv,20kv,25kv,35kv |
| 绝缘胶垫按颜色可分为： | 黑色绝缘胶垫，红色绝缘胶垫，绿色绝缘胶垫 |
| 绝缘胶垫按厚度可分为 | 2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm |

二、绝缘胶垫常规使用配置(这一点在使用时十分重要)

| 绝缘胶垫常规使用配置： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | 厚度 | 比重 | 颜色 |
| 5KV | 3mm | 5.8KG/m2 | 红，绿，黑 |
| 10KV | 5mm | 9.2KG/m2 | 红，绿，黑 |
| 15KV | 5mm | 9.2KG/m2 | 红，绿，黑 |
| 20KV | 6mm | 11KG/m2 | 红，绿，黑 |
| 25KV | 8mm | 14.8KG/m2 | 红，绿，黑 |
| 30KV-35KV | 10mm 12mm | 18.4KG/m2 22 KG/m2 颜色 | 红，绿，黑 |

- 20kv绝缘胶垫应用范围：

绝缘胶垫广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。

四、20kv绝缘胶垫特点：

物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100℃空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试，正常工作在660V的状态下。

- 绝缘胶垫国家标准：

配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压 选5mm厚 500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒不击穿

六、20kv绝缘胶垫储存方式：

应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免油的污染，不要露天防止避免阳光直射

七、五星20kv绝缘胶垫优势：

1、我公司优势

与全国电力系用的1758家单位（变电所机房）进行合作，产品品质、质量获得一致好评。

河北省委迎宾馆-----翠屏山迎宾馆的整个机房地面工程。

天津地铁一号线、二号线的机房地面工程。

邢台烟草公司38000平发米的物流中心地面工程。

2、产品优势;

1. 20kv绝缘胶垫由原生胶制成，没有刺鼻气味，绝缘性好，寿命长。市面上还有一种绝缘胶垫，那种是再生胶，有刺鼻性气味，也可以绝缘，但是寿命不长，时间长了就会起气泡。

3. 20kv绝缘胶垫产品质量

表面电阻和体积电阻稳定，单位面积比重大、平展性能好，物理性稳定

我公司的产品耐酸耐碱耐油耐高温，色系大方美观，工频耐压达到国家标准要求。

4. 20kv绝缘胶垫参数

每平方米1㎡气泡不超过5个，任意两个气泡间的距离比小于40mm，无裂缝

拉断伸长度≥250%，永久不变形

热空气老化在70℃持续72个小时

吸水性≤1.5%

工频耐压有效值＜15KV，保持3秒不击穿

外观平滑，无凹凸不平，弹性好

5. 20kv绝缘胶垫产品优势：

我公司的产品是采用NRSBR等绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作

我公司不含次胶非胶再生胶和仁塑料成分

河北五星绝缘胶垫

（分公司欢迎您）

一、河北五星特质绝缘胶垫

(1)特质绝缘胶垫是采用NRSBR等绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作。

(2特质绝缘胶垫不含次胶、废胶、再生胶和任塑料成份。

(3特质绝缘胶垫表面电阻和体积电阻稳定，单位面积比重大、平展性能好，物理性能稳定。

(4)特质绝缘胶垫可耐酸、耐碱、耐油 、耐高温，色系大方美观，工频耐压达到国家标准要求。

(5)特质绝缘胶垫每平方米，面积不于1cm2气泡不超过5个，任意两个气泡间的距离不小于40mm，无裂纹扯断伸长度≥250%，永久不变形，热空气老化在70℃持久72个小时，吸水性≤1.5% ，工频耐压有效值＞15KV，保持3秒不击穿外观平滑，无凹凸不平，弹性好。

二、绝缘胶垫介绍：

绝缘胶垫又名：绝缘橡胶垫-橡胶垫-胶垫
绝缘胶垫颜色：红色、黑色、绿色
绝缘胶垫品牌：冀虹牌
绝缘胶垫生产地址：石家庄晋州市

- 绝缘胶垫应用范围：

绝缘胶垫广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。

四、绝缘胶垫的特点：

物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100℃空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试，正常工作在660V的状态下。

五、绝缘胶垫的存储方式：

应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射

五、绝缘胶垫的常规使用配置：（请大家挑选时注意）

（1）5KV绝缘胶垫厚度：3mm 比重：5.8KG/m2 颜色：红，绿，黑

（2）10KV绝缘胶垫厚度：5mm 比重：9.2KG/m2 颜色：红，绿，黑

（3）15KV绝缘胶垫厚度：5mm 比重：9.2KG/m2 颜色：红，绿，黑

（4）20KV绝缘胶垫厚度：6mm 比重：11KG/m2 颜色：红，绿，黑

（5）25KV绝缘胶垫厚度：8mm 比重：14.8KG/m2 颜色：红，绿，黑

- （6）30KV-35KV 绝缘胶垫厚度：10mm 12mm 比重：18.4KG/m2 22 KG/m2 颜色：红，绿，黑 4．15KV

六、绝缘胶垫国家标准：

配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压 选5mm厚 500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒不击穿