铁路.电力.化工专用 >> TD-10干粉型道钉锚固剂

产品编号：; TD210. 产品名称：; TD-10干粉型道钉锚固剂. 规 格：; 10kg/桶 25kg/袋. 产品价格：; 6500元/吨. 产品类别：; 铁路.电力.化工专用.

产 品 说 明

产品编号：TD210 产品简介 本品为无机混合料，具有快硬、高强、微膨胀、冷操作施工和对环境无污染等特点。省去了硫磺锚固道钉时需要熬制加热工序，避免混凝土轨枕、桥枕因局部受热可能产生裂缝和降低道钉使用寿命。允许在-10℃以上气温环境下施工，经200万次疲劳试验效果良好。 产品用途 1、适用于铁路混凝土轨枕、桥枕的道钉锚固，装配式桥梁胶结接头、机械设备地脚螺栓的锚固。 2、适用于铁路、隧道、引水隧道、煤矿、桥墩加固、房屋抗震、冶金矿山等地下工程用锚杆进行支护围岩的快速施工，以及混凝土结构加固工程中牵钉的锚固，并可满足钢筋焊接要求。 性能指标 执行标准 TB/T2093-2002 施工工艺 一、道上个别更换螺旋道钉施工作业说明： 注：每根道钉用量约为0.4公斤。 二、整根轨枕道钉锚固施工作业说明： 注：每根道钉用量约为0.4公斤。 注意事项 1、一次拌浆数量以在30min内用完为宜，搅拌时间为2~5min。施工作业中必须掌握好流动度和稠稀度，当在灌注过程中流动度降低时，可少加一点水拌合后继续使用。当浆液偏稀时可适当加一点干料拌合后再用。 2、冬季施工（最低气温在-10℃以上），可用40~50℃热水拌合锚固剂，必要时应覆盖塑料薄膜或其它保温材料防冻。 包装储存 1、标准包装规格为：10±0.5公斤/桶、25kg±0.5公斤/袋，无毒、无味、不燃、不爆，可按一般货物运输。 2、本品宜储存在干燥、阴凉处，储存期为6个月。.