| 产 品 信 息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别： | 美纹纸胶带 |  |  | 型 号：CY-M011 |  |  |  |  |
| 胶带组成： | 离型剂：表面活性剂 基 材：美纹纸 胶粘剂：天然橡胶胶粘剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 性能指标： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指 标 |  | 单 位 |  |  |  | 标 准 |  | 检测标准 |
| 总厚度 |  | μm |  |  |  | 150±20 |  | GB/T 7125-1999 |
| 初粘性（滚球法） |  | 钢球号 |  |  |  | 10# |  | GB/T 4852-2002 |
| 180°剥离强度（对不锈钢板） |  | N/25mm |  |  |  | ≥7.0 |  | GB/T 2792-1998 |
| 持粘性（对不锈钢板） |  | h |  |  |  | ≥12 |  | GB/T 4851-1998 |
| 抗拉伸强度 |  | N/25mm |  |  |  | ≥75 |  | GB/T 7753-1987 |
| 断裂伸长率 |  | % |  |  |  | ≥9% |  | GB/T 7753-1987 |
| 最高耐温 |  | ℃ |  |  |  | 80 |  | / |
| 特 性：具有抗水性、耐溶剂性、快速粘贴、容易剥离、手撕易断、书写方便等特性； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用 途：适用于电子行业、五金打磨、烤漆、喷涂、电解电容及电镀等遮蔽和其他用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颜 色：浅黄色 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输及储存：半产品在搬运、贮存时应保质竖放，并避免出现挤压胶面现象； 产品应保持原包装并储存在阴凉干燥的环境下，避免阳光照射、冷冻和高温； 在温度20℃～30℃，湿度50%～70%条件下，保质期为6个月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用注意事项：被粘表面应清洁、干燥、无油脂或其他污染 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 它：符合欧盟RoHS指令的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注：本产品的性能指标是根据国标检测的结果，在实际使用中，因使用环境、基材、方法等不同，产品所表现出的实际性能也会出现各种差异，请务必在试用合格后再做大批量使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制：Sunny |  |  | 审 核：郭水明 |  |  |  | 批 准：刘卫峰 |  |
| 发行日期：2011-3-10 |  |  |  |  | 版 本：B/0 |  |  |  |