HL-无氰碱铜电镀工艺

电话：13580825571  张萍香   QQ:420118694

公司网址：http://www.dghaolun.net

一、HL-无氰碱铜性能特点

1．可直接于钢铁、黄铜上滚或挂镀以及锌压铸件和浸锌后的铝件挂镀；

2．不含剧毒氰化物，对环境和操作者无危害；

3．在低电流密度区具有极佳的分散及覆盖性能；

4．镀层柔软致密，无孔隙，附着力优良。

二、HL-无氰碱铜操作条件

| 组成 |  | 范围 | 最佳值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开缸剂CU ml/L | 铁件 | 150-250 | 200 |
|  | 铝合金、锌合金 | 125-200 | 150 |
| 促进剂E ml/L | 铁件 | 80-120 | 100 |
|  | 铝合金、锌合金 | 80-120 | 80 |
| 碳酸钾（g/L） |  | 30-50 | 40 |
| 金属铜（g/L） |  | 4.5-9.0 | 7.2 |
| pH |  | 9.2-10.5 | 9.8 |
| 温度 |  | 50-60℃ | 55℃ |
| 阴极电流密度A/dm2 |  | 0.5-3.0 | 1.0 |
| 电压 |  | 1-6V |  |
| 搅拌 |  | 须采用低压、大容量强有力的空气搅拌系统 |  |
| 阳极 |  | 无氧1号电解铜 |  |
| 阳极面积/阴极面积 |  | 1.5-1:1 |  |
| 加热设备 |  | 聚四氟乙烯（Teflon）、不锈钢或钛加热器 |  |

注：电镀铝合金、锌合金时，必须采用带电入槽。

三、HL-无氰碱铜镀液配制

1、在干净的镀槽中加入1/2配液体积的纯水，再加所需量的开缸剂CU；

2、加入所需量的促进剂E，加热至50-55℃；

3、不断搅拌状态下加入40g/L的碳酸钾，调整pH至工作范围；

4、加纯水至所需体积，搅拌均匀即可试镀。

四、HL-无氰碱铜设备要求

铜阳极：采用无氧电解铜板或铜球，最好是5x5或10x10cm规格的无氧电解铜板。使用前必须用5％硫酸与1—2％双氧水混合溶液浸泡，以完全去除阳极表面的氧化皮。

不溶性阳极：可以采用304、316不锈钢或高纯石墨。

阳极/阴极面积比：1.5-1:1。

阳极袋：可采用棉绦或聚丙烯质地的阳极袋，使用前应用5-10%稀硫酸彻底浸泡24小时后用水清洗干净。使用过程中（如使用阳极袋）应定期用5%-10%硫酸清洗阳极袋，以保证表面清洁。根据实际情况亦可不加阳极袋。

活性炭：只可采用含硫量低于0.5％的活性炭粉。

过滤：采用滤纸压板式过滤机，5-6个循环/小时，使用前需要用5-10%稀硫酸循环过滤2-4小时。过滤机内活性炭可按0.2-0.4g/L的量加入循环过滤，最好每天更换一次。亦可采用滤芯式过滤机过滤，滤芯密度1微米。

加热：采用聚四氟乙烯、不锈钢或钛加热器。

镀槽：采用钢衬橡胶、聚氯乙烯或聚丙烯塑料。新槽用前应用2％的氢氧化钠溶液浸泡两天，然后再用5-10％的稀硫酸浸泡24小时以上，并用水清洗干净。

pH控制：用酸度计精确测量pH值，如pH值过低，可用40%的氢氧化钾溶液调整，如pH值过高，可用10％的硫酸溶液调整。

注意：凡曾用氰化镀的所有相关设备必须用3％的双氧水与1-2%的硫酸混合溶液冲洗，以完全消除残余氰根离子对镀液的影响。

五、HL-无氰碱铜添加剂作用和补充

开缸剂CU：浓缩液体，呈蓝色，含金属铜33-38g/L，用于配缸及铜离子浓度的补充，亦含有络合剂及其他镀液平衡成分。

促进剂E：无色或淡黄色液体，日常补加剂，作为阳极铜溶解的促进剂和络合剂。

日常维护：按消耗量添加，促进剂E的消耗量为1.0-1.5L/KAh。定期根据镀液中各主要成分的分析结果进行调整。

六、HL-无氰碱铜镀液维护

1、  注意槽液的清洁，绝对不允许有前处理的槽液及氰化物带入，如果不慎有前处理槽液带入，要及时用活性炭处理，过滤。

2、 电镀过程中保证电镀设备的接触良好，部分阳极的电流密度太大容易导致阳极钝化。

3、 要定期处理铜阳极，保证阳极清洁、光亮；严禁在阳极钝化的情况下施镀。

4、 在电镀过程中，要保证不间断的活性炭过滤。

5、当镀液中铜离子含量不断升高时，可用不溶性阳极代替一部分铜阳极，以达到降低、稳定铜离子含量的目的。

6、当铜离子下降时，及时清洗并用稀硫酸活化铜阳极及阳极袋，并补充CU，使铜含量达到工艺范围。

7、当镀液导电率下降时要及时补加碳酸钾。

七、HL-无氰碱铜镀液中铜含量的分析方法

1、吸取5.0mL镀液注入250mL锥形瓶中，加入25mL蒸馏水。

2、加入2-3克过硫酸铵，摇晃锥形瓶，使过硫酸铵完全溶解；加热至沸腾，放置，冷却至室温。

3、加入5mL氨水，溶液变为澄清蓝色液体。

4、加入4-6滴PAN指示剂。

5、用0.1 mol/L的EDTA滴定至黄绿色为终点。

金属铜含量（g/L）＝12.71×CEDTA×VEDTA

其中：CEDTA：EDTA溶液的浓度，mol/L。

VEDTA：EDTA溶液的体积，ml。

八、HL-无氰碱铜故障原因及对策

| 故障 | 原因 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 高电流区烧焦 | - 电流密度太大 - 空气搅拌不充分 - 温度过低 - 金属铜含量低 - 络合剂含量少 - 金属杂质过多 | - 降低阴极电流密度 - 确保良好强有力的空气搅拌 - 提高温度至50-60℃ - 补加CU至工艺范围 - 补加E - 大电流电解 |
| 镀层发雾（中低区） | - 前处理不好 - 有机杂质太多 - 络合剂含量少 | - 检查前处理，改善纯水洗质量 - 活性碳过滤 - 补加CU至工艺范围 |
| 镀液变绿 | - 络合剂含量过低 - 一价铜含量过多 - 铁杂质污染 - 有机杂质太多 | - 补加E - 添加双氧水，加强搅拌 - 大电流电解 - 活性碳过滤 |
| 高区镀层暗红或海绵状，结合力不好 | 铁杂质影响 | 大电流电解 |
| 低区镀层发黑，结合力不好 | - 氰化物污染 - 铅杂质影响 | - 添加双氧水处理 - 大电流电解 |
| 结合力不好，特别在低电流区或弯曲试验时 | 1、络合剂含量少 2、前处理不良 3、铜含量高 | - 补加E，测定结合力 - 加强前处理清洗 - 采用阳极挂石墨板或不锈钢的方式降低铜阳极的溶解速度 |

九、HL-无氰碱铜废水处理

用石灰水调pH=10并搅拌10－15min后，静置、沉淀、过滤，以去除废水中的铜离子、络合物，将过滤后的清液用硫酸调pH值到7。废水处理后铜离子含量低于0.5ppm，COD低于100。