烘干型绝缘漆(凡立水)

WH-16

一 产品简介

产品成分：主要：氨基醇酸树脂    配：特殊助剂及溶剂

绝缘等级：BF级

应用：变压器、马达、线圈、高速转子、磁圈、定子、电阻、电容、镇流器、适配器、充电器等。

二 产品特性

| 外观 | 浅黄透明液体 |
| --- | --- |
| 比重 | 0.98±0.03 |
| 固体含量(%) | 46±2 |
| 粘度（涂4#杯20℃） | ≥25S |
| 干燥时间 | 100℃，表干：30分钟±10分钟 |
|  | 120℃，表干：20分钟±10分钟 |
| 闪点 | 约33℃ |
| 击穿强度 | 常态：≥65KV/mm |
|  | 浸水：≥35KV/mm |
| 硬度 | ≥3H（硬度高） |
| 体积电阻系数 （.cm） | 常态≥1×1013 |
|  | 浸水≥1×1012 |

三、产品特点

1厚层干燥速度快，高效节能

2含苯量极少，气味低，环保健康。

3紧固性好、附着力高、渗透性强

4漆膜硬度高，耐水性、耐高温

5干膜光亮透明、绝缘性优异

6收缩性小，对变压器电感影响小

四、干燥条件

热风循环烘箱：

用于表面涂覆100℃/60分钟；

用于浸渍80℃/120分钟；

用于变压器沉浸85℃±5℃/3~4小时；

用于充电器、适配器、镇流器，如外壳无散热孔而封闭很严，85±5℃烘6-8小时

具体需视机件大小决定烘烤时间的长短。