#### 聚力牌JL-470封装胶

【产品特点】

聚力牌封装胶符合国际环保标准，已通过欧盟ROSH标准和SGS检测,

聚力470封装胶为数码管、点阵显示器等（LED Display）专用封装胶水，混合后粘度低、流动性好、易脱泡、可使用时间长、易于操作；

JL-470封装胶可中温或高温固化，固化速度快；固化后收宿率小、耐湿性佳、有很好的光泽、硬度高；固化后透光性均匀，不变色，机械强度佳，电气特性优，耐湿热和大气老化；

【适用范围】

聚力470封装胶适合于电子、电器产品之绝缘密封，尤适于摄像头（FPC+ABS）的粘接密封。

【性能参数】

型 号 JL470A JL470B                                 颜 色 透明淡紫色液体 透明液体

比 重25℃ 1.17g/㎝3 1.16g/㎝3                     粘 度25℃ 7000-10000cps 180-250cps

【固化后特性】

硬 度 Shore D 88-92                                 体积电阻 25℃ Ohm-cm 1.2×1015

表面电阻 25℃ Ohm 5.4×1014                         耐电压 25℃ Kv/mm 22-24

吸水率100℃ %1小时 0.35                            玻璃化转变温度 ℃ 120

线性膨胀系数 cm/cm/℃ 6.6×10-5

【使用方法】

混合比例： A：B = 100：100（重量比）               混合粘度25℃： 1000-1200cps

凝胶时间： 80℃×70-90分钟                         可使用时间： 25℃×4小时

固化 条件： 1、75℃×3.5小时 85℃×3.5小时         2、90℃×6-8小时

聚力470封装胶要封胶的产品表面需要保持干燥、清洁；

JL-470A/B剂在使用前应加温预热降低粘度以利混合后脱泡，建议预热温度60℃×30分钟以上；

聚力470封装胶A剂与B剂按重量比1：1配胶，且称量准确，请切记配比是重量，A、B剂混合后需充分搅拌均匀，以避免固化不完全；

JL-470封装胶A、B混合液60℃再预热10分钟；并进行真空脱泡20分钟；灌胶到产品里后再真空脱泡15-25分钟；

JL-470封装胶封装胶JL470A/B可搭配扩散剂和色膏使用.

【注意事项】

JL-470封装胶主剂和固化剂在混合后会开始慢慢起反应，其粘稠度会逐渐变高，因此请务必在可使用时间内使用完,以免因粘度过高而无法使用。灌胶后请即进入烘烤，以免表面吸潮而引起慢干或发脆；

聚力470封装胶色膏长期放置时会有沉淀析出现象，因此使用前请先80-120℃预热30-50分钟并搅拌均匀后才使用。

JL-470封装胶固化剂JL-470B易于吸潮，会吸收空气中的水分形成沉淀物或结晶状，因此使用完毕，请立即盖紧，以避免变质而无法使；4.调配好的胶暂时不用或尚有剩余时，请立即密封好，以免表面吸潮而造成产品品质不良的现象；

JL-470封装胶请勿沾到皮肤或眼睛，沾到皮肤时请以清洁剂洗净；如不慎沾到眼睛时，请先以清水冲洗，再送医治疗。

聚力470封装胶在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。

【包装规格】每组10kg，其中包含主剂5kg/桶、固化剂5kg/桶。

【储    存】产品需在通风、阴凉、干燥处密封保存.

【保 质 期】6个月，过期经试验合格，可继续使用.

地　　址： 东 莞 市 南 城 区 宏 远 工 业 区 金 丰 路 B1 栋

TEL:0769-23198592                                FAX: 0769-22425229

网址：http://www.julidg.com

http://www.julijiaoye.com                       E-mail:julidg2010@163.com