乐泰243螺纹锁固剂耐机油/中强度，快速固化，

乐泰243可用于惰性表面，容油性好。

乐泰243易拆卸，可在轻微油质污染的工作表面上使用。

乐泰243用于乐泰预涂济Dri-Loc螺栓拆装后重装时锁固。

乐泰243用于M20以下螺纹的锁固与密封。

乐泰243包装规格：50ml瓶装、250ml瓶装，

乐泰243典型用途：中强度，容油性好，

乐泰243颜色：蓝色，粘度（mPa.s）：1,300/3000，

乐泰243平均拆卸力矩（N.m）：7，乐泰243平均破坏力矩（N.m）:20，

乐泰243温度范围（℃）：-54/150，

乐泰243固化速度（全固）钢@25℃：3小时，

乐泰243推荐促进剂：7649/7471，

乐泰243相对密度：1.08

公司名称：晓日昭阳（天津）科技有限公司

手机：13821741576

联系人：刘琦先生

电话：022-87350850

传真：022-87350850

地址：中国 天津 津南区双港工业园丽港园

网址：http://sunrise1988.cn.alibaba.com