乐泰263胶水性能卓越，适合各种金属，即使不使用活化剂也表现优秀。

乐泰263胶水可用于活性表面：如铁、红铜、黄铜、钢等亦可用于惰性表面：如不锈钢、铝、镀金表面等，具有180°C耐热性，加强了高温应用的可靠性，抗热老化性能佳，乐泰263可用于高温应用，可靠性强耐油性得到了改善可用带油污的紧固件，固化性能十分强劲可耐各种工业用油。

loctite263-胶水用于活性金属及惰性基材。

乐泰263-粘度: 400/600cP。

乐泰263-固化时间: 初固/5分钟 全固/24小时。

乐泰263-破坏扭矩: 23N.m。

乐泰263-平均拆卸扭矩: 33 N.m。

公司名称：晓日昭阳（天津）科技有限公司

手机：13821741576

联系人：刘琦先生

电话：022-87350850

传真：022-87350850

地址：中国 天津 天津市 天津市红桥区河北大街瞰海5-3202

网址：http://sunrise1988.cn.alibaba.com