乐泰胶水277螺纹锁固剂高强度，高粘度，耐化学性能优异。乐泰胶水277用于M36以下螺纹的永久锁固与密封。

乐泰胶水277可防止螺纹生锈及腐蚀，加热及使用工具可拆卸。

乐泰胶水277包装规格：50ml瓶装、250ml瓶，

乐泰胶水277典型用途：高强度，高粘度，

乐泰胶水277颜色：红色，

乐泰胶水277粘度（mPa.s）：6,000/8,000，

乐泰胶水277平均拆卸力矩（N.m）：32，

乐泰胶水277温度范围（℃）：-54/150，

乐泰胶水277固化速度（全国）钢@25℃：12小时，

乐泰胶水277推荐促进剂：7649/7471，

乐泰胶水277相对密度：1.12

公司名称：晓日昭阳（天津）科技有限公司

手机：13821741576

联系人：刘琦先生

电话：022-87350850

传真：022-87350850

地址：中国 天津 天津市 天津市红桥区河北大街瞰海5-3202

网址：http://sunrise1988.cn.alibaba.com