您的诚信合作伙伴^_^孟经理15244109888

期待与您的合作

携手共赢，共创辉煌！

专业生产厂家为您详细介绍产品性价比，让您不花一分冤枉钱

热烈欢迎社会各界朋友来我厂参观、考察、咨询、订购产品

咨询产品请拨打24小时服务热线：1 5 2 4 4 1 0 9 8 8 8

我公司是全国最大的综合性生产企业，公司主要生产经营：膨润土防水毯、土工布、防渗土工布、复合土工布、土工膜、HDPE土工膜、防渗土工膜、复合土工膜、矿用土工格栅、塑料土工格栅、玻纤土工格栅、涤纶土工格栅、钢塑土工格栅、塑料盲沟、软式透水管、生态袋、三维植被网等工程材料，产品广泛应用于：高速公路、水利工程、堤坝水库、绿化工程、尾矿坝、人工湖、河道治理、铁路工程、围堰、养殖、建筑等方面。厂家直销，价格优惠，保证质量，诚信做事，是您值得信赖的首选合作伙伴！

土工膜

土工膜以塑料薄膜作为防渗基材，与无纺布复合而成的土工防渗材料，它的防渗性能主要取决于塑料薄膜的防渗性能。目前，国内外防渗应用的塑料薄膜，主要有聚氯乙烯（PVC）和聚乙烯（PE）、EVA（乙烯/醋酸乙烯共聚物），它们是一种高分子化学柔性材料，比重较小，延伸性较强，适应变形能力高，耐腐蚀，耐低温，抗冻性能好。

土工膜其主要机理是以塑料薄膜的不透水性隔断土坝漏水通道，以其较大的抗拉强度和延伸率承受水压和适应坝体变形；而无纺布亦是一种高分子短纤维化学材料，通过针刺或热粘成形，具有较高的抗拉强度和延伸性，它与塑料薄膜结合后，不仅增大了塑料薄膜的抗拉强度和抗穿刺能力，而且由于无纺布表面粗糙，增大了接触面的摩擦系数，有利于复合土工膜及保护层的稳定。同时，它们对细菌和化学作用有较好的耐侵蚀性，不怕酸、碱、盐类的侵蚀。

土工膜包括：LDPE土工膜、PE土工膜、HDPE土工膜、EVA土工膜、ECB土工膜、PVC土工膜、糙面土工膜、复合土工膜等各种防渗土工膜。

LDPE、EVA延伸率大，低温性能好，柔软易施工。

ECB土工膜由乙烯共聚物与石油树脂混合而成，属档次更高的土工膜。

土工膜主要用途：

HDPE主要使用于垃圾掩埋厂、废水处理厂等防水工程。

LDPE主要用于隧道复合衬砌、不适合外露屋面。

EVA主要用于地铁工程、防空洞、挡水坝、人工湖、工业防水等工程。

ECB主要用于地铁、道路、水坝、隧道、土木工程的防水等。

土工膜功能：防水、防渗、隔离

高密度聚乙烯土工膜是一种新型防渗,防腐材料,被广泛应用于各种防渗防腐要求的工程之中. 土工膜产品性能防渗性能好:水蒸汽渗透系数K≤1.0×10-13?g.cm/c cm2.s.p 强度高：断裂拉伸强度》28Mpa使用寿命长：材料使用寿命可长达百余年 284 耐低温：冷脆温度-66℃~77℃ 耐腐蚀：能耐80余种强酸、碱等化学腐蚀 无毒无害：对人体无害，不污染环境，国外大量应用于饮水工程。 经济效益好：综合造价低，投资省 焊接性能好：垫烙焊接，焊缝强度高土工膜可广泛应用于垃圾处理场，水库、堤坝、水渠、河流、湖泊等水利工程;地铁、隧道、地下仓库等;人工湖、景点等园林工程;建筑市场及其他防水工程。

土工膜产品特点：更高的高机械强度及变型适应性，防渗防水效果显著.独特的保温、保湿、防霜、防冻作用，优良防渗性，性能价格比高，用途非常广泛，抗压性能强、排水量大、耐久性好等优点。

土工膜主要用途：人工景观,污水处理,蓄水工程,环保环卫,矿业化工， 城市垃圾填埋，煤灰坝处理，道路，铁路，排水工程，水利，隧道，堤、坝、闸防渗，蓄液库防渗，输水，运动场地、高尔夫球，广场草坪、公园绿地、林荫树木根部排水、透气地下建筑物外壁排水。

土工膜的接缝处理是一个关键工序，直接影响防渗效果。

一般接缝方式有：

①搭接：搭接宽度宜大于15cm；

②缝纫后加防水涂料处理；

③热焊：宜于稍厚的无纺布基材，焊缝搭接宽度不小于10cm；

④粘接：用与土工膜配套供应的粘合剂在连接面上加压即可。接缝时应做到无尘土、油脂和水份，接缝长度要大于10cm。

您的诚信合作伙伴^_^孟经理15244109888

期待与您的合作

携手共赢，共创辉煌！

玻璃纤维土工格栅

玻璃纤维土工格栅是一种用于路面增强、老路补强，加固路基及软土基的优良土工合成材料。在处理沥青 路面反射裂纹应用上，已成为不可替代的材料。该产品是以高强无碱玻璃纤维通过国际先进的经编工艺制成网状基材，经表面涂覆处理而制成的半刚性制品。具有经、纬双向很高的抗拉强度和较低的延伸率，并具有耐高 温、耐低寒、抗老化、耐腐蚀等优良性能，广泛应用于沥青路面、水泥路面及路基的增强和铁路路基、堤坝护坡、机场跑道、防沙治沙等工程项目。

玻璃纤维土工格栅产品介绍

玻纤格栅是选用优质增强型无碱玻纤纱，利用国外先进经编机织成基材，采用经编定向结构，充分利用织物中纱线强力，改善其力学性能，使其具有良好的抗拉强度，抗撕裂强度和耐蠕变性能，并经过优质改性沥 青涂覆处理而成的平面网络状材料。其因循相似相容原理，重点突出其与沥青混合料的复合性能，并充分保护玻纤基材，极大提高了基材的耐磨性及抗剪切能力，从而得以用于路面增强，抵抗裂缝车辙等公路病害产生，结束了沥青路面难以增强的难题。

玻璃纤维土工格栅产品特点

1、   产品具有强度高、伸长率低、耐高温、模量高、重量轻、韧性好、耐腐蚀、寿命长等优点，可广泛应用于旧的水泥路面、机场跑道的维修、堤坝、河岸、边坡防护、道桥路面增强处理等工程领域，可给路面增强、补强，防止路面车辙疲劳裂纹，热冷伸缩裂纹和下面的反射裂纹，并能将路面承载应力分散，延长路面使用寿命。

2、   高抗拉强度低延伸率：玻纤土工格栅是以玻璃纤维为原料，而玻璃纤维的抗拉强度极高，超过了其它纤维与普通金属。同时它的模量很高，具有很高的抗变形能力，断裂延伸率小于3%。

3、   无长期蠕变：作为增强材料，具备在长期荷载的情况下抵抗变形的能力即抗蠕变性是极为重要的，玻璃纤维不会发生蠕变，确保了产品能够长期保持性能。

4、   物理化学稳定性好：经过特殊后处理剂进行涂覆处理后，玻纤土工格栅能够抵抗各种物理磨损和化学侵蚀，还能抵御生物侵蚀和气候变化，保证其性能不受损失。

5、   热稳定性好：玻璃纤维的熔点在1000℃以上，保证了玻纤土工格栅在摊铺作业中承受高温的稳定性。

6、   集料的嵌锁和限制作用：由于玻纤土工格栅是网状结构，沥青混凝土中的集料可以贯穿其中，这样就形成了机械嵌锁。这种限制阻碍了集料的运动，使沥青混合料在受荷载的情况下能够达到更好的压实状态，更高的承重能力，更好的荷载传递性能及较小的变形。

7、   与沥青混合料的相容性：玻纤土工格栅在后处理工艺中涂覆的材料是针对沥青混合料设计的，每根纤维都被充分涂覆，与沥青具有很高的相容性，从而确保了玻纤土工格栅在沥青层中不会与沥青混合料产生隔离，而是牢固地结合在一起。

8、   抗疲劳开裂：玻纤土工格栅在沥青面层中，能够将车轮压过路面而产生的压应力和拉应力分散，在两块受力区域之间形成缓冲带，应力逐步变化而不是突变，减少了应力突变对沥青面层的破坏。同时玻纤土工格栅的低延伸率减小了路面的弯沉量，保证了路面不会发生过度变形。

9、   耐高温车辙：在沥青面层中使用玻纤土工格栅，其在沥青面层中起到骨架作用。沥青混凝土中集料贯穿于格栅间，形成复合力学嵌锁体系，限制集料运动，增加了沥青面层中的横向约束力，沥青面层中各部分彼此牵制，防止了沥青面层的推移从而起到抵抗车辙的作用。

10、抗低温缩裂：在低温条件下，沥青混凝土遇冷收缩，产生拉应力，当拉应力超过沥青混凝土拉伸强度时，产生裂纹。玻纤土工格栅在沥青面层中的应用，提高了面层横向拉伸强度，使得沥青混凝土的拉伸强度大大提高，可以抵抗较大的拉应力而不致发生破坏。另外，即使因为局部区域产生裂纹，在裂纹发生的应力集中，经玻纤土工格栅的传递而消失，裂纹不会发展成裂缝。

11、延缓减少反射裂缝：在沥青中加铺玻纤土工格栅平层，抑制由交通荷载引起的剪切或拉伸应力，释放应变，作为沥青混凝土拉伸增强材料，达到延缓减少裂缝的目的。

玻璃纤维土工格栅应用范围及用途

1、旧沥青砼路面，加筋增强沥青面层，防治病害。

2、水泥砼路面改建复合式路面，抑制板块收缩等引起反射裂缝。

3、道路拓改工程，防治新老结合部及不均匀沉降而造成裂纹。

4、软土基加筋处理，利于软土析水固结，有效抑制沉降，均匀应力分布，增强路基整体强度。

5、新建道路半刚性基层产生收缩裂缝，加筋增强防止基础裂纹反射而引起的路面裂缝。

玻璃纤维土工格栅施工方法

目前常用的玻纤土工格栅有带自粘胶和不带自粘胶两种，带自粘胶的可直接在已平整的基层铺设，不带自粘胶的，通常采用钉子固定法。

不自粘式玻纤格栅施工方法

钉子固定法所需材料为：

i.      40×40×0.3毫米的固定铁皮，要求平整不翘角

ii.      2英寸钢钉(优质水泥钉)

1、   钉子固定法铺设玻纤土工格栅时，先将一端用固定铁皮和钉子固定在已洒布粘层沥青的下层结构上，钉子可用锤击或射钉枪射入，再将格栅纵向拉紧并分段固定，每段长度为2-5米，对于水泥混凝土路面，可按收缩缝间距分段。钢钉位置设于接缝处，要求格栅拉紧时，其纵横向均处于挺直张紧状态。

2、   格栅搭接距离为：纵向接头搭接距离不小于20厘米，横向搭接距离不小于15厘米，纵向搭接应根据沥青摊铺方向，将前一幅处于后一幅之上。

3、   不能将钉子钉于玻纤格栅上，也不能用锤子直接敲击玻纤格栅，固定好后，如发现钉子断裂或铁皮松动，则需重新固定。

4、玻纤格栅铺设固定完毕后，须用胶辊压路机适度碾压稳定。使格栅与原路表面粘牢固，严格控制运送混合料的车辆出入，在格栅层上禁止车辆急转向、急刹车和倾泻混合料脚料，以防止对玻纤格栅的施工损伤。

自粘式玻纤格栅的施工方法

1、   准备工作：

完成所有的填缝，补坑，基础加固和找平层的铺设。

2、   路表状况

路面必须：清洁无尘、干燥、温度在5摄氏度-60摄氏度之间。

3、   产品准备

自粘式玻纤土工格栅在工地不得保存在干燥的环境中以保持粘性。

4、   注意事项

(1) 接触自粘式玻纤格栅时，工人必须戴手套。

(2)当自粘式玻纤格栅铺过路标障碍物时，须用刀切断妨碍此位置的土工格栅。

(3)铺设自粘式玻纤格栅时不允许出褶，因此在铺设过程中，必须有足够的拉力。

(4)端重叠部分搭接75-150毫米，确保重叠部分顺着铺设方向。

(5)两侧重叠部分搭接25-50毫米。

(6)铺设并碾压后，只允许施工车辆或紧急车辆在其上行走，但应保证不因车辆的转弯或刹车对土工格栅造成破坏。

(7)已铺设的土工格栅的路面，必须当日完成铺设沥青混合料的工作，面层沥青最小厚度应大于40毫米。

5、铺设方法

(1)机械铺设

将整卷土工格栅装在拖拉机前的放卷架上，注意其粘性面向下。

使拖拉机向前走，保证土工格栅平直地粘在路面上。s

用胶轮的轻型压路机碾压1-2遍。

摊铺沥青混合料路面。

(2)人工铺设

将整卷土工格栅放在卡车后或手推车的放卷架上，注意其粘性面向下。

确保放卷轴已锁定，布卷不致自由松动。

当卡车(或手推车)慢慢向前走时，应踩住格栅一端。如格栅有松驰时，即时调整以防皱折。

用胶轮的轻型压路机碾压1-2遍，激活格栅背胶即可摊铺沥青路面。

您的诚信合作伙伴^_^孟经理15244109888

期待与您的合作

携手共赢，共创辉煌！

我公司是全国最大的综合性生产企业，公司主要生产经营：膨润土防水毯、土工布、防渗土工布、复合土工布、土工膜、HDPE土工膜、防渗土工膜、复合土工膜、矿用土工格栅、塑料土工格栅、玻纤土工格栅、涤纶土工格栅、钢塑土工格栅、塑料盲沟、软式透水管、生态袋、三维植被网等工程材料，产品广泛应用于：高速公路、水利工程、堤坝水库、绿化工程、尾矿坝、人工湖、河道治理、铁路工程、围堰、养殖、建筑等方面。厂家直销，价格优惠，保证质量，诚信做事，是您值得信赖的首选合作伙伴！

专业生产厂家为您详细介绍产品性价比，让您不花一分冤枉钱

热烈欢迎社会各界朋友来我厂参观、考察、咨询、订购产品

咨询产品请拨打24小时服务热线：1 5 2 4 4 1 0 9 8 8 8

联 系 人：孟经理

联系电话：15244109888

腾讯 QQ：312609888

联系地址：山东泰安