- 锻钢承插焊截止阀概述：

- 900-2500Lb锻钢承插焊截止阀主要尺寸及重量

| 规格 |  | S |  | L |  | T |  |  | W | H (开) ≈ | 重量（?） ≈ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英制 | 公制 | JNSI | JIS | 900～1500 Lb | 2500 Lb | A N S I | ISO、BS | J I S |  |  | 900～1500 Lb | 2500 Lb |
|  |  |  |  |  |  | NPI牙型60 | RC牙型55 | PT牙型55 |  |  |  |  |
| 1/2 | 15 | 21.8 | 22.2 | 140 | 186 | 1/2 |  |  | 125 | 321 | 11.5 | 12.3 |
| 3/4 | 20 | 27.1 | 27.7 | 140 | 186 | 3/4 |  |  | 125 | 321 | 10.8 | 11.6 |
| 1 | 25 | 33.8 | 34.5 | 140 | 186 | 1 |  |  | 160 | 321 | 10.5 | 10.8 |
| 1 1/4 | 32 | 42.6 | 43.2 | 178 | 232 | 1 1/4 |  |  | 160 | 380 | 21.0 | 26.0 |
| 1 1/2 | 40 | 48.7 | 49.1 | 178 | 232 | 1 1/2 |  |  | 180 | 414 | 19.6 | 26.4 |
| 2 | 50 | 61.1 | 61.1 | 216 | 279 | 2 |  |  | 200 | 502 | 40.4 | 43.8 |

- 900-2500Lb锻钢承插焊截止阀标准材质明细表

| 序号 | 零件名称 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Type A105N | Type A182 F22 | Type A182 F304 | Type A182 F316(L) |
| 1 | 阀体 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | 阀瓣 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 3 | 阀杆 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | 密封座 | A105 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 5 | 密封环 | 316 | A182 F304 | A182 F304(L) | F316(L) |
| 6 | 阀盖 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 7 | 圆柱销 | A276 420 |  | A182F304 |  |
| 8 | 垫圈 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 9 | 提升螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 10 | 填料 | 柔性石墨+304丝 |  | 316夹PTFE |  |
| 11 | 填料压套 | A276 420 |  | A182 F304 |  |
| 12 | 填料压板 | A105 |  | A182 F304 |  |
| 13 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 14 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 15 | 阀杆螺母 | A276 420 |  |  |  |
| 16 | 手轮 | A197 |  |  |  |
| 17 | 铭牌 | SS |  |  |  |
| 适用介质 |  | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 |  |
| 适用温度 |  | -29℃～425℃ | -29℃～550℃ | -29℃～200℃ |  |