H型钢焊接

工艺规程     HTJT06—2006

1 组装

1.1 将翼缘板吊放在组立机的滚轮架上，若有拼接缝，用角向磨光机磨平，其宽度以板宽为中两侧各25mm。

1.2 用磨光机磨去腹板与翼缘板接触面的飞边和毛刺，然后将腹板吊至组立机前面的翼缘板上，调整组立机对中夹紧装置，并使腹板处于翼缘板中心位置；调整组立机上下左右压紧滚轮，压力大小能使工件自由走动为宜。

1.3 翼缘板与腹板组装间隙小于1.0mm。

1.4 焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应小于200mm。翼缘板拼接长度不应小于2倍板宽；腹板拼接宽度不应小于300mm，长度不应小于600mm。吊车梁上、下翼缘板在跨中三分之一跨长范围内应尽量避免拼接；与加劲肋亦应错开200mm以上。

  - 开启CO2焊机,其规范参数如下：

被焊母材是Q235时，CO2焊丝型号为ER49-1，焊丝直径为ф1.2mm。

被焊母材是Q345时，CO2焊丝型号为ER50-3，焊丝直径为ф1.2mm。

焊接电流：220～260A，电弧电压：24～28V，CO2气体流量：20～24L/min。

定位焊缝长度40mm、间隔500～550mm，焊缝厚度不大于3.0mm. 定位焊缝外观不允许有气孔、裂纹、夹渣等缺陷，若有要磨掉重焊。

1.6 将另一块翼缘板按1.1条磨好吊放在组立机前面的滚轮架上。把焊好的“T型钢”，吊到组立机前面滚轮架的翼缘板上，调整组立机对中、压紧；定位焊出“H型钢”。

1.7 焊接H型钢的允许偏差（mm）见表1。

表1                    焊接H型钢的允许偏差（mm）

| 项 目 |  | 允许偏差 | 图 例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 截面高度 | h<500 | ±2.0 |  |
|  | 500< h<1000 | ±3.0 |  |
|  | h>1000 | ±4.0 |  |
| 截面宽度 |  | ±3.0 |  |

续表

| 腹板中心偏移 | 2.0 |  |
| --- | --- | --- |
| 翼缘板垂直度 | b/100, 且不应 大于3.0 |  |

2 焊接引弧板

2.1把组装好的H型钢以船形位放置在焊接胎架上，把与母材同材质的引弧板和引出板，用焊条电弧焊分别焊接在H型钢两端的接缝处,并使之平整、牢固。引弧板和引出板的宽度应大于80mm,长度宜为板厚的2倍且不小于100 mm.，厚度应与母材相同,如（图1a）所示。若采用（图1b）的方法，厚度应不小于10mm。

图1引弧板和引出板（省）的装配位置和焊接示意

3 埋弧自动焊焊接

3.1 焊接材料：

被焊母材是Q235时，焊丝、焊剂选用F4A0-H08A；

被焊母材是Q345时，焊丝、焊剂选用F5014-H08MnA；

3.2清除焊缝两侧20mm范围内油、锈、氧化皮等杂物。磨掉定位焊缝表面的裂纹、气孔、夹渣等缺陷。调整焊剂流量，焊剂堆散高度在25～35mm范围内。

3.3 焊接相同厚度翼缘板和腹板时，将焊丝对准焊缝中心，其偏移量≤1mm；若两板厚度不等时，焊丝与工件的夹角可小于45°，使焊丝靠近厚板一侧起弧，起弧位置在引弧板上且距母材边沿80mm以外处。

3.4 船形位置T形接头的单道埋弧自动焊焊接工艺参数见表2。

表2                    埋弧自动焊焊接工艺参数

| 焊脚hf (mm) | 焊丝直径 （mm） | 焊丝牌号 | 焊剂型号 | 焊接电流（A） | 电弧电压 （V） | 焊接速度(cm/min) | 焊丝伸出 长度(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Ф4.0 | H08MnA 或H08A | HJ431 | 530～580 | 30～36 | 55～60 | 28～35 |
| 6 | Ф4.0 |  |  | 550～620 | 30～36 | 50～55 |  |
| 8 | Ф4.0 |  |  | 650～680 | 32～38 | 45～48 |  |
| 10 | Ф4.0 |  |  | 660～700 | 32～38 | 35～40 |  |
| 12 | Ф4.0 |  |  | 720～750 | 34～38 | 26～34 |  |

3.5 埋弧焊所用焊剂须从焊剂烘干箱或保温箱中取出，不允许使用未经烘干的焊剂。

3.6 焊接位置和顺序见图2。

图2 H型钢焊接位置和顺序

3.7 部分焊透的角接与对接组合焊缝和角焊缝的焊脚尺寸hf应符合设计规定。如图3所示：

图3 部分焊透T形对接与角接组合焊缝和角焊缝的焊脚尺寸hf示意图

3.8 全焊透T形对接与角接组合焊缝的焊脚尺寸如图4所示：

说明：，hf2=坡口宽度+（2～4）mm

图4全焊透T形对接与角接组合焊缝的焊脚尺寸示意图

3.7 全焊透、部分焊透组合焊缝和角焊缝外形尺寸允许偏差(mm)见表3。

表3               全焊透、部分焊透组合焊缝和角焊缝外形尺寸允许偏差(mm)

| 序号 | 项 目 | 图 例 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊脚 尺寸hf |  | hf≤6： 0～1.5 hf＞6： 0～3.0 |
| 2 | 角焊缝 余高C |  | hf≤6： 0～1.5 hf＞6： 0～3.0 |
| 注：1. hf＞8.0mm的角焊缝其局部焊脚尺寸允许低于设计要求值1.0mm，但总长度不得超过焊缝长度10%； 2. 焊接H形梁腹板与翼缘板的焊缝两端在其两倍翼缘板宽度范围内，焊缝的焊脚尺寸不得低于设计值。 |  |  |  |

3.8  焊缝表面不得有裂纹、焊瘤、烧穿、弧坑等缺陷。一级、二级焊缝不得有表面气孔、夹

渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷；且一级焊缝不得有咬边、未焊满等缺陷。

3.9 焊缝外观：外形均匀，焊道与基本金属间过渡平滑，焊渣和飞溅物清除干净。

3.10  焊工在H型钢翼缘板上，距端500mm范围内，打焊工钢印号两处。钢印须清晰、压痕应圆滑。

3.11 填写焊接原始记录.

4  本工艺适用于埋弧自动焊。

5  当设计另有具体要求与本工艺规程不一致时，按设计要求执行；当设计无明确要求时按本工艺规程执行。

批准：                       审核：                         编制：

河南天丰钢结构有限公司

二零零六年二月二十日