碳酸轻钙质量分析表

| 含量（CaCO3）% ≥ | 95 | 95 | 95 | 95 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三氧化二铁%≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 盐酸不溶物%≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 目数 细数 通过量≥% | 200 95 | 325 99 | 325 99.9 | 400 99.95 |

| 粒径D50(um) | Caco3含量%≥ | Sio 2含量≤ | Fe含量%≤ | 真比重g/cm3 | 假比重g/cm3 | 吸油值c.c/100g | Ph值（10%悬浮液） | 水份%≤ | 白度%≥ | 烧失量% | 筛余物400目试验筛（35um） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D90(um) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 98 | 0.3 | 0.02 | 2.7 | 0.8 | 20-24 | 8-9 | 0.3 | 95 | 43.3 | 0.002 |

电话：  0311-87758169  传真：  0311-87758069  手机: 18631125026