耐磨焊条系列：   规格：3.2-4.0-5.0

D102低中锰钢堆焊焊条    EDPMn2-03

普通低中锰钢堆焊焊条，交直流两用，电弧稳定，脱渣容易。用于堆焊或修复低碳钢、中碳钢及低合金钢磨损件，如车轴、齿轮和搅拌机叶片等。

堆焊层硬度&ge;22度。

D106低合金锰钢堆焊焊条 EDPMn2-16

普通低中锰钢堆焊焊条，交直流两用，电弧稳定，脱渣容易。用于堆焊或修复低碳钢、中碳钢及低合金钢磨损件，如车轴、齿轮和搅拌机叶片等。

堆焊层硬度&ge;22度。

D107低合金锰钢堆焊耐磨焊条 EDPMn2-15

普通低中锰钢堆焊焊条，采用直流反接，电弧稳定，脱渣容易。用于堆焊或修复低碳钢、中碳钢及低合金钢磨损件，如车轴、齿轮和搅拌机叶片等。

堆焊层硬度&ge;22度。

D112铬钼钢堆焊焊条    EDPCrMo-AI-03

铬钼钢堆焊焊条，交直流两用，电弧稳定，脱渣容易。用于受磨损的低、中碳钢及低合金钢，特别用于矿山机械与农业机械的堆焊与修复。

堆焊层硬度&ge;22度。

D126 低合金锰钢堆焊焊条   EDPMn3-16   D127低合金锰钢堆焊焊条EDPMn3-15

普通低中锰钢堆焊焊条，交直流两用，（交流时空载电压大于70V）用于堆焊或修复低碳钢、中碳钢及低合金钢磨损件，如车轴、齿轮、搅拌机叶片和行走主动轮等。

堆焊层硬度&ge;28度。

D132 铬钼钢堆焊焊条    EDPCrMo-A2-03

铬钼钢堆焊焊条，交直流两用，电弧稳定，脱渣容易。用于受磨损的低、中碳钢及低合金钢，特别用于矿山机械与农业机械的堆焊与修复。

堆焊层硬度&ge;30度。

D146低中锰钢堆焊焊条    EDPMn4-16

普通低中锰钢堆焊焊条，交直流两用，电弧稳定。用于堆焊各种受磨损的碳钢件及碳钢道岔。

堆焊层硬度&ge;30度。

D156铬锰钢堆焊焊条

铬锰钢堆焊焊条，具有抗高冲击载荷和金属间摩擦磨损性能，交直流两用，（交流时空载电压大于70V），电弧稳定，焊接工艺性好，脱渣容易飞溅小，焊道成形美观。用于轧钢机零部件堆焊如槽轮轧机、铸钢大齿轮、拖拉机驱动轮、支重轮和链轮节等。

堆焊层硬度&ge;31度.

D167普通低中锰钢堆焊焊条   EDPMn6-15

普通低中锰钢堆焊焊条，采用直流反接。用于农业机械、建筑机械等磨损不件的堆焊，如大型推土机、动力铲的滚轮、汽车环链等。

堆焊层硬度&ge;50度。

D172铬钼钢堆焊焊条   EDPCrMo-A3-03

铬钼钢堆焊焊条，交直流两用，电弧稳定，脱渣容易。用于堆焊齿轮、挖掘斗、拖拉机刮板、深耕铧犁，矿山机械当磨损件

堆焊层硬度&ge;40。

D207堆焊耐磨电焊条   EDPCrMnSi-15

铬硅锰钢堆焊焊条，采用直流反接。用于堆焊推土机刀刃板、螺旋桨等磨损零件。

硬度：&ge;50

D212铬钼钢堆焊耐磨焊条       EDPCrMo-A4-03

铬锰钢堆焊焊条，交直流两用，电弧稳定脱渣容易。用于单层或多层堆焊各种磨损的零部件，如齿轮、挖斗、矿山机械等。

硬度：&ge;50

D217A堆焊焊条          EDPCrMo-A3-15

铬钼钢的堆焊焊条，直流反接。用于堆焊高强度耐磨零部件，如30CrMnSi和35CrMnSi冶金轧辊的堆焊与修复、矿石破碎机部件、矿山用4m电铲斗齿及其他的挖掘机斗齿等。硬度：&ge;40

D227铬钼矾钢堆焊焊条        EDPCrMoV-A2-15

铬钼矾钢堆焊焊条，采用直流反接，堆焊层为马氏体基本加一定数量的高硬度碳化物，抗磨料磨损性能较高，堆焊金属具有良好的抗裂性，但切削加工比较困难，必要时可以约860度等温退火软化。用于承受一定量冲击载荷的耐磨件表面堆焊，如挖进机盘形滚刀的受磨表面。

硬度：&ge;55

D237铬钼矾钢堆焊耐磨焊条   EDPCrMoV-A1-15

铬钼矾钢堆焊焊条，采用直流反接。用于堆焊受泥沙磨损和气蚀破坏的水利机械、挖掘斗、矿山机械零部件等。硬度：&ge;50

D246堆焊焊条    EDPCrSi-B

堆焊焊条，交直流两用用于堆焊常温及非腐蚀条件下，带有磨料磨损和冲击载荷条件下工作的零部件，如矿山、工程、农业、制砖、水泥、水利等机械的易磨损件。

硬度：&ge;60

D256高锰钢堆焊焊条    EDMn-A-16

高锰钢堆焊焊条，交直流两用（交流焊时空载电压不低于70V），堆焊时宜采用小电流，窄道焊、趁红热时立即锤击或水淬，以减小裂纹倾向，堆焊金属为奥氏体高锰钢，具有加工硬化、高韧性和耐磨的特点。用于各种破碎机、高锰钢轨、铲斗、推土机等易磨损部件的堆焊。

硬度：HB&ge;170

D266高锰钢堆焊焊条   EDMn-B-16

高锰钢堆焊焊条，交直流两用（交流焊时空载电压不低于70V），与D256的区别是焊缝金属中添加了钼，提高了耐磨性和抗裂性。堆焊时宜采用小电流，窄道焊、趁红热时立即锤击或水淬，以减小裂纹倾向，堆焊金属为奥氏体高锰钢，具有加工硬化、高韧性和耐磨的特点。用于各种破碎机、高锰钢轨、铲斗、推土机等易磨损部件的堆焊。

硬度：HB&ge;170

D276耐磨堆焊焊条      EDMn-B-16

高铬锰钢耐气蚀堆焊焊条，采用直流反接，D276可交直流两用（交流焊时空载电压不低于70V），焊缝能加工硬化、韧性好，耐气蚀，具有良好的抗裂性。用于堆焊水轮机受气蚀破坏的零部件，如水轮机的导水叶片等，也可用于要求耐磨性及高韧性的高锰钢的堆焊，如铁路道岔、螺旋输送机、推土机刀刃板、抓斗、破碎刃等。

硬度：&ge;20

D277高铬锰堆焊焊条        EDMn-B-15

高铬锰钢耐气蚀堆焊焊条，采用直流反接，D276可交直流两用（交流焊时空载电压不低于70V），焊缝能加工硬化、韧性好，耐气蚀，具有良好的抗裂性。用于堆焊水轮机受气蚀破坏的零部件，如水轮机的导水叶片等，也可用于要求耐磨性及高韧性的高锰钢的堆焊，如铁路道岔、螺旋输送机、推土机刀刃板、抓斗、破碎刃等。

硬度：&ge;20

D307堆焊焊条        EDD-D-15

高速刀具钢堆焊焊条，采用直流反接。可在中碳钢（如45、45Mn）制成的刀具毛坯上堆焊刃口以达到代用整体高速钢的目的，也可用于堆焊修复受磨损的刀具及其他工具。

硬度：&ge;55 （焊后经540℃三次回火）

D317铬钨钼钒堆焊焊条，   EDRCrMoWV-A3-15

铬钼钨钒堆焊焊条，直流反接。可用于冲模堆焊，也可用于一般切削工具的堆焊。

硬度：&ge;50(焊后空冷)

D307A堆焊耐磨焊条    EDRCrMoWV-A2-15

高合金药芯与药皮过渡合金相结合的铬钨钼钒堆焊焊条，直流反接，具有良好的工艺性、耐磨性红硬性和高温冲击韧性吗，特别是具有良好的冷焊抗裂性，适合大型工件大面积不预热表面堆焊。用于堆焊耐强烈冲击磨损、耐腐蚀和耐气蚀的场合，如高炉料钟、但齿辊、双齿辊破碎机、螺旋输送机叶片、抽风机叶片和高压阀门密封面等。

硬度：58～62(焊后空冷)

D322冲模耐磨堆焊焊条    EDRCrMoWV-A1-3

铬钼钨钒冷冲模堆焊焊条，交直流两用，电弧稳定，脱渣容易。用于堆焊各种冲模及切削刃具，也可用于修复要求耐磨性较高的机械零部件。

硬度：&ge;55(焊后空冷)

D327耐磨堆焊焊条           EDRCrMoWV-A1-15

铬钼钨钒冷冲模堆焊焊条，直流反接。用于堆焊各种冲模及切削刃具，也可用于修复要求耐磨性较高的机械零部件。

硬度：&ge;55(焊后空冷)

D327A冷模耐磨堆焊焊条    EDRCrMoWV-A215

铬钼钨钒冷冲模堆焊焊条，直流反接。用于堆焊各种冲模及切削刃具，也可用于修复要求耐磨性较高的机械零部件。

硬度：&ge;50焊后空冷)

D337耐磨堆焊焊条     EDRCrW-15

铬钨热锻模堆焊焊条，直流反接。用于铸钢或锻钢堆焊锻模，也可以用于受磨损锻模的堆焊和修复。

堆焊层硬度：&ge;48（焊后空冷）

D392堆焊焊条        EDRCrMnMo-03

D392为钛钙型堆焊焊条，交直流两用，堆焊层组织为马氏体和残余奥氏体;D397为低氢钠型铬锰钼热锻模堆焊焊条，直流反接具有耐金属间摩擦磨损及磨料磨损的性能。用于堆焊铸钢或锻钢作坯体的热锻模，也用于修复5CrMnMo、5CrNiSiW、5CrNiMo钢制旧锻模或堆焊高强度耐磨零部件。

堆焊层硬度：&ge;40（焊后空冷）

D397热锻模堆焊焊条    EDRCrMnMo-15

D392为钛钙型堆焊焊条，交直流两用，堆焊层组织为马氏体和残余奥氏体;D397为低氢钠型铬锰钼热锻模堆焊焊条，直流反接具有耐金属间摩擦磨损及磨料磨损的性能。用于堆焊铸钢或锻钢作坯体的热锻模，也用于修复5CrMnMo、5CrNiSiW、5CrNiMo钢制旧锻模或堆焊高强度耐磨零部件。

堆焊层硬度：&ge;40（焊后空冷）

D427高温耐磨堆焊焊条

高温耐磨堆焊焊条。用于高温条件下具有高硬度和耐磨损部件的堆焊，如轧钢、炼钢装料机吊牙及钢坯剪切用双金属热剪切刃的堆焊。

堆焊层硬度：&ge;40(焊后空冷)

耐磨焊条系列：   规格：3.2-4.0-5.0

D102低中锰钢堆焊焊条    EDPMn2-03

普通低中锰钢堆焊焊条，交直流两用，电弧稳定，脱渣容易。用于堆焊或修复低碳钢、中碳钢及低合金钢磨损件，如车轴、齿轮和搅拌机叶片等。

堆焊层硬度&ge;22度。

D106低合金锰钢堆焊焊条 EDPMn2-16

普通低中锰钢堆焊焊条，交直流两用，电弧稳定，脱渣容易。用于堆焊或修复低碳钢、中碳钢及低合金钢磨损件，如车轴、齿轮和搅拌机叶片等。

堆焊层硬度&ge;22度。

D107低合金锰钢堆焊耐磨焊条 EDPMn2-15

普通低中锰钢堆焊焊条，采用直流反接，电弧稳定，脱渣容易。用于堆焊或修复低碳钢、中碳钢及低合金钢磨损件，如车轴、齿轮和搅拌机叶片等。

堆焊层硬度&ge;22度。

D112铬钼钢堆焊焊条    EDPCrMo-AI-03

铬钼钢堆焊焊条，交直流两用，电弧稳定，脱渣容易。用于受磨损的低、中碳钢及低合金钢，特别用于矿山机械与农业机械的堆焊与修复。

堆焊层硬度&ge;22度。

D126 低合金锰钢堆焊焊条   EDPMn3-16   D127低合金锰钢堆焊焊条EDPMn3-15

普通低中锰钢堆焊焊条，交直流两用，（交流时空载电压大于70V）用于堆焊或修复低碳钢、中碳钢及低合金钢磨损件，如车轴、齿轮、搅拌机叶片和行走主动轮等。

堆焊层硬度&ge;28度。

D132 铬钼钢堆焊焊条    EDPCrMo-A2-03

铬钼钢堆焊焊条，交直流两用，电弧稳定，脱渣容易。用于受磨损的低、中碳钢及低合金钢，特别用于矿山机械与农业机械的堆焊与修复。

堆焊层硬度&ge;30度。

D146低中锰钢堆焊焊条    EDPMn4-16

普通低中锰钢堆焊焊条，交直流两用，电弧稳定。用于堆焊各种受磨损的碳钢件及碳钢道岔。

堆焊层硬度&ge;30度。

D156铬锰钢堆焊焊条

铬锰钢堆焊焊条，具有抗高冲击载荷和金属间摩擦磨损性能，交直流两用，（交流时空载电压大于70V），电弧稳定，焊接工艺性好，脱渣容易飞溅小，焊道成形美观。用于轧钢机零部件堆焊如槽轮轧机、铸钢大齿轮、拖拉机驱动轮、支重轮和链轮节等。

堆焊层硬度&ge;31度.

D167普通低中锰钢堆焊焊条   EDPMn6-15

普通低中锰钢堆焊焊条，采用直流反接。用于农业机械、建筑机械等磨损不件的堆焊，如大型推土机、动力铲的滚轮、汽车环链等。

堆焊层硬度&ge;50度。

D172铬钼钢堆焊焊条   EDPCrMo-A3-03

铬钼钢堆焊焊条，交直流两用，电弧稳定，脱渣容易。用于堆焊齿轮、挖掘斗、拖拉机刮板、深耕铧犁，矿山机械当磨损件

堆焊层硬度&ge;40。

D207堆焊耐磨电焊条   EDPCrMnSi-15

铬硅锰钢堆焊焊条，采用直流反接。用于堆焊推土机刀刃板、螺旋桨等磨损零件。

硬度：&ge;50

D212铬钼钢堆焊耐磨焊条       EDPCrMo-A4-03

铬锰钢堆焊焊条，交直流两用，电弧稳定脱渣容易。用于单层或多层堆焊各种磨损的零部件，如齿轮、挖斗、矿山机械等。

硬度：&ge;50

D217A堆焊焊条          EDPCrMo-A3-15

铬钼钢的堆焊焊条，直流反接。用于堆焊高强度耐磨零部件，如30CrMnSi和35CrMnSi冶金轧辊的堆焊与修复、矿石破碎机部件、矿山用4m电铲斗齿及其他的挖掘机斗齿等。硬度：&ge;40

D227铬钼矾钢堆焊焊条        EDPCrMoV-A2-15

铬钼矾钢堆焊焊条，采用直流反接，堆焊层为马氏体基本加一定数量的高硬度碳化物，抗磨料磨损性能较高，堆焊金属具有良好的抗裂性，但切削加工比较困难，必要时可以约860度等温退火软化。用于承受一定量冲击载荷的耐磨件表面堆焊，如挖进机盘形滚刀的受磨表面。

硬度：&ge;55

D237铬钼矾钢堆焊耐磨焊条   EDPCrMoV-A1-15

铬钼矾钢堆焊焊条，采用直流反接。用于堆焊受泥沙磨损和气蚀破坏的水利机械、挖掘斗、矿山机械零部件等。硬度：&ge;50

D246堆焊焊条    EDPCrSi-B

堆焊焊条，交直流两用用于堆焊常温及非腐蚀条件下，带有磨料磨损和冲击载荷条件下工作的零部件，如矿山、工程、农业、制砖、水泥、水利等机械的易磨损件。

硬度：&ge;60

D256高锰钢堆焊焊条    EDMn-A-16

高锰钢堆焊焊条，交直流两用（交流焊时空载电压不低于70V），堆焊时宜采用小电流，窄道焊、趁红热时立即锤击或水淬，以减小裂纹倾向，堆焊金属为奥氏体高锰钢，具有加工硬化、高韧性和耐磨的特点。用于各种破碎机、高锰钢轨、铲斗、推土机等易磨损部件的堆焊。

硬度：HB&ge;170

D266高锰钢堆焊焊条   EDMn-B-16

高锰钢堆焊焊条，交直流两用（交流焊时空载电压不低于70V），与D256的区别是焊缝金属中添加了钼，提高了耐磨性和抗裂性。堆焊时宜采用小电流，窄道焊、趁红热时立即锤击或水淬，以减小裂纹倾向，堆焊金属为奥氏体高锰钢，具有加工硬化、高韧性和耐磨的特点。用于各种破碎机、高锰钢轨、铲斗、推土机等易磨损部件的堆焊。

硬度：HB&ge;170

D276耐磨堆焊焊条      EDMn-B-16

高铬锰钢耐气蚀堆焊焊条，采用直流反接，D276可交直流两用（交流焊时空载电压不低于70V），焊缝能加工硬化、韧性好，耐气蚀，具有良好的抗裂性。用于堆焊水轮机受气蚀破坏的零部件，如水轮机的导水叶片等，也可用于要求耐磨性及高韧性的高锰钢的堆焊，如铁路道岔、螺旋输送机、推土机刀刃板、抓斗、破碎刃等。

硬度：&ge;20

D277高铬锰堆焊焊条        EDMn-B-15

高铬锰钢耐气蚀堆焊焊条，采用直流反接，D276可交直流两用（交流焊时空载电压不低于70V），焊缝能加工硬化、韧性好，耐气蚀，具有良好的抗裂性。用于堆焊水轮机受气蚀破坏的零部件，如水轮机的导水叶片等，也可用于要求耐磨性及高韧性的高锰钢的堆焊，如铁路道岔、螺旋输送机、推土机刀刃板、抓斗、破碎刃等。

硬度：&ge;20

D307堆焊焊条        EDD-D-15

高速刀具钢堆焊焊条，采用直流反接。可在中碳钢（如45、45Mn）制成的刀具毛坯上堆焊刃口以达到代用整体高速钢的目的，也可用于堆焊修复受磨损的刀具及其他工具。

硬度：&ge;55 （焊后经540℃三次回火）

D317铬钨钼钒堆焊焊条，   EDRCrMoWV-A3-15

铬钼钨钒堆焊焊条，直流反接。可用于冲模堆焊，也可用于一般切削工具的堆焊。

硬度：&ge;50(焊后空冷)

D307A堆焊耐磨焊条    EDRCrMoWV-A2-15

高合金药芯与药皮过渡合金相结合的铬钨钼钒堆焊焊条，直流反接，具有良好的工艺性、耐磨性红硬性和高温冲击韧性吗，特别是具有良好的冷焊抗裂性，适合大型工件大面积不预热表面堆焊。用于堆焊耐强烈冲击磨损、耐腐蚀和耐气蚀的场合，如高炉料钟、但齿辊、双齿辊破碎机、螺旋输送机叶片、抽风机叶片和高压阀门密封面等。

硬度：58～62(焊后空冷)

D322冲模耐磨堆焊焊条    EDRCrMoWV-A1-3

铬钼钨钒冷冲模堆焊焊条，交直流两用，电弧稳定，脱渣容易。用于堆焊各种冲模及切削刃具，也可用于修复要求耐磨性较高的机械零部件。

硬度：&ge;55(焊后空冷)

D327耐磨堆焊焊条           EDRCrMoWV-A1-15

铬钼钨钒冷冲模堆焊焊条，直流反接。用于堆焊各种冲模及切削刃具，也可用于修复要求耐磨性较高的机械零部件。

硬度：&ge;55(焊后空冷)

D327A冷模耐磨堆焊焊条    EDRCrMoWV-A215

铬钼钨钒冷冲模堆焊焊条，直流反接。用于堆焊各种冲模及切削刃具，也可用于修复要求耐磨性较高的机械零部件。

硬度：&ge;50焊后空冷)

D337耐磨堆焊焊条     EDRCrW-15

铬钨热锻模堆焊焊条，直流反接。用于铸钢或锻钢堆焊锻模，也可以用于受磨损锻模的堆焊和修复。

堆焊层硬度：&ge;48（焊后空冷）

D392堆焊焊条        EDRCrMnMo-03

D392为钛钙型堆焊焊条，交直流两用，堆焊层组织为马氏体和残余奥氏体;D397为低氢钠型铬锰钼热锻模堆焊焊条，直流反接具有耐金属间摩擦磨损及磨料磨损的性能。用于堆焊铸钢或锻钢作坯体的热锻模，也用于修复5CrMnMo、5CrNiSiW、5CrNiMo钢制旧锻模或堆焊高强度耐磨零部件。

堆焊层硬度：&ge;40（焊后空冷）

D397热锻模堆焊焊条    EDRCrMnMo-15

D392为钛钙型堆焊焊条，交直流两用，堆焊层组织为马氏体和残余奥氏体;D397为低氢钠型铬锰钼热锻模堆焊焊条，直流反接具有耐金属间摩擦磨损及磨料磨损的性能。用于堆焊铸钢或锻钢作坯体的热锻模，也用于修复5CrMnMo、5CrNiSiW、5CrNiMo钢制旧锻模或堆焊高强度耐磨零部件。

堆焊层硬度：&ge;40（焊后空冷）

D427高温耐磨堆焊焊条

高温耐磨堆焊焊条。用于高温条件下具有高硬度和耐磨损部件的堆焊，如轧钢、炼钢装料机吊牙及钢坯剪切用双金属热剪切刃的堆焊。

堆焊层硬度：&ge;40(焊后空冷)