## 无声破碎剂的使用方法

（1） 破碎剂不属于危险物品。
    因而在购买、运输、保管、使用中，不受任何限
（2） 施工过程安全。
    不存在炸药爆破时产生的震动、空气冲击波、飞石、噪音、有毒气体和粉尘的危害。
（3） 施工简单。
    破碎剂用水拌合后灌入炮孔即可，无须堵塞；不需专业工种。
（4） 需破则破，需留则留。
    按照要求，设计适当的参数，可达到有计划地分裂、切割岩石和混凝土的目的。
静态破碎法 ( 静态爆破技术 )，是近年来发展起来的一种破碎（或切割）岩石和混凝土的新方法，亦称静力迫裂和静力破碎技术。
1、作用原理
  将一种含有钼、镁、钙、钛等元素的无机盐粉末状静态破碎剂，用适量水调成流动状浆体，直接灌入钻孔中，经水化反应，使晶体变形，随时间的增长产生巨大膨胀压力（径向压应力和环向拉应力），缓慢地、静静地施加给孔壁，经过一段时间后达到最大值，将混凝土或岩石胀裂、破碎。
  因为一般被解体的岩石或混凝土均属脆性材料，脆性材料的抗压强度大，抗拉强度小，其抗拉强度远小于抗压强度。岩石的抗拉强度为 4 －10Mpa ，混凝土的抗拉强度约 1.5 － 3.0Mpa ，约相当于其抗压强度的 1/10 － 1/20 。而通常静态破碎剂的膨胀压力可达 30 － 50Mpa 。所以，合理的破碎设计（装药量、孔径、孔深和孔间距的确定）是能够使孔眼周围的介质受到充分破坏的。只要约束继续存在，破碎剂就有持续产生或残留一定程度的膨胀压力的性质，因而能继续增大或产生新的裂缝。
  经测定，在温度为 20 ℃、水与破碎剂之比为0.3：1 时，其体积将自由膨胀四倍

2、适用范围
（1）混凝土和砖石结构物的破碎拆除；
（2）各种岩石的破碎或切割。
    或作二次破碎。但不适用于多孔体和高耸结构。
3、优点：（安全、方便）
（1） 破碎剂不属于危险物品。
    因而在购买、运输、保管、使用中，不受任何限制。
（2） 施工过程安全。
    不存在炸药爆破时产生的震动、空气冲击波、飞石、噪音、有毒气体和粉尘的危害。
（3） 施工简单。
    破碎剂用水拌合后灌入炮孔即可，无须堵塞；不需专业工种。
（4） 需破则破，需留则留。
    按照要求，设计适当的参数，可达到有计划地分裂、切割岩石和混凝土的目的。
  但是，静态破碎剂使用范围有一定的局限性。与炸药相比，能量不如炸药大，钻孔多，破碎效果受气温及施工人员经验影响较大。在不允许使用爆破方法的环境中，才显露出它的优越性。
4、静态破碎剂的历史
  1968年日本大成建设技术研究所的田中秀男，以《混凝土结构物的破碎工法》为题申请专利，其成果的主要内容是：将 CaO 或 MgO 与水拌合后充填到炮孔中，利用浆体水化反应导致体积膨胀产生压力，使建筑物破坏。这是最早出现的静态破碎剂。以后日本的小野、住友等株式会社也作了大量的试验研究并获得成功。目前，日本市场上公开出售的静态破碎剂量最少有五种，其适用的温度在－5℃到35℃之间。
  国内80年代初以来，也先后研制成功。但由于市场、原材料、技术、体制等原因，静态破碎剂这种产品没有得到进一步的开发。近两年来，随着炸药使用的限制及环保的要求，静态破碎剂越来越受到人们的青睐。
5、膨胀压力与温度的关系
  破碎剂水化反应的速度与温度有密切的关系。以前我厂没有实行“订单式”生产以前，春秋型静态破碎剂适用温度在 10 ℃ ---25 ℃之间，即使在这一范围内，若分别在温度 13 ℃和 20 ℃使用时，在同一时间产生的膨胀压力也相差一倍。以致一天之中的旱、中、晚灌浆对破碎效果都有很大影响。
   我厂为方便施工和提高破碎效果，实行“订单式”生产，即根据各地不同的施工环境温度和被破碎材质硬度，生产出适合各地客户的产品。
6、裂缝分布与孔位的关系
  静态破碎剂引起的裂缝类型与炮孔的布置情况密切相关，