廊坊纳科新材料技术有限公司

4A分子筛

化学式：Na2O·Al2O3·2SiO2·9/2H2O 
硅铝比：SiO/Al2O3≈2
有效孔径：约4A

4A分子筛主要吸附水，甲醇、乙醇、硫化氢、二氧化硫、二氧化碳、乙烯、丙烯，不吸附直径大于4A的任何分子（包括丙烷），对水的选择吸附性能高于任何其他分子。是工业上用量最大的分子筛品种之一。

应用：主要用于天燃气以及各种化工气体和液体、冷冻剂、药品、电子材料及易变物质的干燥，氩气纯化，甲烷、乙烷、丙烷的分离。

技术指标：

| 指标 | 单位 | 球状 |  | 条状 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直径 | 目 | 8×12 | 4×8 | 1/16″ | 1/8″ |
| 静态水吸附 | ≥%wt | 20.5 | 21 | 20.5 | 20.5 |
| 粒度 | ≥mg/g | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 堆积密度 | ≥g/ml | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 0.60 |
| 抗压强度 | ≥N | 50 | 80 | 30 | 70 |
| 磨耗率 | ≤%wt | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
| 残余含水量 | ≤%wt | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |

再生：
1、脱除水份：视再生气的压力、温度、含水量而定。一般情况下，200～350℃干燥气体在0.3～0.5kg/cm2压力下，通过分子筛床层3～4小时，使出口温度到110～180℃，冷却。
2、脱有机物：用水蒸汽代替有机物，然后脱除水份。

储存：
室温，相对湿度水大于90%；不宜直接暴露于空气中；避免水、酸、碱。

包装：纸板桶或纸箱。具体依客户要求。

注意：避免分子筛直接暴露于空气当中。

公司地址：河北省大城县东汪工业园       电话：+86- 0316-7701339