深圳市尚好佳胶黏剂有限公司

地址：深圳市光明新区公明街道办上村元山东十六巷六号

电话：0755-29728457                  传真：0755-29728482

SP-7硅胶处理剂

硅胶/TPU具有离特性，较难与双面胶等压胶类物质粘接.我公司生产的快干型SP-7硅胶表面处理剂解决了这一问题,使得双面胶等与TPU/硅胶制品牢固地粘接在一起. 强度可达到撕破硅胶也不脱胶。

- 性能

外     观：  透明粘稠液体

主要成分： 有机硅聚合物     交联剂      溶  剂

二 . 应用范围

本产品广泛用于硅橡胶脚垫、饰品、汽车内饰、航天内饰、家电电子器材、TPU，硅胶饰品等背双面胶.

三.  使用方法

1.清理干净TPU/硅胶制品表面的油污、水、杂质等.

2.将SP-7涂覆于硅胶制品需要粘接的表面,（如有须要请涂二遍）,在室温条件下放置干燥数分钟（一般为3-5分钟）.

3.将双面胶等压敏胶纸粘接于已涂过处理剂SP-7的硅胶制品上,适当用力压合接触面.注：刷好处理剂的制品必须当天背完双面胶。

4．实用于5-8小时后强度达到70-80%.24小时后强度达到100%.如果硅胶度数在30度或30度以下，则固化时间要长些，

四、 贮存方法

贮存场所严禁明火，远离热源，防止静电、阳光直射（爆晒）及猛烈撞击；远离火源、酸性、碱性物质及易燃性物料。应有良好的通风，室温宜在25oC以下存贮；室温直高于25oC以上会大大缩短储存时间。勿让孩童触及！

五、储存时间:   未开启容器(≥25℃)时贮存期为6个月

六、包装：3-15-20KG