OEM加工定制各品牌各型号挖斗铲斗 10余年出口经验 ISO认证高端品质

山东铭德机械有限公司是一家专业制造各类型各型号挖掘机挖斗，格栅斗，装载机铲斗，挖掘机松土器，工程机械前端产品，结构件，专业生产卡特（CAT）、小松（KOMATSU）、现代(HYUNDAI)、日立(HITACHI)、大宇(DAEWOO)、神钢(KOBELCO)、沃尔沃(VOLVO)、柳工(LIUGONG)、龙工、徐工(XCMG)、住友(SUMITOMO)、三一重工(SANY)、斗山(DH)、凯斯，久保田，武林、厦工、临工、山特、山重建机、中联、等等各种品牌、各种型号、各种容量的挖掘机挖斗，栅格斗，装载机铲斗，各种松土器，质量可靠，价格低廉，诚信经营。欢迎来电或旺旺联系洽谈，更希望意向客户能莅临本厂考察交流。

我们根据不同客户的需要和不同的工况，设计生产各品牌、各类型的铲斗。铲斗规格从从0.1m3到12m3不等，无论你需要什么品牌的铲斗、用在什么工况下，可与我们联系。

挖斗按斗型及材质分为日立普通挖斗、沃尔沃仿原装挖斗、小松加强挖斗、卡特岩石挖斗。挖斗选用的材料为国产优质高强度结构钢16Mn(W345B)，另外加强型挖斗、岩石型挖斗的齿座板和侧刃板材料按客户要求还可以选用国产优质耐磨钢NM360或瑞典进口的超高强度耐磨钢HARDOX。

挖掘机挖斗按功能还分为水沟斗、栅格斗、清洁斗、倾斜斗等。水沟斗适用于各种形状壕沟的开挖，壕沟开挖一次成形，一般无需修整，作业效率高。栅格斗适用于分离较松散物料的挖掘或打捞，挖掘与分离一次完成，广泛用于市政、农业、林业、水利、土石方工程。清洁斗及倾斜斗适用于斜坡等平面的修整及河道、水沟的大容量清淤、清洁工作，其中倾斜斗能通过左右两支油缸来改变清洁斗的倾斜角度，以满足实际工况下的需要，大大提高工作效率。

铲斗（挖斗）按材质和斗型分类

| 类型 | 材料 | 配置与性能 | 适用环境 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通挖斗 （标准挖斗） | W345B | 标准通用斗型，标准板厚，底部单层加固板，国产优质斗齿座。 | 一般黏土、松土的挖掘和沙、土、砾石的装载等较轻作业环境，专为用于挖掘冲击力小的中等研磨性物料的工作环境而设计。 |
| 仿原装挖斗 | W345B | 仿原装斗型，标准板厚，底部单层加固板，国产优质斗齿座。 | 一般黏土、松土的挖掘和沙、土、砾石的装载等较轻作业环境，专为用于挖掘冲击力小的中等研磨性物料的工作环境而设计。 |
| 加强型挖斗 | W345B或 W345B+NM360 | 板材加厚，底部双层加固板，斗两侧焊接加固板，侧刃板上安装防护板，选用加强型斗齿座。 | 挖掘混有碎石的硬土或碎石、砾石的装载等一般重载作业环境。 |
| 岩石型挖斗 | W345B或 W345B+Hardox | 板材加厚，底部双层加固板，斗两侧焊接加固板及履带板加固，并在侧刃板上安装防护板，选用岩石型专用斗齿座。因而具有较强耐磨、抗弯能力。 | 碎石、砾石、次坚石、风化石及爆破后的矿石的装载等重载作业环境。 |

铲斗（挖斗）材料的化学成分及机械性能比较

| 材料 | 代号 | 主要化学成分 |  |  |  |  | 布氏硬度 （HB） | 伸长率δ （%） | 拉伸强度σ b(N/mm2) | 屈服强度σ s(N/mm2) 单位MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Si | Mn | P | S |  |  |  |  |
| 锰板 | W345B | 0.18 | 0.55 | 1.4 | 0.030 | 0.03 | 163~187 | 21 | 470~660 | 345 |
| 国产耐磨板 | NM360 | 0.20 | 0.3 | 1.3 | 0.020 | 0.006 | 360 | 16 | 1200 | 1020 |
| 高强度耐磨板 | HARDOX500 | 0.20 | 0.7 | 1.7 | 0.025 | 0.010 | 470~500 | 8 | 1550 | 1300 |

（屈服强度：是挖斗抵抗变形的所能承受的最大压力。）