PVC地板材料的优势

（1）能够用最少的初期投资费用创造出最佳的体育活动空间。

（2）在国际比赛中，PVC运动地板是羽毛球、乒乓球、排球、手球指定使用的地板材料。

（3）与硬质地面相比、具有良好的安全性、减震性和反弹力，自身的运动性也得到充分的发挥。

（4）耐用、美观，并有多种颜色和款式可供选择。

联系人：刘国军
联系电话：13717735955

网址：www.penghuipvc.com

塑胶包含PVC但不一定是PVC。

PVC是以PVC为主要材料的地板。

PVC塑胶地板是最近几年刚刚新起的产品，严格来说PVC地板不是塑胶地板，但是因为内行的人不多，很多人把PVC地板也叫做塑胶地板，叫多了PVC地板也就被说成是塑胶地板.

PVC运动地板是采用聚氯乙烯材料专门为运动场地开发的一种地板，具体来说就是以聚氯乙烯及其共聚树脂为主要原料，加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料，在片状连续基材上，经涂敷工艺或经压延、挤出或挤压工艺生产而成。一般是由多层结构叠压而成，一般有耐磨层(含UV处理)、玻璃纤维层、弹性发泡层、基层等。近几年PVC塑胶运动地板应用非常广泛，奥运会等各项国际性比赛都是用PVC塑胶运动地板，可见这种地板的市场前景非常广阔。（PVC运动地板由多层材料压合而成，其耐磨层由高浓度聚氯乙烯加上聚亚安酯组成，采用表面防滑压花处理，中层的聚氯乙烯中添加加强纤维来保障尺寸的稳定性。）

由于复合PVC弹性地板的悬浮结构设计步行时与实木地板和强化地板相比可以减少人体负荷近40%的效果，可以缓冲其冲击脚部舒适无比。

抗冲击实验：4Kg的实验铁球20cm高度自由坠落所产生的冲击加速度，产生的实验结果强化地板329g，实木地板317g，PVC弹性地板210g。

脚感实验：对体重60Kg的测试者进行测试，在强化地板上行走膝关节承载72Kgf的压力，在实木地板上62Kgf，在PVC弹性地板上40Kgf，明显比强化地板近减少40%（步行一次可减少32Kgf负荷），一天累计负荷减少48000Kgf（一天步行1500步计算）。

其防滑性能比其他地板优越。

防滑实验：在防滑检测仪器上，模拟人在光脚、穿袜、拖鞋在情况下，重量80Kg，在干燥和潮湿的状态下摩擦偏差15度的坡度上进行地板防滑性能检测所得到的摩擦系数。

拖鞋情况下强化地板防滑系数0.59(干燥)/0.53(潮湿)，瓷砖0.58/0.35，PVC地板0.67/0.59，高出瓷砖68%。

光脚情况下强化地板0.78/0.55，瓷砖0.84/0.36，PVC地板0.83/0.57,高出瓷砖58%。

袜子情况下强化地板0.2，瓷砖0.17，PVC地板0.37，高出117%。

环保性编辑

PVC弹性地板是对人和环境无害的环保性地板，表面UV处理

甲醛释放实验：释放量（mg/L） 对人体的影响

0.5-1.5 人体神经系统影响

1.5-2.0 眼部发痒、失眠等

2.0-30 气管及肺部的影响

30-100 肺气肿、肺炎、其他炎症

100以上 死亡

稳定性编辑

PVC地板基层添加了玻璃纤维层，经过特殊处理工艺使其粘合，产品的尺寸稳定性极佳，适合用于热胀冷缩的地面，即使使用在地板湿气较大的地面，也不会变形，能够长期维持原状。

消音性编辑

PVC地板具有良好的隔音性、降低噪音效果，营造安详的室内环境，减少和缓解室内物体自然坠落给地板冲击所产生的噪音。

冲击噪音试验：方法采用从轻量冲击产生的噪音，收音室所测试到的噪音数据，即地面因冲击产生的噪音测定（注意：不同温度测试结果会有差异）。

测试结果：强化地板64dB，瓷砖74dB，弹性PVC地板57dB，降低17dB。

热传导性编辑

弹性PVC地板热传导性优秀，适合用于地热采暖的地面，弹性PVC地板以其保温性能优越，能够营造舒适的室内环境。

热传导性能测试：测试样品放置在试验仪器上加热，根据时间的变化测定数据，所收集的红外线照片进行比较。

实验结果：强化地板3分钟内没有变化；

瓷砖2分钟内达到46-47度，3分钟达到49-53度，但散热不均匀；

弹性PVC地板2分钟达到48-50度，3分钟达到50-52度，而且散热均匀。

耐磨性编辑

弹性PVC地板有特殊的耐磨处理层，使用寿命长。高强度的耐磨性保障地板使用寿命。

耐磨检测：将试验样品放置在耐磨试验仪器上，进行实验检测地板的耐磨性能。

试验结果：强化地板一般在1500-2000转，实木地板1500-2500转，PVC地板5000-600000转（根据产品耐磨层的薄厚不同）。