防火EVA泡棉材料 ：

本厂生产的防火EVA泡棉组成原料：PE料，EVA料，架桥剂，色母，发泡剂，氧化锌，付EVA，PE，ST，AC，PCP，ZWO，阻燃剂

密度 ：通常为35P-38P，45P-48P，特殊密度有55P-60P，75P-80P误差范围：±3P。一般用测度仪去测试。

厚度：0.3-40mm，误差范围±0.1mm

规格：卷材（0.3-5mm）x（38"、40"、46"）x(50-300y) 片材（5-40mm）x（38"x80"）颜色：通常黑、白两色，亦有红、黄、绿、青、紫等颜色(其它颜色可订做）。

性能 ：

a.耐温：通常耐温程度为35℃-40℃，特殊可达60℃-80℃,可保温。

b.防震：有防震，防滑，固定，装饰等作用

C.阻燃程度94UL V1（本厂生产的防火EVA泡棉已通过SGS认证，出口检测已通过。）

d.PH值为中性，无毒。

e.装饰。表面可印刷。

f.密封性。

适用范围：电子、电器、鞋材、手袋、家居装饰等。

加工成型：按客户要求做任一形状，主要用于电子产品辅助料，可做成支架，作为产品内包装。