PP板材简介：
PP(聚炳稀)板材采用先进设备和技术再加上全新料生产，确保质量的稳定。板材表面得到优越的光滑性和平坦性，使板材达到光滑平坦不变形的效果。红升环保生产的PP板材在生产中不添加任何回收料和填充料，更使板材符合国际环保要求，无毒，无味，对人体和环境减至最少的伤害。

PP板材特点：

密度小，易焊接和加工，具有优越的耐化性，耐热性及耐冲击性、无毒、无味是目前最符合环保要求之工程塑料之一。主要颜色有白色，微机色，其它颜色也可按客户要求定做。


PP板材应用范围：

广泛应用于化工、机械、电器及电子工业等结构材料及耐酸碱设备，环保设备，废水、废气排放设备用，洗涤塔，无尘室，半导体厂,半导体无尘室，废水废气排放，酸碱溶液桶槽，吸收塔，风管，PCB电镀设备，五金电镀设备，塑胶电镀设备，电解槽，过滤设备,耐酸碱配件加工等等。及其相关工业之设备，也是制造塑料水箱的首选材料，其中PP厚板材广泛用于冲压板，冲床垫板建筑模板和防火板模板等。

PP板规格：

厚度： 3mm~100mm 
规格：1220x2440mm 1500x3000mm 特殊规格可订制　任意长度.

PP薄板(3mm-30mm) PP厚板(35mm-100mm)

PP板颜色一般常用的为本色(奶白色)、米灰色（米黄）、绿色、蓝色、瓷白色、乳白色、半透明，还可以订做其它颜色 。
聚丙烯PP板材性能：

| 指标名称 | 单位 | 指标值 |
| --- | --- | --- |
| 密度 | g/cm3 | 0.92-0.95 |
| 拉伸强度（纵向） | Mpa | ≥25.0 |
|  |  | ≥40 |
| 冲击强度（纵向） （横向） | KJ/㎡ | ≥7 ≥4 |
| 软化温度 | ℃ | ≥140 |

聚丙烯PP板材规格：

| 厚度mm | 厚度偏差 | 宽度mm | 宽度偏差mm | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ＋／－0.2 | 1000－1800 | 2－4 | 随客户要求调整 |
| 6 | ＋／－0.2 | 1000－1800 | 2－4 |  |
| 8 | ＋／－0.2 | 1000－1800 | 2－4 |  |
| 10 | ＋／－0.2 | 1000－1800 | 2－4 |  |
| 12 | ＋／－0.3 | 1000－1800 | 2－4 |  |
| 14 | ＋／－0.3 | 1000－1800 | 2－4 |  |
| 15 | ＋／－0.4 | 1000－1800 | 2－4 |  |
| 16 | ＋／－0.4 | 1000－1800 | 2－4 |  |
| 18 | ＋／－0.4 | 1000－1800 | 2－4 |  |
| 20 | ＋／－0.6 | 1000－1800 | 2－5 |  |
| 25 | ＋／－1.0 | 1000－1800 | 2－5 |  |
| 30 | ＋／－1.0 | 1000－1800 | 2－5 |  |
| 35 | ＋／－2.0 | 1000－1800 | 2－5 |  |
| 40 | ＋／－2.0 | 1000－1800 | 2－5 |  |
| 50 | ＋／－3.0 | 1000－1150 | 2－5 |  |