- 理光碳带官网解析理光碳带型号

理光碳带特点：
*优秀耐磨擦、耐腐蚀性能，具有广泛的应用领域。
*高度分辨率适合打印标准及旋转条型码。
*能满足不同被打印材质的需求。
*高敏感度确保优异的打印效果。
*防静电背涂层，有效保护打印头。

理光碳带型号：

| 混合基碳带 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品 | 颜色 | 碳带等级 | 耐脏及耐热性 | 特性 | 应用 |
| B110A | 黑 | 蜡与树脂混合基 | 50℃（122F） | 高适应性，在50C下可承受用粗糙箱纸刮擦 | 通用性、特别要求条码可读性,耐高温及运输过程中晃动，适合发货，分销管理 |
| B210A | 蓝 | 蜡与树脂混合基 | 50℃（122F） | B110A的彩色类型，高适应性,在50℃下可承受用粗糙箱纸刮擦 | 库管识别,打印公司标识 |
| B310A | 红 | 蜡与树脂混合基 | 40℃（104F） | B110A的彩色类型，高适应性 | 在全黑的标签上有杰出打印效果、1软盘序列号 |
| B410A | 棕 | 蜡与树脂混合基 | 35℃（95F） | 高适应性，适用于光滑度100秒粗壁纸上 | 对于条码可读性有特别要求的通用,用于名片、明信片、票证和大多数粗糙纸 |
| B610A | 绿 |  |  |  |  |
| B010A | 白 |  |  |  |  |
| B120A | 黑 |  |  |  |  |
| B120E | 黑 | 蜡与树脂混合基 | 30℃（98F） | 高适应性，适应低光滑度纸 | 对于条码可读性有特别要求的一般用途,适应低光滑度纸，如票据 |
| B130EV | 黑 | 蜡与树脂混合基 | 40℃（95F） | 高适应性，高速打印（10''''12''''/秒） | 压式，适于高速打印能满足大量打印的需要 |
| B130ED | 黑 | 蜡与树脂混合基 |  | 适用于PE、PP、PET、尼龙，超高速打印（20-24"/s），高分辨率 | 食品的通用包装，食品日期打印，如面包、干酪，高速打印，大量打印，在透明包装上也可打印清晰的图像 |

| 树脂基碳带 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品 | 颜色 | 碳带 等级 | 耐脏及 耐热性 | 特性 | 应用 |
| B010C | 黑 | 树脂基 | 100℃（212F） | 可承受100℃下粗糙纸的摩擦，抗溶剂性强（乙醇、煤油、机油） | 用于打印在黑色印刷品上 （如铭棒、签字板、卡片） |
| B110C | 黑 | 树脂基 | 100℃（213F） | 耐污染、耐热、耐溶剂，可承受100度下粗糙纸的摩擦、抗溶剂性强：乙醇、煤油、机油 | 指示、铭牌、含量标牌、鼓桶标签、塑料卡 |
| B110CB | 黑 | 树脂基 | 100℃（212F） | 可承受100℃下粗糙纸的摩擦，抗溶剂性强（乙醇、煤油、机油），颜色特黑，有杰出打印效果 | 在铜版纸上也能打印出杰出效果，广泛用于各种膜类、铭牌打印 |
| B110CR | 黑 | 树脂基 | 100℃（212F） | 可承受100℃下粗糙纸的摩擦，耐刮性特强，打印精细度高，抗溶剂性强（乙醇、煤油、机油） | 耐刮性要求特高的场所，用于各种电器铭牌打印，适用于精细条码和文字打印 |
| B110CX | 黑 | 树脂基 | 100℃（212F） | 可承受100℃下粗糙纸的摩擦，抗溶剂性强（乙醇、煤油、机油） | 用于铭板，汽车制造过程控制 |
| B120EC | 黑 | 树脂基 | 100℃（212F） | 可承受100℃下粗糙纸的摩擦，抗溶剂性强（乙醇、煤油、机油） | 用于铭板，汽车制造过程控制，用于硬物上，如卡片、录相带租赁 |
| B120HS | 黑 | 树脂基 |  | 用于聚酯类膜，如PP、PE，高分辨率，耐磨擦 | 适用于为食品包装的PE、PP材料，在透明包装上也可打印清晰的图像，在运输和食品加工时，不会把图像弄坏 |
| D110A | 黑 | 树脂基 |  | 用于尼龙，高耐热性，防溶剂（汽油、煤油、机油），洗涤标、大量洗涤管理、各种布织品标签(如:安全带、拖布、垫子)指示标签. | 适于经常在沸点下的耐热尼龙包装，耐热可应用于如血液分析中的200℃的蒸气处理，洗涤标、大量洗涤管理、各种布织品标签(如:安全带、拖布、垫子)指示标签. |
| D110C | 黑 | 树脂基 | 100℃（212F） | 打印在纺织品上(尼龙、聚酯、醋酸脂)耐清洗 水洗:80℃ 20分钟 干洗:40℃ 30分钟耐熨烫(150℃) | 适用材料：洗涤标、大量洗涤管理、各种布织品标签(如:安全带、拖布、垫子)指示标签.。 耐高温及运输过程中晃动，适合发货，分销管理。物品管理，挂牌，票据应用 挂牌：价签、品牌挂牌 |
| D210A | 深蓝 | 树脂基 |  | 打印在纺织品上 洗涤及分选用标识 水洗:80℃ 20分钟 干洗:40℃ 30分钟 耐熨烫(150℃)， 洗涤标、大量洗涤管理、各种布织品标签(如:安全带、拖布、垫子)指示标签. | 洗涤及分选用标识 为内衣用的深蓝色打印洗涤标 洗涤及分选用标识 打印在洗涤标上的公司标识 洗涤标、大量洗涤管理、各种布织品标签(如:安全带、拖布、垫子)指示标签. |
| D310A | 红 | 树脂基 |  | 打印在纺织品上(尼龙、聚酯、醋酸脂) 耐清洗 洗涤标、大量洗涤管理、各种布织品标签(如:安全带、拖布、垫子)指示标签. | 洗涤及分选用标识 打印在洗涤标上的公司标识 洗涤标上禁止标别 洗涤标、大量洗涤管理、各种布织品标签(如:安全带、拖布、垫子)指示标签. |