河南泽雨环保

活性氧化铝(除氟专用)

空压机载体干燥剂

- 外观

活性氧化铝外观：活性氧化铝为白色球状多孔性颗粒，粒度均匀，表面光滑，机械强度大，吸湿性强，吸水后不胀不裂保持原状，无毒、无臭、不溶于水、乙醇，对氟有很强的吸附性，主要用于高氟地区饮用水的除氟。

作用：活性氧化铝对气体、水蒸气和某些液体的水分有选择吸附本领。吸附饱和后可在约175-315℃加热除去水而复活。吸附和复活可进行多次。除用作干燥剂外，还可从污染的氧、氢、二氧化碳、天然气等中吸附润滑油的蒸气。并可用作催化剂和催化剂载体和色层分析载体。

活性氧化铝属于化学品氧化铝范畴，主要用于吸附剂、净水剂、催化剂及催化剂载体，根据不同的用途，其原料和制备方法不同。

用    途：用于饮用水及工业用装置的除氟、脱砷处理。空压机干燥剂

物化性质：本品为白色，球状多孔性物质，无毒、无臭、不粉化、不溶于水、乙醇。

分子式：  AL203、NH20（0＜n≤0.8

分子量：    102（分子量≤117）  含量≥95%以上。

活性氧化铝技术指标

| 指标 | 外观 | 堆比重 | 比表面积 | 孔容积 | 抗压强度 | 磨耗率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | mm | g/cm3 | m2/g | cm3/g | N/个球 | （w/w,%） |
| AA-102-1 | ∮2-3 | ≥0.7 | ≥300 | ≥0.38 | ≥80 | ≤0.60 |
| AA-102-2 | ∮1.2-2.0 | ≥0.7 | ≥300 | ≥0.38 | ≥20 | ≤0.60 |
| AA-102-3 | ∮1.6-2.4 | ≥0.7 | ≥300 | ≥0.38 | ≥35 | ≤0.60 |

厂址：河南省巩义市北山口镇耐材园区创业路1号

电话：0371-85022986

手机：15037199365李经理(销售部经理)

邮箱：Liyanju212@sina.com

传真：0371-85022986

邮编：451200