钢包渣改质剂

钢包渣改质剂在转炉出钢过程中加入，用于转炉出钢后钢包渣的改质，使渣中的氧化铁含量从25%降到10%左右。单耗为2～4kg/t，钢水中的氧降到30PPm，钢中氧化物夹杂降到0.5级左右，同时为钢水在RH深脱硫创造条件。

钢包渣改质剂：

1、控制炉渣成分，提高炉渣光学碱度，降低炉渣和钢水的氧化性；

2、钢包渣改质过程中平均脱硫率23.2%；

3、提高合金收得率明显，钢水纯净度得到较大改善；

4、缩短精炼时间。