## 铜材环保化学抛光剂MS0308

概述：本产品由我公司经与国内知名高等院校长期研发的专利产品，针对目前全世界对于铜材钝化一直耐盐雾不长的不足点，突破目前市场的传统配方，大胆采用从未有过的合成新材料、新工艺。目前在铜材钝化方面已达到世界领先水平。具有铬酸、及苯柄系传统钝化无可比拟的效果。针对铜材化学抛光、电解抛光、机械抛光等表面处理后，立即进行钝化处理，将活泼金属表层转换为惰性的金属表层，可有效防止铜材表面氧化，保持抛光后的本色。

适合的材料:适合所有铜及铜合金材料。

关键词指南：铜材化学抛光剂，铜材抛光剂、铜材环保抛光剂、双氧水化学抛剂、铜材无铬抛光剂、及地域名+化学抛光剂（如东莞铜材化学抛光剂）

- 产品简介：
   本品是我司基于取新双氧水而开发的一款新型环保型光亮剂。外观无色透明、无毒无味。配合双氧水使用适合所有纯铜及黄铜合金的化学抛光。由于本光亮剂含特殊稳定剂，工作液的稳定性优于同类产品数倍。

二、本品特点：

耐温80度不分解

抛光一步完成，不需退膜、工序简单

使用方法：

将抛光液预热到40~45度，抛光容器选择塑料或不锈钢容器，再将清洁后的铜件放入到抛光液中，一般黄铜处理1~3min，紫铜处理2-4min待表面形成棕色的氧化膜后取出，用水简单漂洗再将铜件放入到含硫酸5-8%的硫酸溶液中浸泡数秒退膜，取后取出工件洗净即可进行后续工艺。本工艺用于黄铜抛光时可不需退膜。

凯盟牌铜材钝化液的强大优势：:

1、专利配方、专利产品、市场传统产品无法比拟。

2、 操作简间，无需复杂设备，常温即可使用。

3、 高效：钝化所需时间短，效率高。

4、抗氧气化性极高、盐雾测试效果明显优于铬酸钝化。

5、安全环保、无含有害物质、无气味、水性产品。

七、凯盟为您解决的问题：一、不需要专业设备、不需要专业的人员、简单浸泡即可完成

二、没有复杂的工艺要求

三、可以重复使用，成本低

四、环保、操作安全，绝无任何气味

八、凯盟的售后服务：我们会派送技术人员上门指导操作

九、凯盟全国各分部： 苏州   台州  重庆  东莞  中山  佛山  宁波   慈溪

搜索凯盟化工章光伦查看更多精彩内容及解决方案！