微纳米表面保护剂KM419产品说明及生产工艺流程

一、适用对象:

A.适合于装饰抛光件的表面抗指印处理。B.适合于家具、厨卫等行业五金配件的防护。

作用: 在工件表面形成光亮透明保护膜，有效防止工件生锈、抗痕指印。

适合的材料:适合所有金属材质。

二、优点:

1、优良的抗湿热性和抗重叠性，挥发生强。挥发后形成一种透明、致密性好、附着力强、防锈性好的薄层，保持加工后的本来效果、有效抵抗锈蚀。

2 、本产品采用纳米技术精制而成，有效保护时间长。

3  、形成的膜不会起皮和龟裂，具有良好的水置换能力。能有效抵抗大空中氧气、水等化学侵蚀。

4、本品为水溶性产品，无毒、防燃防爆，安全环保。

5、针对仿金镀层，铜及铜合金表面具有防变色作用。

三、使用寿命:

1升原液可处理表面积3~4平方米范围，能有效保护5年。

四.使用方法:

1、保护之前必须将金属清洗干净,表面不得有脏污和水份.涂油作业时必须戴胶质防护手套,以防止手污影响防锈效果.

2、本品配比使用（与酒精1：1配兑）在常温下采用喷涂（口径小于0.8MM）、浸泡、涂刷的方式来使用。必须保证金属表面均匀的覆有保护膜。烘干(80~100度,15~30分钟)或自然晾干(干燥通风,无灰条件下4小时)

五、处理后的效果:

保持抛光后的原镜面效果,有效抗生锈和痕、印等.

品质承诺：先期免费提供互换性试样（可提供给客户试，或客户提供给我们试），充分了解、解决品质要求后再谈具体合作，让您没有任何风险！搜索凯盟化工章光伦查看更多精彩内容及解决方案！