产品展示

|  |  | 里氏硬度计. 规格型号：; HM-6580. 产品应用：; 应用于已安装的机械或永久性组装部件，模具型腔，重型工件，压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析，试验空间很狭小的工件，轴承及其它零件，要求对测试结果有正规的原始记录，金属材料仓库的材料区分，大型工件多处测量部位的快速检验。. |
| --- | --- | --- |

产品概况

* 体积小，便于狭小空间使用。

* 可通过键盘选择测试材料及测试方向。

* 可实现六种硬度（HL、HRC、HRB、HB、HV、HS）间的相互转换。

* 可反复显示各次测试结果，并可删除粗大误差。

* 可存储 50 组测量值及测试状态，包括材料、测试方向、硬度等信息。

* 允许用户校准，使测量更加准确。

* 带有 RS232 接口，方便于计算机通讯。

* 手动和自动关机功能。

* 低电池电压指示。

* 采用“USB 数据线输出”和"RS-232数据线输出"与 PC 进行通讯

外壳材料	   铝合金

显示器	   LCD

被测材料	   9 种，钢和铸钢、冶金工具钢、锻钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、纯铜、 铜锌合金（黄铜）、铜锡合金（青铜）

测量范围	   （170-960）HLD、（20-68）HRC、（19-651）HB、（80-967）HV、（30-100）HS、 （13-100）HRB

示值误差	   ±8HLD（HLD=800)

重复性	   ±6HLD（HLD=800)

硬度制	   里氏（HL）、 布氏（HB）、 洛氏C（HRC）、 洛氏B(HRB)、  维氏（HV）、          肖氏（HS）

测量方向	   360度测量

冲击装置	   D 型,自重 75 g

测量工件的曲率半径	   Rmin=50mm（用异型支撑环Rmin=10mm）

测量工件的最小重量	   稳定支撑2kg（0.1kg需耦合）

测量工件最小厚度	   3mm

测量工件硬化层最小厚度	   0.8mm

工作条件	   温度: 0 ~ 40 ℃ 湿度: ≤ 90 %

电源	   2 节 5 号电池

尺寸	   130x76x32 mm

重量	   340 g (不包括电池)

标准配件:

1. 主机 .....................1 台

2. 标准硬度块 ...........1 块

3. 测量传感器............1 个

4. 便携盒 ..................1 个

5. 说明书 ..................1 份

6. 小支撑环 .............. 1 个

7. 清洁刷 ..................1 个

可选配件：

1. 冲击体

2. 支撑环套装

3. RS232 或 USB 联机线及软件