全介质自承式（ADSS）光缆技术规格书

- 光缆规格型号：ADSS-24B1-PE-100

- 光缆结构特点：

- 1.光缆设计为松套束管层绞式结构，中心加强元件为非金属玻璃增强纤维（FRP）

- 2.松套管材料为聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT），置入具有合适余长的光纤并填充阻水纤膏。

- 3.芳纶纱作为抗张强度元件，根据ADSS的强度要求设计芳纶纱数量，并通过调节扭距平衡的芳纶缠绕，使ADSS具有极高的抗拉强度和应力应变特性。

- 4.内护套采用黑色聚乙烯（MDPE），外护套分为高密度聚乙烯（PE）和耐电痕聚乙烯（AT），对应于空间电位的工作环境。

1

PE外护套δ=1.7mm

纺纶加强层

PE内护套δ=0.8mm

松套管

着色光纤

纤膏

中心加强件FRP

填充绳

光缆截面图

5.光缆结构参数（24芯）：

| 光缆结构参数 |  | 中心加强件 FRP |  |  |  | 直径 2.0 mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 松套管（填充纤膏） |  |  |  | 外径 1.90 mm |  |  |  |  |
|  |  | 松套管根数 |  |  |  | 根 4 |  |  |  |  |
|  |  | 每根管光纤芯数 |  |  |  | 芯 6 |  |  |  |  |
|  |  | 内套管 |  |  |  | 厚度 0.8 mm |  |  |  |  |
|  |  | 机械加强层 芳纶 |  |  |  | 面积 9.4 mm2 |  |  |  |  |
|  |  | 外护套 |  |  |  | 厚度 1.70 mm |  |  |  |  |
| 光纤参数 |  | 光纤型号 |  |  |  | 型号 G652D |  |  |  |  |
|  |  | 模场直径 |  |  |  | 直径 8.6～9.5±0.7μm |  |  |  |  |
|  |  | 包层直径 |  |  |  | 直径 125.0±1μm |  |  |  |  |
|  |  | 同心度误差 |  |  |  | 最大 0.8μm |  |  |  |  |
|  |  | 包层不圆度 |  |  |  | 最大 2.0% |  |  |  |  |
|  |  | 光缆截止波长 |  |  |  | 最大 1260μm |  |  |  |  |
|  |  | 衰减系数 |  |  |  | 1310nm最大 0.36 dB/km |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1550nm最大 0.22 dB/km |  |  |  |  |
| 性能技术参数 |  | 光缆外径 |  |  |  | 12.0 mm |  |  |  |  |
|  |  | 光缆截面积 |  |  |  | 117 mm2 |  |  |  |  |
|  |  | 光缆重量 |  |  |  | 118 kg/km |  |  |  |  |
|  |  | 额定抗拉强度(RTS) |  |  |  | 15 kn |  |  |  |  |
|  |  | 最大允许使用张力 MAT) |  |  |  | 6 kn |  |  |  |  |
|  |  | 年平均运行张力 (EDS) |  |  |  | 3.7 kn |  |  |  |  |
|  |  | 杨氏摸量 |  |  |  | 13 kn/mm2 |  |  |  |  |
|  |  | 热膨胀系数 |  |  |  | 5.3 10-6/℃ |  |  |  |  |
|  |  | 抗压强度 |  |  |  | 长期 1100 n/100mm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 短期 2200 n/100mm |  |  |  |  |
|  |  | 最小弯曲半径 |  |  |  | 运行 220 mm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 敷设 360 mm |  |  |  |  |
|  |  | 适用温度范围 |  |  |  | 敷设 -15∽ +60℃ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 运输和运行-40∽ +70℃ |  |  |  |  |
|  |  | 光纤余长 |  |  |  | 0.5∽0.7% |  |  |  |  |
|  |  | 外护套类型 |  |  |  | PE护套料 |  |  |  |  |
|  |  | 抗电腐蚀措施 |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 注:覆冰10MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光缆束管颜色与光纤颜色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 红色填充绳 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 松套管1 | 蓝色 |  | 橙色 | 绿色 | 本色 |  | 棕色 | 灰色 |  |  |
| 松套管2 | 蓝色 |  | 橙色 | 绿色 | 本色 |  | 棕色 | 灰色 |  |  |
| 松套管3 | 蓝色 |  | 橙色 | 绿色 | 本色 |  | 棕色 | 灰色 |  |  |
| 松套管4 | 蓝色 |  | 橙色 | 绿色 | 本色 |  | 棕色 | 灰色 |  |  |
| 绿色填充绳 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、光缆技术特点：

1.精确的光纤余长控制，保证光缆在设计最大负荷时光纤不受力。

2.精确控制芳纶的放线张力和绞合节距，提高光缆的抗拉力。

3.合理的生产工艺使得外护套、芳纶、缆芯紧密结合，光缆结构更紧凑。

4.耐电痕性能优异材料使用，光缆在高感应电势的环境下更有安全性。

四、产品执行标准：DL/T 788-2001

五、敷设方式：适用于与220kv以及以下电力输电线路同杆架设。

六、适用温度：-40℃——+60℃。

七、使用年限：25年。