A212不锈钢焊条

符合 GB/T E318-16

相当 AWS E318-16

说明：A212是钛钙型药皮的低碳含铌稳定剂的Cr18Ni12MoNb不锈钢焊条。交直流两用，操作性能良好。熔敷金属比A202、A207具有更好的抗晶间腐蚀性能。

用途：用于重要的06Cr17Ni12Mo2、超低碳的Cr17Ni14Mo2等不锈钢结构的焊接，如尿素合成塔、维尼纶设备等接触强腐蚀介质的部件。

熔敷金属化学成分（质量分数）                                        （%）

| C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | S | P | Nb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0.08 | 0.5~2.5 | ≤0.90 | 17.0~20.0 | 11.0~14.0 | 2.0~3.0 | ≤0.75 | ≤0.030 | ≤0.040 | 6×C~1.00 |

熔敷金属力学性能

| 试验项目 | Rm/MPa | A（%） |
| --- | --- | --- |
| 保证值 | ≥550 | ≥25 |

参考电流

| 焊条直径/mm | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接电流/A | 25~50 | 50~80 | 80~110 | 110~160 | 160~200 |

注意事项：

- 焊前焊条须经150℃左右烘焙1h；

- 因用交流焊接时，熔深较浅，尽可能采用直流电源；电流不宜过大，以免焊条发红。