A302不锈钢焊条

符合 GB/T E309-16

相当 AWS E309-16

说明：A302是钛钙型药皮的Cr23Ni13不锈钢焊条。交直流两用，操作性能良好。熔敷金属具有良好的抗裂性及抗氧化性能。

用途：用于焊接相同类型的不锈钢、不锈钢衬里、异种钢（Cr19Ni9同低碳钢）以及高铬钢、高锰钢等。

熔敷金属化学成分（质量分数）                                        （%）

| C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0.15 | 0.5~2.5 | ≤0.90 | 22.0~25.0 | 12.0~14.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤0.030 | ≤0.040 |

熔敷金属力学性能

| 试验项目 | Rm/MPa | A（%） |
| --- | --- | --- |
| 保证值 | ≥550 | ≥25 |

参考电流

| 焊条直径/mm | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接电流/A | 25~50 | 50~80 | 80~110 | 110~160 | 160~200 |

注意事项：

- 焊前焊条须经150℃左右烘焙1h；

- 因用交流焊接时，熔深较浅，尽可能采用直流电源；电流不宜过大，以免焊条发红。