AF2209不锈钢焊条

符合 GB/T E2209-16

相当  AWS E2209-16

说明：AF2209是钛钙型药皮的超低碳含氮双相不锈钢焊条。交直流两用。焊接工艺性能良好。由于含碳量极低，并含有钼、氮，熔覆金属具有良好的抗热裂性能和耐腐蚀性能，尤其是耐应力腐蚀性能较为突出。

用途：主要用于石化、水工行业同类型的超低碳不锈钢材料的焊接，如0022Cr22Ni5Mo3N双相不锈钢的焊接。

熔敷金属化学成分（质量分数）                                       （%）

| C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | N | Cu | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0.04 | 0.5~2.0 | ≤0.90 | 21.5~23.5 | 8.5~10.5 | 2.5~3.5 | 0.08~0.20 | ≤0.75 | ≤0.030 | ≤0.040 |

熔敷金属力学性能

| 试验项目 | Rm/MPa | A（%） |
| --- | --- | --- |
| 保证值 | ≥690 | ≥20 |

参考电流

| 焊条直径/mm | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接电流/A | 50~70 | 80~110 | 130~150 | 160~200 |

注意事项：

- 焊前焊条须经250℃左右烘焙1h;

- 焊前须对焊件清除油污、铁锈、水分等杂质。