G302不锈钢焊条

符合 GB/T E430-16

相当 AWS E430-16

说明：G302是钛钙型药皮的Cr17不锈钢焊条。可交直流两用。

用途：用于焊接耐蚀（硝酸）、耐热的Cr17不锈钢结构。

熔敷金属化学成分（质量分数）                                        （%）

| C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0.10 | ≤1.0 | ≤0.90 | 15.0~18.0 | ≤0.60 | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤0.030 | ≤0.040 |

熔敷金属力学性能（试件在760~790℃保温2h，以不超过55℃/h速度随炉冷至595℃，然后空冷）

| 试验项目 | Rm/MPa | A（%） |
| --- | --- | --- |
| 保证值 | ≥450 | ≥20 |

参考电流

| 焊条直径/mm | 3.2 | 4.0 | 5.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焊接电流/A | 80~120 | 100~160 | 150~200 |

注意事项：

- 焊前焊条须经150℃左右烘焙1h；

- 焊前焊件须预热至200℃左右。