E71T-1药芯碳钢焊丝

执行标准 GB/T10045  E501T-1M

相当标准 AWS  E71T-1M

说明：E71T-1M 全位置焊接高效CO2气体保护药芯焊丝。焊接工艺性能优良、电弧稳定、低烟尘、低氢高韧性、少飞溅、脱渣容易、焊缝成形美观。

用途：适用于焊接490MPa级钢，可用于船舶、机械制造、石油化工、桥梁等钢结构。

熔敷金属化学成分（质量分数）

| C | Mn | Si | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | 1.37 | 0.44 | 0.007 | 0.012 |

熔敷金属力学性能

| 试验项目 | σS(Mpa) | σb(Mpa) | δ5(%) | Akv(J) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保证值 | 478 | 565 | 27 | 109(-20°c) |

参考电流

| 焊丝直径/mm |  | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接电流/A | 平焊 | 50~200 | 80~250 | 120~300 | 150~380 | 180~430 |
|  | 平角焊 | 50~180 | 80~230 | 120~280 | 150~320 | 180~430 |
|  | 立向上焊、仰焊 | 50~160 | 80~220 | 120~260 | 150~270 | 180~430 |
|  | 横焊 | 50~180 | 80~230 | 120~280 | 150~320 | 180~430 |
|  | 立向下焊 | 50~200 | 80~250 | 200~300 | 220~300 | 一 |

注意事项：

- 采用直流反接；

- 焊接时，CO₂气体流量宜为20~25L/min;

- 焊丝的干伸长度宜控制在15~25mm范围内；

- 焊前必须对焊件清除铁锈、油污、水分等杂质；

- 焊丝包装打开后应尽快使用，不要将未使用完的焊丝裸放在空气中。