A902不锈钢焊条

符合 GB/T E320-16

相当  AWS E320-16

说明：A902是钛钙型药皮的不锈钢焊条。交直流两用。熔覆金属具有优异的耐腐蚀性和较强的抗氧化能力。在化工、石油和制氢设备等制造中广泛应用。

用途：用于硫酸、硝酸、磷酸和氧化性酸腐蚀介质中Carpenter20Cb镍合金的焊接等。还可用于异种钢焊接。

熔敷金属化学成分（质量分数）                                        （%）

| C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Nb | Cu | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0.07 | 0.5~2.5 | ≤0.60 | 19.0~21.0 | 32.0~36.0 | 2.0~3.0 | 8×C~1.00 | 3.0~4.0 | ≤0.030 | ≤0.040 |

熔敷金属力学性能

| 试验项目 | Rm/MPa | A（%） |
| --- | --- | --- |
| 保证值 | ≥550 | ≥30 |

参考电流

| 焊条直径/mm | 2.5 | 3.2 | 4.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焊接电流/A | 50~80 | 80~110 | 110~160 |

注意事项：

- 焊前焊条须经150℃左右烘焙1h;

- 尽可能采用直流电源，因用交流焊接时，熔深较浅；电流不宜过大，以免焊条发红。