A202不锈钢焊条

符合 GB/T E316-16

相当 AWS E316-16

说明：A202是钛钙型药皮的低碳Cr18Ni12Mo2不锈钢焊条。可交直流两用，操作性能优良。由于熔敷金属添加钼，故具有良好耐蚀、耐热及抗裂性能，特别对抗氯离子点蚀有好处。

用途：用于焊接在有机和无机酸（非氧化性酸）介质中工作的06Cr17Ni12Mo不锈钢或异种钢焊接。

熔敷金属化学成分（质量分数）                                        （%）

| C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0.08 | 0.5~2.5 | ≤0.90 | 17.0~20.0 | 11.0~14.0 | 2.0~3.0 | ≤0.75 | ≤0.030 | ≤0.040 |

熔敷金属力学性能

| 试验项目 | Rm/MPa | A（%） |
| --- | --- | --- |
| 保证值 | ≥520 | ≥30 |

参考电流

| 焊条直径/mm | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接电流/A | 25~50 | 50~80 | 80~110 | 110~160 | 160~200 |

注意事项：

- 焊前焊条须经150℃左右烘焙1h；

- 因用交流焊接时，熔深较浅，尽可能采用直流电源；电流不宜过大，以免焊条发红。