A002不锈钢焊条

符合 GB/T E308L-16

相当 AWS E308L-16

说明：A002是钛钙型药皮的超低碳Cr19Ni10不锈钢焊条。交直流两用。有良好的工艺性能。其熔敷金属含碳量≤0.04%，有很好的抗晶间腐蚀性能。

用途：用于焊接超低碳Cr19Ni10不锈钢结构，也可用于06Cr18Ni11Ti工作温度低于300℃耐腐蚀的不锈钢结构；主要用于合成纤维、化肥、石油等设备的制造。

熔敷金属化学成分（质量分数）                                        （%）

| C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0.04 | 0.5~2.5 | ≤0.90 | 18.0~21.0 | 9.0~11.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤0.030 | ≤0.040 |

熔敷金属力学性能

| 试验项目 | Rm/MPa | A（%） |
| --- | --- | --- |
| 保证值 | ≥520 | ≥35 |

参考电流

| 焊条直径/mm | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接电流/A | 25~50 | 50~80 | 80~110 | 110~160 | 160~200 |

注意事项：

- 焊前焊条须经150℃左右烘焙1h；

- 尽可能采用直流电源，电流不宜过大，以免焊条发红。