ER70S-6碳钢气保焊丝

符合 GB/T ER50-6

相当AWS ER70S-6

说明：ER70S-6是碳钢气保焊丝。焊接时，焊丝熔化速度快、电弧稳定、焊接飞溅少、焊缝成形美观，并且抗氧化锈蚀能力强、熔敷金属气孔敏感性小、全位置施焊工艺好，保护气体可采用CO₂或Ar﹢CO₂。

用途：用于相应强度级别结构钢的焊接。

焊丝化学成分（质量分数）                      （%）

| C | Mn | Si | S | P | Ni | Cr | Mo | V | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.06~0.15 | 1.40~1.85 | 0.80~1.15 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0.50 |

熔敷金属力学性能

| 试验项目 | Rm/MPa | ReL/RP0.2/MPa | A(%) | KV₂/J(-30℃) | 保护气体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保证值 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | CO₂ |

参考电流

| 规格/mm |  | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接电流/A | 平焊 | 30~180 | 50~200 | 80~250 | 100~350 | 170~390 |
|  | 立向上焊、仰焊 | 30~120 | 50~140 | 80~160 | 80~180 | 一 |
|  | 立向下焊 | 30~180 | 50~200 | 80~220 | 80~240 | 一 |