鑫创未来矿用电缆挂钩竖排通讯联连钩简介

本系列产品可根据所架设通讯信号电缆的根数灵活使用，在架设、撤除、增加、更换电缆时能达到省时、省工、省力。是目前矿山架设通讯信号电缆的理想架设附件。

产品介绍

鑫创未来通讯联钩是本公司开发的新型系列产品可根据所架设电缆的根数灵活使用，在架设、撤除、增加、更换电缆时能达到省时、省工、省力。是目前矿山架设电缆的理想架设附件。

技术参数

挂钩承重不小于100KG

挂钩弧形承重30KG时，直杆段挠度小于10mm

挂钩表面电阻(抗静电值)应不大于3X108

挂钩阻燃性能(秒)

1、有焰燃烧时间(平均值)≤3s

2、有焰燃烧时间(最大值)≤10s

3、无焰燃烧时间(平均值)≤10s

4、无焰燃烧时间(平均值)≤10s

适用范围

聚乙烯复合电缆挂钩可替代传统用钢材制作电缆挂钩及相应的支承件，适用于矿山、地面及地下道架设电缆.

产品特点

合理布局巷道空间—根据矿井产量及空间大小和使用通讯信号线的根数不同而选择合适的通讯联钩.

阻燃、抗静电--挂钩的抗静电及阻燃成分均匀分布在挂钩本体内，因而抗静电及阻燃性能指标不会因使用时间而受到影响，抗静电及阻燃性能均符合煤矿行业标准，适合于井下易燃、易爆的工作场所。

质轻、安装方便--挂钩密度小、重量轻、成本低、运输、安装方便，用在井下安装时不仅能降低工人劳动强度，提高工作效率，而且工程综合造价低。

抗老化、耐腐蚀--挂钩抗老化性能好，不易脆化，具有良好的韧性，吸收冲击力。

使用寿命长--在正常条件下使用，寿命可达到50年。

3连钩最大直径19±2mm  宽度28±2mm  长度180±2mm
4连钩最大直径19±2mm  宽度28±2mm  长度220±2mm
5连钩最大直径21±2mm  宽度28±2mm  长度275±2mm
6连钩最大直径16±2mm  宽度28±2mm  长度258±2mm

6连钩最大直径20±1mm  宽度28±2mm  长度258±2mm

6连钩3个小钩最大直径12±1mm   3个大钩最大直径16±1mm  宽度28±2mm  长度258±2mm

8连钩最大直径16±2mm  宽度28±2mm  长度360±2mm
10连钩最大直径16±2mm 宽度28±2mm  长度390±2mm

12连钩最大直径16±2mm 宽度28±2mm  长度460±2mm

了解更多产品详情请浏览公司官网： www.fddlg.com