| 牌号 | 国标型号 | 药皮类型 | 焊接电流 | 焊缝主要成分 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z100 | EZFe-2 | 氧化性 | 交直流 | 1 | 用于一般铸铁件缺陷的修补，焊后不能进行切削加工 |
| Z116 | EZV | 低氢型 | 交直流 | 高钒钢 | 高强度灰口铸铁件及球墨铸铁件的焊补 |
| Z117 | EZV | 低氢型 | 直流 | 高钒钢 | 高强度灰口铸铁件及球墨铸铁件的焊补 |
| Z122Fe | EZFe-2 | 钛钙型 | 交直流 | 1 | 用于各种灰口铸铁件非加工面的焊补 |
| Z208 | EZC | 石墨型 | 交直流 | 铸铁 | 一般灰口铸铁件焊补 |
| Z238 | EZCQ | 石墨型 | 交直流 | 球墨铸铁 | 用于球墨铸铁件焊补 |
| Z248 | EZC | 石墨型 | 交直流 | 灰口铸铁 | 用于灰口铸铁件的焊补 |
| Z258 | EZCQ | 石墨型 | 交直流 | 球墨铸铁 | 用于球墨铸铁件焊补 |
| Z268 | EZCQ | 石墨型 | 交直流 | 球墨铸铁 | 用于球墨铸铁件焊补 |
| Z308 | EZNi-1 | 石墨型 | 交直流 | 纯镍 | 重要灰口铸铁薄壁件和加工面焊补 |
| Z408 | EZNiFe-1 | 石墨型 | 交直流 | 镍铁合金 | 重要高强度灰口铸铁件及球墨铸铁件焊补 |
| Z438 | EZNiFe-1 | 石墨型 | 交直流 | 镍铁合金 | 重要高强度灰口铸铁件及球墨铸铁件焊补 |
| Z508 | EZNiCu-1 | 石墨型 | 交直流 | 镍铜合金 | 用于强度要求不高的灰口铸铁件的焊补 |

| 牌号 | 国标型号 | 药皮类型 | 焊接电流 | 焊缝主要成分 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z100 | EZFe-2 | 氧化性 | 交直流 | 1 | 用于一般铸铁件缺陷的修补，焊后不能进行切削加工 |
| Z116 | EZV | 低氢型 | 交直流 | 高钒钢 | 高强度灰口铸铁件及球墨铸铁件的焊补 |
| Z117 | EZV | 低氢型 | 直流 | 高钒钢 | 高强度灰口铸铁件及球墨铸铁件的焊补 |
| Z122Fe | EZFe-2 | 钛钙型 | 交直流 | 1 | 用于各种灰口铸铁件非加工面的焊补 |
| Z208 | EZC | 石墨型 | 交直流 | 铸铁 | 一般灰口铸铁件焊补 |
| Z238 | EZCQ | 石墨型 | 交直流 | 球墨铸铁 | 用于球墨铸铁件焊补 |
| Z248 | EZC | 石墨型 | 交直流 | 灰口铸铁 | 用于灰口铸铁件的焊补 |
| Z258 | EZCQ | 石墨型 | 交直流 | 球墨铸铁 | 用于球墨铸铁件焊补 |
| Z268 | EZCQ | 石墨型 | 交直流 | 球墨铸铁 | 用于球墨铸铁件焊补 |
| Z308 | EZNi-1 | 石墨型 | 交直流 | 纯镍 | 重要灰口铸铁薄壁件和加工面焊补 |
| Z408 | EZNiFe-1 | 石墨型 | 交直流 | 镍铁合金 | 重要高强度灰口铸铁件及球墨铸铁件焊补 |
| Z438 | EZNiFe-1 | 石墨型 | 交直流 | 镍铁合金 | 重要高强度灰口铸铁件及球墨铸铁件焊补 |
| Z508 | EZNiCu-1 | 石墨型 | 交直流 | 镍铜合金 | 用于强度要求不高的灰口铸铁件的焊补 |

| Z208铸铁焊条 | 符合 GB EZC 相当 AWS EC1 |
| --- | --- |
| 说明: Z208是低碳钢芯、强石墨化型药皮的铸铁电焊条，焊缝在缓冷时可变成灰口铸铁，抗裂性能较差。可交直流两用，价格低廉。 |  |
| 用途: 用于焊补灰口铸铁的缺陷。 |  |
| 熔敷金属化学成分(%) 化学成分; C; Mn; Si; S; P; Fe. 保证值; 2.00~4.00; ≤0.75; 2.50~6.50; ≤0.100; ≤0.150; 余量. |
| 参考电流 (AC、DC+) 焊条直径(mm); φ3.2; φ4.0; φ5.0. 焊接电流(A); 90~120; 130~180; 190~220. |
| 注意事项: 1.焊前焊条须经150℃左右烘焙1h。 2.对于承受应力及冲击等重要铸件结构，不宜采用本焊条。 3.小型薄壁铸件刚度不大部位的缺陷可以不预热焊补，而一般焊件需预热至400℃，焊后保温缓冷，则焊补处有可能进行切削加工。 |  |

| Z238铸铁焊条 | 符合 GB EZCQ |
| --- | --- |
| 说明: Z238是低碳钢芯、强石墨化型药皮的球墨铸铁焊条，由于加入一定量的球墨化剂，使熔敷金属中的石墨在受冷过程中呈球状析出，可交直流两用。 |  |
| 用途: 用于焊补球墨铸铁件。 |  |
| 熔敷金属化学成分(%) 化学成分; C; Mn; Si; S; P; Fe; 其它元素总量; 球化剂. 保证值; 3.20~4.20; ≤0.80; 3.20~4.00; ≤0.100; ≤0.150; 余量; ≤0.100; 0.04~0.15. |
| 参考电流 (AC、DC+) 焊条直径(mm); φ3.2; φ4.0; φ5.0. 焊接电流(A); 80~120; 130~170; 160~190. |
| 注意事项: 1.焊前焊条须经250℃左右烘焙1h。 2.焊前应将焊件预热至500℃左右，焊后保温缓冷，则补焊处有可能进行切削加工。 3.热处理规范 正火处理：900-920℃保温2.5h，炉冷至730-750℃保温2h取出空冷。 退火处理：900-920℃保温2.5h，炉冷至100℃以下。 Z308铸铁焊条; 符合 GB EZNi-1 相当 AWS ENi-C1. 说明: Z308是纯镍焊芯、强还原性石墨型药皮的铸铁焊条，施焊时，焊件可不预热，具有良好的抗裂性能和加工性能。镍价格昂贵，应该在其它焊条不能满足时才可选用。交直流两用。. 用途: 用于铸铁薄件及加工面的补焊，如发动机座、机床导轨、齿轮座等重要灰口铸铁件。. 熔敷金属化学成分(%) 化学成分; C; Mn; Si; S; Ni; Fe; 其它元素总量. 保证值; ≤2.00; ≤1.00; ≤2.50; ≤0.030; ≥90; ≤8; ≤1.00.. 参考电流 (AC、DC+) 焊条直径(mm); φ2.5; φ3.2; φ4.0; φ5.0. 焊接电流(A); 50~100; 70~120; 110~180; 160~190.. 注意事项: 1.焊前焊条须经150℃左右烘焙1h。 2.可以通过锤击焊缝消除焊补区应力，避免裂纹。. Z408铸铁焊条; 符合 GB EZNiFe-1 相当 AWS ENiFe-C1. 说明: Z408是镍铁合金焊芯，强还原性石墨药皮的铸铁焊条，具有强度高、塑性好、线膨胀系数低等特点。抗裂性对灰口铸铁与Z308差不多，但对球墨铸铁则比Z308强，对含磷量高（0.2%P）的铸铁，也具有良好的效果，切削加工性能比Z308和Z508稍差。用于常温或稍经预热（至200℃左右）灰口铸铁及球墨铸铁的焊接。交直流两用。. 用途: 适用于重要高强度灰口铸件及球墨铸件的补焊。如汽缸、发动机座、齿轮、轧辊等。. 熔敷金属化学成分(%) 化学成分; C; Mn; Si; S; Ni; Fe; 其它元素总量. 保证值; ≤2.00; ≤1.80; ≤2.50; ≤0.030; 45~60; 余量; ≤1.00.. 参考电流 (AC、DC+) 焊条直径(mm); φ3.2; φ4.0; φ5.0. 焊接电流(A); 50~100; 70~120; 110~180.. 注意事项: 焊前焊条须经150℃左右烘焙1h。. Z508铸铁焊条; 符合 GB EZNiCu-1 相当 AWS ENiCu-B. 说明: Z508是镍铜合金（蒙乃尔）焊芯，强还原性石墨药皮的铸铁焊条。其工艺性能及切削加工性能都接近Z308，但由于收缩率较大，抗裂性较差。焊接接头强度较低，所以不宜用于受力部位的焊接，可用于常温或低温预热（至300℃左右）的灰口铸铁的焊接。交直流两用。. 用途: 用于强度要求不高的灰口铸件的焊补。. 熔敷金属化学成分(%) 化学成分; C; Mn; Si; S; Cu; Ni; Fe; 其它元素总量. 保证值; ≤1.00; ≤2.50; ≤0.80; ≤0.025; 24~35; 60~70; ≤6; ≤1.00.. 参考电流 (AC、DC+) 焊条直径(mm); φ2.5; φ3.2; φ4.0; φ5.0. 焊接电流(A); 50~100; 70~120; 110~170; 140~190.. 注意事项: 1.焊前焊条须经150℃左右烘焙1h。 2.焊时运条以窄焊道为宜，每次焊缝的长度不宜超过50mm，焊后立即用小锤轻轻锤击焊接处，以消除焊补区应力，防止裂纹。. 铸铁焊条使用说明:. 执行GB10044-88标准. 铸铁焊条由于含碳量高，组织不均匀，强度低，塑性极差，属于可焊性差的材料，焊接过程极易产生裂纹；焊后冷速极快，容易产生白口组织，造成切削加工困难。. 铸铁的焊接和补焊，要达到较满意的结果，必须注意“三分材料、七分工艺”，不仅要选择焊条，而且采用适宜的补焊方法尤为重要。 建议采用下列焊接工艺，作为铸铁焊接和补焊时参考： 1. 首先清除焊接部位的油泥、砂、水、锈等脏物；对长期处于高温、蒸汽环境下工作的铸铁件，还要清除表面贫碳层及氧化层。 2. 根据被焊部位的形状、缺陷类型，进行开坡口、打止裂孔及熔池造型等准备措施。 3. 对需要冷焊的工件，先预热500-600℃左右，选用适宜电流，可连续施焊，焊接过程始终保持预热的温度，焊后立即覆盖石棉粉等保温材料，让其缓慢冷却，以提高其抗裂性能和加工性能。 4. 对于冷焊工件，防止母材熔化过多，减少白口倾向，防止热量集中过多，造成应力过大，应尽量采用小电流、短弧、窄道焊（每段焊道长度一般不超过50mm）。焊后马上锤击焊缝以松弛应力防止开裂，待温度降到60℃以下再焊一道。 5. 收弧时注意弧坑填满，以防收弧处裂。.. 铸铁焊条简明表. 牌号; GB标准; AWS标准; 药皮类型; 焊接电源; 主要用途. Z208; EZC; EC1; 石墨型; AC、DC+; 用于焊补灰口铸铁的缺陷。. Z238; EZCQ; 石墨型; AC、DC+; 用于焊补球墨铸铁件。. Z308; EZNi-1; ENi-C1; 石墨型; AC、DC+; 用于铸铁薄件及加工面的补焊，如发动机座、机床导轨、齿轮座等重要灰口铸铁件。. Z408; EZNiFe-1; ENiFe-C1; 石墨型; AC、DC+; 适用于重要高强度灰口铸件及球墨铸件的补焊。如汽缸、发动机座、齿轮、轧辊等。. Z508; EZNiCu-1; ENiCu-B; 石墨型; AC、DC+; 用于强度要求不高的灰口铸件的焊补。.. 铸铁焊条使用说明:. 执行GB10044-88标准. 铸铁焊条由于含碳量高，组织不均匀，强度低，塑性极差，属于可焊性差的材料，焊接过程极易产生裂纹；焊后冷速极快，容易产生白口组织，造成切削加工困难。. 铸铁的焊接和补焊，要达到较满意的结果，必须注意“三分材料、七分工艺”，不仅要选择焊条，而且采用适宜的补焊方法尤为重要。 建议采用下列焊接工艺，作为铸铁焊接和补焊时参考： 1. 首先清除焊接部位的油泥、砂、水、锈等脏物；对长期处于高温、蒸汽环境下工作的铸铁件，还要清除表面贫碳层及氧化层。 2. 根据被焊部位的形状、缺陷类型，进行开坡口、打止裂孔及熔池造型等准备措施。 3. 对需要冷焊的工件，先预热500-600℃左右，选用适宜电流，可连续施焊，焊接过程始终保持预热的温度，焊后立即覆盖石棉粉等保温材料，让其缓慢冷却，以提高其抗裂性能和加工性能。 4. 对于冷焊工件，防止母材熔化过多，减少白口倾向，防止热量集中过多，造成应力过大，应尽量采用小电流、短弧、窄道焊（每段焊道长度一般不超过50mm）。焊后马上锤击焊缝以松弛应力防止开裂，待温度降到60℃以下再焊一道。 5. 收弧时注意弧坑填满，以防收弧处裂。.. |