地坪中涂漆

中涂漆主要技术参数

| 序号 | 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通中涂漆 | 防静电中涂漆 |
| 1 | 在容器中状态 | 搅拌混合后，无硬块，呈均匀状态 |  |
| 2 | 固体含量，% ≥ | 50 | 77 |
| 3 | 表面干燥时间（23℃），h ≤ | 6 | 6 |
| 4 | 实际干燥时间（23℃），h ≤ | 30 | 30 |
| 5 | 硬度，H ≥ | 3 | 3 |
| 6 | 表面电阻，Ω | —— | 1.0×106～1.0×109 |

地坪面漆

面漆主要技术参数

| 序号 | 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通面漆 | 防静电面漆 |
| 1 | 在容器中状态 | 搅拌混合后，无硬块，呈均匀状态 |  |
| 2 | 固体含量，% ≥ | 60 | 60 |
| 3 | 粘度（23℃），s ≥ | 80 | 80 |
| 4 | 细度，µm ≤ | 30 | —— |
| 5 | 表面干燥时间（23℃），h ≤ | 3 | 3 |
| 6 | 实际干燥时间（23℃），h ≤ | 24 | 24 |
| 7 | 耐磨性（750g/500r），g ≤ | 0.06 | 0.03 |
| 8 | 耐冲击性，cm ≥ | 50 | 40 |
| 9 | 耐弯曲性，mm ≤ | 2 | 3 |
| 10 | 附着力（划格法），级≤ | 2 | 1 |
| 11 | 硬度，≥ | H | B |
| 12 | 耐水性 | 7d，不起泡，不脱落 | 2d，不起泡，不脱落 |
| 13 | 耐油性（煤油，23℃） | 7d，不起泡，不脱落 | —— |
| 14 | 耐碱性（5%NaOH） | 48h，不起泡，不脱落 |  |
| 15 | 耐盐水性（5%NaCl） | 7d，不起泡，不脱落 | —— |
| 16 | 表面电阻，Ω | —— | 1.0×106～1.0×109 |